|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0010 |
|  | от 30.03.1994 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 июня 2024 года

| испытательный центр Научно-исследовательского и проектно-производственного республиканского дочернего унитарного предприятия «Институт НИИСМ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Цементы общестроительные | 23.51/11.116 | Нормальная густота, сроки схватывания | ТР ТС 014/2011 ст.3.п. 14; ГОСТ 33174-2014 | ГОСТ 30744-2001 п.п.4, 6; ГОСТ 310.3-76 п.п. 1, 2 |
| 1.2* |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объема |  | ГОСТ 30744-2001 п.п.4, 6, 7; ГОСТ 310.3-76 п.п.1, 3 |
| 1.3* |  | 23.51/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе |  | ГОСТ 30744-2001 п.п.4, 8; ГОСТ 310.4-81 |
| 1.4* |  | 23.51/29.136 | Водоотделение |  | ГОСТ 310.6-2020 |
| 2.1* | Материалы и изделия строительные | 08.12/04.125, 23.51/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: радия - 226, тория - 232, калия – 40 | ТР ТС 014/2011 ст.3 п.14.4; ГОСТ 30108-94 | ГОСТ 30108-94 |
| 3.1* | Песок природный для дорожного строительства | 08.12/29.054 | Зерновой состав (гранулометрический состав) | ТР ТС 014/2011 ст.3 п.14.4; ГОСТ 32730-2014; ГОСТ 32824-2014 | ГОСТ 32727-2014 |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пастозность |  | ГОСТ 32721-2014 |
| 3.3* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 32726-2014 |
| 3.4* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 32725-2014 |
| 3.5* |  |  | Содержание глинистых частиц методом набухания |  | ГОСТ 32708-2014 |
| 3.6* |  |  | Истинная плотность |  | ГОСТ 32722-2014 |
| 3.7* |  |  | Влажность |  | ГОСТ 32768-2014 |
| 3.8* |  |  | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 32724-2014 |
| 3.9* |  |  | Определение минералого-петрографического состава |  | ГОСТ 32723-2014 |
| 4.1* | Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства | 08.12/29.054 | Зерновой состав ( гранулометрический состав ) | ТР ТС 014/2011 ст.3 п.14.4; ГОСТ 32703-2014 | ГОСТ 33029-2014 |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 33055-2014 |
| 4.3* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 33026-2014 |
| 4.4* |  |  | Содержание дробленых зерен |  | ГОСТ 33051-2014 |
| 4.5* |  |  | Содержание в щебне (гравии) зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. |  | ГОСТ 33053-2014 |
| 4.6* |  |  | Прочность при сжатии (дробимость) |  | ГОСТ 33030-2014 |
| 4.7* |  | 08.12/26.080 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 33054-2014 |
| 4.8* |  | 08.12/29.040 | Морозостойкость |  | ГОСТ 33109-2014 |
| 4.9* |  |  | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 33047-2014 |
| 4.10* |  |  | Средняя и истинная плотность, пористость и водопоглощение |  | ГОСТ 33057-2014 |
| 4.11* |  | 08.12/26.080 | Устойчивость структуры против распадов |  | ГОСТ 33056-2014 |
| 4.12* |  | 08.12/29.143 | Устойчивость крупных заполнителей к истиранию (сопротивление дроблению и износу) |  | ГОСТ 33049-2014 |
| 4.13* |  |  | Сопротивление истираемости по показателю микро-Деваль |  | ГОСТ 33024-2014 |
| 4.14* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 33028-2014 |
| 4.15* |  | 08.12/29.040 | Определение минералого - петрографического состава |  | ГОСТ 33031-2014 |
| 4.16* |  |  | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 33046-2014 |
| 5.1* | Камни натуральные и искусственные бортовые | 23.61/29.151, 23.70/29.151 | Водопоглощение | ТР ТС 014/2011; ГОСТ 32018-2012; ГОСТ 32961-2014 | ГОСТ 30629-2011 п.6.4; ГОСТ 32962-2014 |
| 6.1* | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.054 | Зерновой состав | ТР ТС 003/2011 п.п.13б, 27а раздела V ; ГОСТ 7392-2014 | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.2 |
| 6.2* |  | 08.12/29.040 | Наличие глины в комках |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.3 |
| 6.3* |  |  | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.4 |
| 6.4* |  |  | Доля мелкого продукта |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.5 |
| 6.5* |  |  | Содержание в щебне (гравии) зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.6 |
| 6.6* |  |  | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.7 |
| 6.7* |  | 08.12/29.143 | Истираемость в полочном барабане |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.8 |
| 6.8* |  |  | Сопротивление удару на копре |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.9 |
| 6.9* |  | 08.12/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.10 |
| 6.10* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.11 |
| 6.11* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.12 |
| 6.12* |  | 08.12/29.113 | Удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.13 |
| 6.13* |  | 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.14 |
| 6.14* |  | 08.12/29.040 | Доля длинного зерна |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.15 |
| 7.1* |  | 08.12/29.054 | Зерновой состав | ТР ТС 002/2011 п.п. 13в, 15, 84а, 91 раздела V ; ГОСТ 7392-2014 | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.2 |
| 7.2* |  | 08.12/29.040 | Наличие глины в комках |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.3 |
| 7.3* |  |  | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.4 |
| 7.4* |  |  | Доля мелкого продукта |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.5 |
| 7.5* |  |  | Содержание в щебне (гравии) зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.6 |
| 7.6* |  |  | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.7 |
| 7.7* |  | 08.12/29.143 | Истираемость в полочном барабане |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.8 |
| 7.8* |  |  | Сопротивление удару на копре |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.9 |
| 7.9* |  | 08.12/29.040 | Средняя плотность зерен |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.10 |
| 7.10* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.11 |
| 7.11* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.12 |
| 7.12* |  | 08.12/29.113 | Удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.13 |
| 7.13* |  | 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.14 |
| 7.14* |  | 08.12/29.040 | Доля длинного зерна |  | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.15 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных