|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.5152 |  |  |
|  | от 20 сентября 2019 года |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 сентября 2024 года

лаборатории неразрушающего контроля

Открытого акционерного общества

«122 Управление начальника работ механизации»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Уручская, 23, 220125, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Грузоподъемные краны и механизмы Грузоподъемные краны и механизмы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 22.12.2018 №66 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы, утв. Приказом Проматомнадзора от 30.12.2005 №145 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 1.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод) - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 1.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) - основной металл - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4*** 1.4*** |  | 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод: - сварные соединения Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 14782-86 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных