|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2463 |
|  | от 17.12.2003 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 декабря 2024 года

| производственной лаборатории Открытого акционерного общества "Дорожно-строительное управление № 45, г.Витебск" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13, 211301, с/с Новкинский, севернее деревни Куковячино, Витебский район, Витебская область (Производственная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Песок природный и дробленый | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 пункт 14 статьи 3; ГОСТ 32730-2014; ГОСТ 32824-2014 | ГОСТ 32728-2014 |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав и модуль крупности |  | ГОСТ 32727-2014 |
| 1.3* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 32726-2014 |
| 1.4* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 32721-2014; ГОСТ 32824-2014 |
| 1.5* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 32721-2014 |
| 1.6* |  |  | Влажность |  | ГОСТ 32768-2014 |
| 1.7* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 32725-2014 |
| 1.8* |  |  | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1*** | Щебень и гравий из горных пород. Щебень и песок шлаковые | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 пункт 14 статьи 3; ГОСТ 32703-2014; ГОСТ 32826-2014 | ГОСТ 32862-2014; ГОСТ 33048-2014 |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 32860-2014; ГОСТ 33029-2014 |
| 2.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 32859-2014; ГОСТ 33055-2014 |
| 2.4* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 32864-2014; ГОСТ 33053-2014 |
| 2.5* |  |  | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 32822-2014; ГОСТ 33047-2014 |
| 2.6* |  | 08.12/29.121 | Дробимость (щебень фракции до 70 мм) |  | ГОСТ 32817-2014; ГОСТ 33030-2014 |
| 2.7* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 32821-2014; ГОСТ 33057-2014 |
| 2.8* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 33051-2014 |
| 2.9* |  |  | Влажность |  | ГОСТ 32818-2014; ГОСТ 33028-2014 |
| 2.10* |  |  | Средняя плотность и водопоглощение |  | ГОСТ 32815-2014 |
| 2.11* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 33026-2014 |
| 2.12* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 32863-2014; ГОСТ 33109-2014 |
| 2.13* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 33054-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»					О.В. Шабанова