|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0935 от 17 апреля 1998 года на бланке №__________ на 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «18» апреля 2025 года

центральной лаборатории отдела технического контроля

Открытого акционерного общества «КЕРАМИКА»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 *** | Кирпич и камни керамические | 23.32/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1160-99 ГОСТ 530-2012 | СТБ 1160-99 ГОСТ 530-2012 |
| 1.2* |  | 23.32/ 29.061 | Размеры | СТБ 1160-99 ГОСТ 530-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1160-99 п.7.1,7.2 ГОСТ 530-2012 п.7.3 |
| 1.3* |  | 23.32/ 29.061 | Предельное отклонение от номинальных размеров Правильность формы |  | СТБ 1160-99 п.7.1, 7.2, 7.5 ГОСТ 530-2012 п.7.4 |
| 1.4* |  | 23.32/ 29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе |  | ГОСТ 8462-85 ГОСТ 530-2012 п.7.10 |
| 1.5* |  | 23.32/ 41.000 | Наличие известковых включений |  | СТБ 1160-99 п.7.10 ГОСТ 530-2012 п.7.5 |
| 1.6* |  | 23.32/ 29.151 | Водопоглощение методом атмосферного давления в воде при температуре (20+ 5)ºС |  | ГОСТ 7025-91 р.2 |
| 1.7* |  | 23.32/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 7025-91 р.5 |
| 1.8* |  | 23.32/ 26.080 | Морозостойкость (метод объемного замораживания) |  | ГОСТ 7025-91 р.7 |
| 2.1* | Песок | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п..3 |
| 2.2* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 3.1 *** | Блоки керамические поризованные пустотелые | 23.49/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1719-2007 | СТБ 1719-2007 |
| 3.2* |  | 23.49/ 29.061 | Внешний вид, форма, размеры | СТБ 1719-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1719-2007 п.7.1, 7.2 |
| 3.3* |  | 23.49/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 8462-85 СТБ 1719-2007 |
| 3.4* |  | 22.49/ 41.000 | Наличие известковых включений |  | СТБ 1719-2007 п.7.3 СТБ 1160-99 |
| 3.5* |  | 23.49/ 29.119 | Средняя плотность, масса |  | ГОСТ 7025-91 р1, р.5 |
| 3.6* |  | 23.49/ 26.080 | Морозостойкость (метод объемного замораживания) |  | ГОСТ 7025-91 р 7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева