ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на 21 ноября 2025 года

Частного производственного унитарного предприятия "Газосиликат Могилев"

наименование юридического лица

испытательной лаборатории

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.5168

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1* | Бетон тяжелый | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 | ГОСТ 10180-2012 п. 4 | д. Затишье, 213105, Вейнянский сельсовет, Могилевский район, Могилевская область |
| 2.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |  |
| 2.3** |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |  |
| 2.5* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 |  |
| 5.1** | Блоки из ячеистых бетонов | 23.69/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1974-2009 | СТБ 1974-2009 п. 4 | д. Затишье, 213105, Вейнянский сельсовет, Могилевский район, Могилевская область |
| 5.2** |  | 23.69/29.061 | Внешний вид (повреждение углов и ребер) | СТБ 1117-98 СТБ 1974-2009 ГОСТ 31360-2024 | ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 |  |
| 5.3** |  | 23.69/29.061 | Отклонение от линейных размеров |  | ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 |  |
| 5.4* |  | 23.69/29.061 | Отклонение от прямолинейности граней и ребер |  | ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 |  |
| 5.5** |  | 23.69/29.061 | Отклонение от прямоугольной формы (разность длин диагоналей) |  | ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 |  |
| 5.6* |  | 23.69/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |  |
| 5.7* |  | 23.69/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |  |
| 5.8* | Блоки из ячеистых бетонов | 23.69/29.040 | Отпускная влажность | СТБ 1117-98 СТБ 1974-2009 ГОСТ 31360-2024 | ГОСТ 12730.2-2020 | д. Затишье, 213105, Вейнянский сельсовет, Могилевский район, Могилевская область |
| 5.9* |  | 23.69/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1570-2005 Приложение Б |  |
| 5.10* |  | 23.69/29.040 23.69/29.061 | Усадка при высыхании |  | СТБ 1570-2005 Приложение А |  |
| 7.1** | Грунты | 08.12/29.119 | Коэффициент уплотнения (методом динамического зондирования) | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1377-2003 п. 6 | д. Затишье, 213105, Вейнянский сельсовет, Могилевский район, Могилевская область |