ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути Щебень кубовидный из плотных горных пород. Щебень шлаковый для дорожного строительства Щебень из дробленого бетона и железобетона Щебень и гравий из горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 7392-2014 СТБ 1311-2002 СТБ 1957-2009 ГОСТ 32495-2013 ГОСТ 32703-2014 ТКП 658-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 7392-2014 п.п. 6.3-6.7 | пер. Домашевский, 11, 220036, г. Минск |
| 1.2* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути Щебень кубовидный из плотных горных пород. Щебень шлаковый для дорожного строительства Щебень из дробленого бетона и железобетона Щебень и гравий из горных пород | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 7392-2014 СТБ 1311-2002 СТБ 1957-2009 ГОСТ 32495-2013 ГОСТ 32703-2014 ТКП 658-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 7392-2014 п.п. 7.2, 7.5 ГОСТ 8267-93 п. 4.2.2 | пер. Домашевский, 11, 220036, г. Минск |
| 1.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3 СТБ 2318-2013 п.6.7 |  |
| 1.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 СТБ 2318-2013 п.6.8 ГОСТ 7392-2014 п. 7.3 |  |
| 1.5* |  | 08.12/29.061 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 ГОСТ 7392-2014 п. 7.6 |  |
| 1.6* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |
| 1.7* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 1.8* |  | 08.12/29.121 | Дробимость (марка по дробимости) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 ГОСТ 8267-93 п. 4.4.2 |  |
| 1.9* |  | 08.12/29.121 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 ГОСТ 7392-2014 п. 7.4 |  |
| 1.10* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |  |
| 1.11* |  | 08.12/29.119 | Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 ГОСТ 7392-2014 п. 7.10 |  |
| 1.12* |  | 08.12/29.061 | Содержание зерен кубовидной формы |  | СТБ 1311-2002 п.7.5 |  |
| 1.13* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 ГОСТ 7392-2014 п. 7.11 |  |
| 2.1** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23735-2014 п. 5.7 ГОСТ 8267-93 п.п. 5.7-5.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | пер. Домашевский, 11, 220036, г. Минск |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.1, п.6.5, п.6.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 2.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 23735-2014 п. 6.2 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1; п. 4.5.3 ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |  |
| 2.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 23735-2014 п. 6.2 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 ГОСТ 8735-88 п. 4 |  |
| 2.5* |  | 08.12/29.061 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 |  |
| 2.6* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17 |  |
| 2.7* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |  |
| 2.8* |  | 08.12/29.121 | Дробимость щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |  |
| 2.9* |  | 08.12/29.121 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |  |
| 2.10* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |  |
| 2.11* |  | 08.12/29.119 | Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 |  |
| 2.12* |  | 08.12/29.061 | Содержание глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.14 |  |
| 2.13* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |
| 3.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов Смеси щебеночные оптимального гранулометрического состава для покрытий и оснований дорожных одежд автомобильных дорог и аэродромов. Песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 СТБ 1957-2009 СТБ 2507-2025 ТКП 246.1-2020 ГОСТ 32495-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | пер. Домашевский, 11, 220036, г. Минск |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 2318-2013 п.6.2 ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 3.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3 СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |  |
| 3.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 СТБ 2318-2013 п.6.8 |  |
| 3.5* |  | 08.12/29.061 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 3.6* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 СТБ 2318-2013 п.6.12 |  |
| 3.7* |  | 08.12/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 3.8* |  | 08.12/29.121 | Дробимость щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 3.9* |  | 08.12/29.121 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |
| 3.10* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |  |
| 3.11* |  | 08.12/29.119 | Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 |  |
| 3.12* |  | 08.12/29.040 | Водостойкость щебня (гравия) |  | СТБ 2318-2013 п.6.10 |  |
| 3.13* |  | 08.12/29.144 | Число пластичности щебня |  | СТБ 2318-2013 п.6.9 |  |
| 3.14* |  | 08.12/29.040 | Содержание глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.14 |  |
| 3.15* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |
| 4.1** | Песок для строительных работ Песок шлаковый для дорожного строительства Песок из дробленого бетона и железобетона | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 СТБ 1957-2009 СТБ 1158-2013 ГОСТ 32495-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8736-2014 п.5.6 – п. 5.11 ГОСТ 8735-88 п. 2 | пер. Домашевский, 11, 220036, г. Минск |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав, модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 ГОСТ 23735-2014 п. 6.8 |  |
| 4.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 ГОСТ 23735-2014 п. 6.8 |  |
| 4.4* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |  |
| 4.5* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 4.6* |  | 08.12/29.040 | Истинная плотность (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 8735-88 п.8 |  |
| 4.7* |  | 08.12/26.141 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.3 ГОСТ 23735-2014 п. 6.8 |  |
| 4.8* |  | 08.12/29.040 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2023 п. 6, п. 8 |  |
| 4.9* |  | 08.12/29.040 | Содержание глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 14 |  |
| 5.1** | Грунт | 08.12/42.000 | Отбор проб (за исключением грунтов из инженерно – геологических скважин) | СП 5.01.04-2025, СН 3.03.04-2019, ГОСТ 30416-2020 ТКП 059.1-2020 ТКП 313-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 5180--2015 п.4 |  |
| 5.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |
| 5.3*** |  | 08.12/29.119 | Плотность методом режущего кольца (за исключением мерзлых грунтов); плотность сухого грунта расчетным методом |  | ГОСТ 5180-2015 п.9, п.12 |  |
| 5.4* |  | 08.12/29.144 | Влажность на границе текучести и влажность на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 |  |
| 5.5* | Грунт | 08.12/29.144 | Показатель пластичности (число пластичности) | СП 5.01.04-2025, СН 3.03.04-2019, ГОСТ 30416-2020 ТКП 059.1-2020 ТКП 313-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СП 5.01.04-2025 п.5 ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 | пер. Домашевский, 11, 220036, г. Минск |
| 5.6* |  | 08.12/29.119 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |  |
| 5.7* |  | 08.12/26.141 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2023 п. 6, п. 8 |  |
| 5.8* |  | 08.12/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |
| 5.9* |  | 08.12/29.119 | Плотность частиц грунта (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 5180-2015 п.13 |  |
| 5.10** |  | 08.12/38.000 | Степень (коэффициент) уплотнения грунта (метод динамического зондирования) |  | СТБ 2176-2011 СТБ 1377-2003 |  |
| 6.1* | Битумы нефтяные дорожные вязкие Битумы нефтяные для верхнего слоя дорожного покрытия Битумы модифицированные дорожные Битумы нефтяные дорожные жидкие | 19.20/29.049 | Глубина проникания иглы при 25ºС, 0ºС | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 СТБ 1220-2020 ГОСТ 11955-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11501-78 |  |
| 6.2* |  | 19.20/29.165 | Растяжимость при 25ºС, 0ºС |  | ГОСТ 11505-75 |  |
| 6.3* |  | 19.20/29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73 |  |
| 6.4* |  | 19.20/26.080 | Пассивное сцепление битума |  | ГОСТ 11508-74 метод А |  |
| 7.1** | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон для защитных слоев покрытий автомобильных дорог. Смеси асфальтобетонные горячие литые и литой асфальтобетон Смеси асфальтобетонные вибролитые и вибролитой асфальтобетон Смеси асфальтобетонные холодные, литые для устройства защитных слоев Щебень черный. | 42.11/42.000 | Изготовление образцов и отбор проб | СТБ 1033-2016 СТБ 1535-2017 СТБ 1257-2012 ТКП 059.1-2020 СТБ 2074-2017 СТБ 2036-2017 СТБ 2552-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.п.4 - 7 СТБ 2074-2017 п. 7.3, п.8.1, п. 8.5 СТБ 1535-2017 п. 7.3, 8.4, 8.5 СТБ 1257-2012 п. 8.5, 8.6 | пер. Домашевский, 11, 220036, г. Минск |
| 7.2* |  | 42.11/29.061 | Толщина слоя керна (вырубки) |  | СТБ 1115-2013 п.4.4 |  |
| 7.3* |  | 42.11/29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |
| 7.4* |  | 42.11/29.040 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |  |
| 7.5* |  | 42.11/29.040 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона (расчетный метод) |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |  |
| 7.6* |  | 42.11/29.040 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |  |
| 7.7* |  | 42.11/29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 |  |
| 7.8* |  | 42.11/29.040 | Остаточная пористость |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |  |
| 7.9* |  | 42.11/29.040 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |
| 7.10* |  | 42.11/29.040 | Набухание |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |
| 7.11* |  | 42.11/29.121 | Предел прочности при сжатии |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |
| 7.12* |  | 42.11/29.121 | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0ºС |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |  |
| 7.13* |  | 42.11/29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50ºС |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |
| 7.14* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон для защитных слоев покрытий автомобильных дорог. Смеси асфальтобетонные горячие литые и литой асфальтобетон Смеси асфальтобетонные вибролитые и вибролитой асфальтобетон Смеси асфальтобетонные холодные, литые для устройства защитных слоев Щебень черный. | 42.11/29.121 | Коэффициент морозостойкости | СТБ 1033-2016 СТБ 1535-2017 СТБ 1257-2012 ТКП 059.1-2020 СТБ 2074-2017 СТБ 2036-2017 СТБ 2552-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.8.15 | пер. Домашевский, 11, 220036, г. Минск |
| 7.15* |  | 42.11/29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |  |
| 7.16* |  | 42.11/ 08.164 | Состав асфальтобетонной смеси: -содержание вяжущего методом выжигания; -содержание вяжущего расчетным методом; -зерновой состав минеральной части методом А, -зерновой состав минеральной части методом Б |  | СТБ 1115-2013 п.п.8.17.4 - 8.17.7 |  |
| 7.17* |  | 42.11/26.080 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 |  |
| 7.18* |  | 42.11/29.119 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |
| 7.19* |  | 42.11/29.144 | Стекание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.21 |  |
| 7.20* |  | 42.11/29.127 | Глубина вдавливания штампа при температуре 40 ºС |  | СТБ 1257-2012 п.8.2 приложение Б п. 8.5 приложение В |  |
| 8.1* | Порошок минеральный | 23.52/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 16557-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 | пер. Домашевский, 11, 220036, г. Минск |
| 8.2* |  | 23.52/29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.3 |  |
| 8.3* |  | 23.52/29.119 | Плотность в уплотненном состоянии |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.4 |  |
| 8.4* |  | 23.52/29.119 | Пористость |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.5 |  |
| 8.5* |  | 23.52/29.040 | Показатель битумоемкости |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.8 |  |
| 8.6* |  | 23.52/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |  |
| 9.1** | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1158-2013 п.8.2 |  |
| 9.2* |  | 08.99/29.040 | Содержание зерен противогололедного материала |  | СТБ 1158-2013 п.8.4 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |  |
| 9.3* |  | 08.99/29.040 | Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 1158-2013 п.8.5 |  |
| 9.4* |  | 08.99/26.095 | Слеживаемость |  | СТБ 1158-2013 п.8.6 |  |
| 9.5* |  | 08.99/26.045 | Защитный эффект против коррозии стали |  | СТБ 1158-2013 п.8.7 |  |
| 9.6* |  | 08.99/29.128 | Плавящая способность противогололедного материала |  | СТБ 1158-2013 п.8.8 |  |
| 10.1** | Горизонтальная дорожная разметка | 20.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 452-2018 СТБ 1231-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ТКП 452-2018 п.5.4.6 | пер. Домашевский, 11, 220036, г. Минск |
| 10.2* |  | 20.30/29.061 | Равномерность распределения краски по ширине линии разметки |  | ТКП 452-2018 Приложение В |  |
| 10.3** |  | 20.30/32.089 | Толщина слоя несформированного разметочного материала |  | СТБ 1520-2008 Приложение Г |  |
| 10.4* |  | 20.30/29.061 | Геометрические параметры (длина, ширина) |  | СТБ 1566-2005 п.13 |  |
| 11.1* | Смеси бетонные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п.4 |  |
| 11.2** |  | 23.64/29.061 | Удобоукладываемость (консистенция) по показателям подвижности: - осадка конуса (для бетонной смеси с заполнителем крупностью зерен до 40 мм); - диаметр растекания конуса |  | СТБ 1545-2005 п.5.2, п.5.3 |  |
| 11.3* |  | 23.64/35.065 | Температура |  | СТБ 1545-2005 п.9 |  |
| 12.1** | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 42.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1705-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1705-2015 п.7.7 – п.7.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 12.2* |  | 42.11/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 12.3* |  | 42.11/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п. 4.5.3 |  |
| 12.4* |  | 42.11/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1 |  |
| 12.5* | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 42.11/08.164 | Состав асфальтогранулята: -содержание вяжущего методом выжигания; Содержание вяжущего расчетным методом; -зерновой состав минеральной части методом А; - зерновой состав минеральной части методом Б | СТБ 1705-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.п. 8.17.4 - 8.17.7 | пер. Домашевский, 11, 220036, г. Минск |
| 13.1** | Металлические конструкции | 25.11/32.089 | Толщина лакокрасочных покрытий | СН 2.01.07-2020 ГОСТ 9.307-2021 СТБ 1231-2012 ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.307-2021 п. 8.2.1, ГОСТ 31993-2024 (ISO 808:2019) п. 6.2.1-6.2.4 ГОСТ 9.916-2023 п.6.1, п. 6.2.4 |  |
| 14.1** | Смеси органоминеральные складируемые ремонтные, эмульсионно-минеральные смеси | 42.11/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 2175-2018 ТКП 306-2011 СТБ 2413-2015 СТБ 1509-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.4, п.6 |  |
| 14.2* |  | 42.11/08.164 | Зерновой состав |  | СТБ 2175-2018 п.8.5 ТКП 306-2011 п.8.8 СТБ 1115-2013 п.п.8.17.4 – 8.17.7 |  |
| 14.3* |  | 42.11/29.040 | Водонасыщение |  | СТБ 2175-2018 п.8.2 ТКП 306-2011 п.6.5 СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |
| 14.4* |  | 42.11/29.040 | Набухание |  | СТБ 2175-2011 п.8.2 ТКП 306-2011 п.6.5 СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |
| 14.5* | Смеси органоминеральные складируемые ремонтные, эмульсионно-минеральные смеси | 42.11/29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 20ºС | СТБ 2175-2018 ТКП 306-2011 СТБ 2413-2015 СТБ 1509-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2175-2018 п.8.4 ТКП 306-2011 п.6.5 СТБ 1115-2013 п.8.9 | пер. Домашевский, 11, 220036, г. Минск |
| 14.6* |  | 42.11/29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 0ºС |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |
| 14.7* |  | 42.11/29.121 | Коэффициент водостойкости (в т.ч. при длительном водонасыщении) |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 ТКП 306-2011 п.6.6 |  |
| 14.8* |  | 42.11/29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 СТБ 2175-2018 п.8.4 |  |
| 14.9* |  | 42.11/08.164 | Содержание остаточного вяжущего |  | СТБ 2175-2018 п.8.5 ТКП 306-2011 п.8.8 СТБ 1115-2013 п.п.8.17.4 – 8.17.7 |  |
| 14.10* |  | 42.11/26.095 | Слеживаемость |  | СТБ 2175-2018 п.8.2 СТБ 1115-2013 п.8.19 |  |
| 15.1* | Эмульсии битумные катионные дорожные | 19.20/08.055 | Содержание остаточного вяжущего | ТКП 658-2021 СТБ 1245-2024 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1245-2024 п.9.1 |  |
| 15.2* |  | 19.20/29.128 | Коэффициент распада |  | СТБ 1245-2024 п.9.4 |  |
| 15.3* |  | 19.20/26.080 | Адгезия к щебню |  | СТБ 1245-2024 п.9.8 ГОСТ 11508-74 метод А |  |
| 16.1*** | Автомобильные дороги | 42.11/29.061 | Шероховатость покрытия по методу «песчаного пятна» | ТКП 094-2021 ТКП 059.1-2020 СП 3.03.01-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1566-2005 п.8 |  |
| 17.1** | Бетоны конструкционные тяжелые Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | 23.63/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 | пер. Домашевский, 11, 220036, г. Минск |
| 17.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |  |
| 17.3* |  | 23.63/29.119 | Плотность образцов правильной формы |  | ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.0-2020 |  |
| 17.4* |  | 23.63/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 |  |
| 18.1* | Бетоны конструкций мостовых сооружений | 23.61/ 08.149 | Содержание хлоридов | ТНПА и другая документация | СТБ 1481-2011 |  |