ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.* | Грунт | 100.06/08.031, 100.06/29.040 | Гранулометрический состав | ГОСТ 12536-2014 п.4.2.3.2; ГОСТ 12536-2014 п.4.3; ГОСТ 30416-2020 | ул. Иркутско-Пинской Дивизии, 35, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |
| 1.2* |  | 100.06/08.052 | Влажность грунта | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 1.3* |  | 100.06/29.144 | Граница текучести | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 1.4* |  | 100.06/08.052 | Граница раскатывания | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 1.5* |  |  | Число пластичности | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 Приложение В |  |  |
| 1.6.* |  | 100.06/08.052, 100.06/08.118, 100.06/29.119 | Плотность грунта | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 п.9; ГОСТ 5180-2015 п.13 |  |  |
| 1.7* |  | 100.06/29.040 | Максимальная плотность | ГОСТ 22733-2016; ГОСТ 30416-2020 |  |  |
| 1.8* |  | 100.06/08.153 | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п.6; ГОСТ 30416-2020 |  |  |
| 1.9* |  | 100.06/08.150 | Концентрация сульфатов | СТБ 2432-2015 п.9 |  |  |
| 1.10* |  | 100.06/08.149 | Концентрация хлоридов | ГОСТ 26425-85 п.1 |  |  |
| 1.11** |  | 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда; - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда | ГОСТ 19912-2012; ГОСТ 30416-2020 |  |  |
| 1.12** |  |  | Модуль деформации | ГОСТ 20276.1-2020; ГОСТ 30416-2020 |  |  |
| 1.13** |  |  | Несущая способность грунта основания свай | СТБ 2242-2011 п.8 |  |  |
| 1.14** |  |  | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании: - глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании Д - (1-40) кПа, (5-400) кПа, (1-30) кПа | ГОСТ 19912-2012; ГОСТ 30416-2020 |  |  |
| 2.1* | Грунтовые воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Иркутско-Пинской Дивизии, 35, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |
| 2.2* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-ионов | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.3* |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-ионов | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 2.4* |  | 100.04/08.156 | Концентрации железа общего | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 2.5* |  | 100.04/08.149 | Общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 3.1.* | Земли, включая почвы | 100.06/08.052, 100.06/08.156 | Органическое вещество | ГОСТ 26213-2021 п.6.2; ГОСТ 26213-2021 п.6.1 | ул. Иркутско-Пинской Дивизии, 35, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |
| 3.2* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ 26483-85 п.3 |  |  |
| 4.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Иркутско-Пинской Дивизии, 35, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |
| 4.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-ионов | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А |  |  |
| 4.3* |  |  | Концентрация нитрат-ионов | ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д |  |  |
| 4.4* |  |  | Концентрация нитрит-ионов | ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б |  |  |
| 4.5* |  |  | Концентрация железа общего | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 4.6* |  |  | Концентрация фосфат-ионов | ГОСТ 18309-2014 п.7 Метод В |  |  |
| 5.1* | Торф | 08.92/11.116 | Ботанический состав | ГОСТ 28245-89 п.3 | ул. Иркутско-Пинской Дивизии, 35, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |
| 5.2* |  |  | Степень разложения | ГОСТ 28245-89 п.4 |  |  |
| 5.3* |  | 08.92/08.052 | Зольность | ГОСТ 30416-2020; СТБ 2042-2010 п.7 |  |  |
| 5.4* |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ 30416-2020; СТБ 2042-2010 п.6 |  |  |