ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Панели звукопоглощающие и звукоизолирующие, шумозащитные | 25.99/26.095 | Величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость) | СТБ 1610-2006 | ул. Кулибина, д. 13А, пом. 1, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2** |  | 25.99/29.061 | Контроль геометрических параметров: линейных размеров; отклонение от прямолинейности продольных кромок; отклонение от плоскостности лицевой поверхности; отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней; смещение кромок металлических листов относительно друг друга | СТБ 1515-2004 п.5, п.6 (Метод 2), п.7 (Метод 1), п.8, п.9 |  |  |
| 1.3* |  | 25.99/26.095 | Модуль сдвига | СТБ 1740-2007 п.11 |  |  |
| 1.4* |  |  | Модуль упругости при растяжении | СТБ 1740-2007 п.9 |  |  |
| 1.5* |  |  | Модуль упругости при сжатии | СТБ 1740-2007 п.10 |  |  |
| 1.6** |  | 25.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 |  |  |
| 1.7* |  | 25.99/26.095 | Прочность при растяжении | СТБ 1740-2007 п.5 |  |  |
| 1.8* |  |  | Прочность при сдвиге | СТБ 1740-2007 п.7 |  |  |
| 1.9* |  |  | Прочность при сжатии | СТБ 1740-2007 п.6 |  |  |
| 1.10* |  |  | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге | СТБ 1740-2007 п.8 |  |  |
| 1.11** |  |  | Разрушающая равномерно распределенная или сосредоточенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) | СТБ 1610-2006 |  |  |
| 2.1** | Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит. Панели металлические трехслойные с утеплителем | 25.99/26.095 | Величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость) | СТБ 1610-2006 | ул. Кулибина, д. 13А, пом. 1, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.2** |  | 25.99/29.061 | Контроль геометрических параметров: линейных размеров; отклонение от прямолинейности продольных кромок; отклонение от плоскостности лицевой поверхности; отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней; смещение кромок металлических листов относительно друг друга | СТБ 1515-2004 п.5, п.6 (Метод 2), п.7 (Метод 1), п.8, п.9 |  |  |
| 2.3* |  | 25.99/26.095 | Модуль сдвига | СТБ 1740-2007 п.11 |  |  |
| 2.4* |  |  | Модуль упругости при растяжении | СТБ 1740-2007 п.9 |  |  |
| 2.5* |  |  | Модуль упругости при сжатии | СТБ 1740-2007 п.10 |  |  |
| 2.6** |  | 25.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 |  |  |
| 2.7* |  | 25.99/26.095 | Прочность при растяжении | СТБ 1740-2007 п.5 |  |  |
| 2.8* |  |  | Прочность при сдвиге | СТБ 1740-2007 п.7 |  |  |
| 2.9* |  |  | Прочность при сжатии | СТБ 1740-2007 п.6 |  |  |
| 2.10* |  |  | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге | СТБ 1740-2007 п.8 |  |  |
| 2.11** |  |  | Разрушающая равномерно распределенная или сосредоточенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) | СТБ 1610-2006 |  |  |
| 3.1** | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиизоцианурата. Панели металлические трехслойные с утеплителем | 25.99/26.095 | Величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость) | СТБ 1610-2006 | ул. Кулибина, д. 13А, пом. 1, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 3.2* |  | 25.99/29.151 | Водопоглощение по объему | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |  |  |
| 3.3* |  | 25.99/29.040 | Кажущаяся плотность | ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981); ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) |  |  |
| 3.4** |  | 25.99/29.061 | Контроль геометрических параметров: линейных размеров; отклонение от прямолинейности продольных кромок; отклонение от плоскостности лицевой поверхности; отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней; смещение кромок металлических листов относительно друг друга | СТБ 1515-2004 п.5, п.6 (Метод 2), п.7 (Метод 1), п.8, п.9 |  |  |
| 3.5* |  | 25.99/26.080 | Коэффициент теплопроводности (теплопроводность) | СТБ 1618-2006 |  |  |
| 3.6* |  | 25.99/26.095 | Модуль сдвига | СТБ 1740-2007 п.11 |  |  |
| 3.7* |  |  | Модуль упругости при растяжении | СТБ 1740-2007 п.9 |  |  |
| 3.8* |  |  | Модуль упругости при сжатии | СТБ 1740-2007 п.10 |  |  |
| 3.9** |  | 25.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 |  |  |
| 3.10* |  | 25.99/26.095 | Прочность при растяжении | СТБ 1740-2007 п.5 |  |  |
| 3.11* |  |  | Прочность при сдвиге | СТБ 1740-2007 п.7 |  |  |
| 3.12* |  |  | Прочность при сжатии | СТБ 1740-2007 п.6 |  |  |
| 3.13* |  |  | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге | СТБ 1740-2007 п.8 |  |  |
| 3.14** |  |  | Разрушающая равномерно распределенная или сосредоточенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) | СТБ 1610-2006 |  |  |
| 3.15* |  | 25.99/26.080 | Сорбционная влажность | ГОСТ 17177-94 п.9 |  |  |
| 3.16* |  |  | Стабильность размеров | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986); ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |  |  |
| 4.1** | Панели покрытия металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата. Панели металлические трехслойные с утеплителем | 25.99/26.095 | Величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость) | СТБ 1610-2006 | ул. Кулибина, д. 13А, пом. 1, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.2* |  | 25.99/29.151 | Водопоглощение по объему | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |  |  |
| 4.3* |  | 25.99/29.040 | Кажущаяся плотность | ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981); ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) |  |  |
| 4.4** |  | 25.99/29.061 | Контроль геометрических параметров: линейных размеров; отклонение от прямолинейности продольных кромок; отклонение от плоскостности лицевой поверхности; отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней; смещение кромок металлических листов относительно друг друга | СТБ 1515-2004 п.5, п.6 (Метод 2), п.7 (Метод 1), п.8, п.9 |  |  |
| 4.5* |  | 25.99/26.080 | Коэффициент теплопроводности (теплопроводность) | СТБ 1618-2006 |  |  |
| 4.6* |  | 25.99/26.095 | Модуль сдвига | СТБ 1740-2007 п.11 |  |  |
| 4.7* |  |  | Модуль упругости при растяжении | СТБ 1740-2007 п.9 |  |  |
| 4.8* |  |  | Модуль упругости при сжатии | СТБ 1740-2007 п.10 |  |  |
| 4.9** |  | 25.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 |  |  |
| 4.10* |  | 25.99/26.095 | Прочность при растяжении | СТБ 1740-2007 п.5 |  |  |
| 4.11* |  |  | Прочность при сдвиге | СТБ 1740-2007 п.7 |  |  |
| 4.12* |  |  | Прочность при сжатии | СТБ 1740-2007 п.6 |  |  |
| 4.13* |  |  | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге | СТБ 1740-2007 п.8 |  |  |
| 4.14** |  |  | Разрушающая равномерно распределенная или сосредоточенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) | СТБ 1610-2006 |  |  |
| 4.15* |  | 25.99/26.080 | Сорбционная влажность | ГОСТ 17177-94 п.9 |  |  |
| 4.16* |  |  | Стабильность размеров | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986); ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |  |  |
| 5.1** | Панели самонесущие с металлической двухсторонней обшивкой с утеплителем. Панели изоляционные несущие заводского изготовления с двухсторонней металлической обшивкой | 25.99/29.061 | Контроль размеров: толщина; отклонение от плоскостности; высота профиля; глубина профиля; длина панели; строительная ширина; отклонение от перпендикулярности; отклонение от прямолинейности; продольная и поперечная ширина; шаг профиля; ширина полки | СТБ EN 14509-2013 | ул. Кулибина, д. 13А, пом. 1, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 5.2* |  | 25.99/26.095 | Модуль растяжения (с обшивками) | СТБ EN 12085-2016; СТБ EN 14509-2013; СТБ EN 1607-2016 |  |  |
| 5.3* |  |  | Модуль сдвига среднего слоя | СТБ EN 12085-2016; СТБ EN 14509-2013 |  |  |
| 5.4* |  |  | Модуль сжатия среднего слоя | СТБ EN 12085-2016; СТБ EN 14509-2013; СТБ EN 826-2016 |  |  |
| 5.5** |  | 25.99/42.000 | Отбор образцов | СТБ EN 14509-2013 |  |  |
| 5.6* |  | 25.99/29.040 | Плотность среднего слоя | СТБ EN 12085-2016; СТБ EN 14509-2013; СТБ EN 1602-2016 |  |  |
| 5.7* |  | 25.99/26.095 | Прочность на сдвиг | СТБ EN 12085-2016; СТБ EN 14509-2013 |  |  |
| 5.8* |  |  | Прочность на сжатие | СТБ EN 12085-2016; СТБ EN 14509-2013; СТБ EN 826-2016 |  |  |
| 5.9* |  |  | Прочность панели при поперечном растяжении (с обшивками) | СТБ EN 12085-2016; СТБ EN 14509-2013; СТБ EN 1607-2016 |  |  |
| 5.10* |  | 25.99/26.080 | Теплопроводность | ГОСТ EN 13165-2015; СТБ EN 12085-2016; СТБ EN 13162-2015; СТБ EN 14509-2013; СТБ EN 1602-2016; СТБ EN 822-2016; СТБ EN 823-2016; СТБ EN 824-2016; СТБ EN 825-2016; СТБ ЕН 12667-2007 |  |  |
| 6.1** | Панели стеновые и кровельные трехслойные металлические с утеплителем из минераловатных плит. Панели трехслойные металлические с утеплителем | 25.99/26.095 | Величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость) | СТБ 1610-2006 | ул. Кулибина, д. 13А, пом. 1, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 6.2** |  | 25.99/29.061 | Контроль геометрических параметров: линейных размеров; отклонение от прямолинейности продольных кромок; отклонение от плоскостности лицевой поверхности; отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней; смещение кромок металлических листов относительно друг друга | СТБ 1515-2004 п.5, п.6 (Метод 2), п.7 (Метод 1), п.8, п.9 |  |  |
| 6.3* |  | 25.99/26.095 | Модуль сдвига | СТБ 1740-2007 п.11 |  |  |
| 6.4* |  |  | Модуль упругости при растяжении | СТБ 1740-2007 п.9 |  |  |
| 6.5* |  |  | Модуль упругости при сжатии | СТБ 1740-2007 п.10 |  |  |
| 6.6** |  | 25.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 |  |  |
| 6.7* |  | 25.99/26.095 | Прочность при растяжении | СТБ 1740-2007 п.5 |  |  |
| 6.8* |  |  | Прочность при сдвиге | СТБ 1740-2007 п.7 |  |  |
| 6.9* |  |  | Прочность при сжатии | СТБ 1740-2007 п.6 |  |  |
| 6.10* |  |  | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге | СТБ 1740-2007 п.8 |  |  |
| 6.11** |  |  | Разрушающая равномерно распределенная или сосредоточенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) | СТБ 1610-2006 |  |  |
| 7.1** | Панели стеновые металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата. Панели металлические трехслойные с утеплителем | 25.99/26.095 | Величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость) | СТБ 1610-2006 | ул. Кулибина, д. 13А, пом. 1, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 7.2* |  | 25.99/29.151 | Водопоглощение по объему | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |  |  |
| 7.3* |  | 25.99/29.040 | Кажущаяся плотность | ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981); ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) |  |  |
| 7.4** |  | 25.99/29.061 | Контроль геометрических параметров: линейных размеров; отклонение от прямолинейности продольных кромок; отклонение от плоскостности лицевой поверхности; отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней; смещение кромок металлических листов относительно друг друга | СТБ 1515-2004 п.5, п.6 (Метод 2), п.7 (Метод 1), п.8, п.9 |  |  |
| 7.5* |  | 25.99/26.080 | Коэффициент теплопроводности (теплопроводность) | СТБ 1618-2006 |  |  |
| 7.6* |  | 25.99/26.095 | Модуль сдвига | СТБ 1740-2007 п.11 |  |  |
| 7.7* |  |  | Модуль упругости при растяжении | СТБ 1740-2007 п.9 |  |  |
| 7.8* |  |  | Модуль упругости при сжатии | СТБ 1740-2007 п.10 |  |  |
| 7.9** |  | 25.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 |  |  |
| 7.10* |  | 25.99/26.095 | Прочность при растяжении | СТБ 1740-2007 п.5 |  |  |
| 7.11* |  |  | Прочность при сдвиге | СТБ 1740-2007 п.7 |  |  |
| 7.12* |  |  | Прочность при сжатии | СТБ 1740-2007 п.6 |  |  |
| 7.13* |  |  | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге | СТБ 1740-2007 п.8 |  |  |
| 7.14** |  |  | Разрушающая равномерно распределенная или сосредоточенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) | СТБ 1610-2006 |  |  |
| 7.15* |  | 25.99/26.080 | Сорбционная влажность | ГОСТ 17177-94 п.9 |  |  |
| 7.16* |  |  | Стабильность размеров | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986); ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |  |  |
| 8.1* | Панели трехслойные с комбинированными облицовками с утеплителем из пенополиизоцианурата. Панели трехслойные с комбинированными облицовками | 25.99/29.151 | Водопоглощение по объему | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) | ул. Кулибина, д. 13А, пом. 1, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 8.2* |  | 25.99/29.040 | Кажущаяся плотность | ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981); ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) |  |  |
| 8.3** |  | 25.99/29.061 | Контроль геометрических параметров: линейных размеров; отклонение от прямолинейности продольных кромок; отклонение от плоскостности лицевой поверхности; отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней | СТБ 1515-2004 п.5, п.6 (Метод 2), п.7 (Метод 1), п.8 |  |  |
| 8.4* |  | 25.99/26.080 | Коэффициент теплопроводности (теплопроводность) | СТБ 1618-2006 |  |  |
| 8.5* |  | 25.99/26.095 | Модуль упругости при растяжении | СТБ 1740-2007 п.9 |  |  |
| 8.6* |  |  | Модуль упругости при сжатии | СТБ 1740-2007 п.10 |  |  |
| 8.7** |  | 25.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 |  |  |
| 8.8* |  | 25.99/26.095 | Прочность при растяжении | СТБ 1740-2007 п.5 |  |  |
| 8.9* |  |  | Прочность при сжатии | СТБ 1740-2007 п.6 |  |  |
| 8.10* |  |  | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве | СТБ 1740-2007 п.8 |  |  |
| 8.11* |  | 25.99/26.080 | Сорбционная влажность | ГОСТ 17177-94 п.9 |  |  |
| 8.12* |  |  | Стабильность размеров | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986); ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |  |  |
| 9.1* | Плиты теплоизоляционные из жесткого пенополиизоцианурата. Плиты теплоизоляционные | 22.21/29.151 | Водопоглощение по объему | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) | ул. Кулибина, д. 13А, пом. 1, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 9.2* |  | 22.21/29.040 | Кажущаяся плотность | ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981); ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) |  |  |
| 9.3** |  | 22.21/29.061 | Контроль геометрических параметров: длина, ширина, толщина | ГОСТ 17177-94 п.4.4, п.4.6 |  |  |
| 9.4* |  | 22.21/26.080 | Коэффициент теплопроводности (теплопроводность) | СТБ 1618-2006 |  |  |
| 9.5* |  | 22.21/26.095 | Модуль упругости при растяжении | СТБ 1740-2007 п.9 |  |  |
| 9.6* |  |  | Модуль упругости при сжатии | СТБ 1740-2007 п.10 |  |  |
| 9.7** |  | 22.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 |  |  |
| 9.8* |  | 22.21/26.095 | Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации | ГОСТ 17177-94 п.13; СТБ 1740-2007 п.6 |  |  |
| 9.9* |  |  | Прочность при растяжении | СТБ 1740-2007 п.5 |  |  |
| 9.10* |  |  | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге | СТБ 1740-2007 п.8 |  |  |
| 9.11* |  | 22.21/26.080 | Сорбционная влажность | ГОСТ 17177-94 п.9 |  |  |
| 9.12* |  |  | Стабильность размеров | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986); ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |  |  |
| 10.1** | Теплоизоляционные панели. Плиты теплоизоляционные | 22.21/29.061 | Длина | ГОСТ EN 13165-2015; СТБ EN 822-2016 | ул. Кулибина, д. 13А, пом. 1, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 10.2** |  | 22.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ EN 13165-2015 |  |  |
| 10.3** |  | 22.21/29.061 | Плоскостность | ГОСТ EN 13165-2015; СТБ EN 825-2016 |  |  |
| 10.4* |  | 22.21/29.040 | Плотность среднего слоя | СТБ EN 12085-2016; СТБ EN 1602-2016 |  |  |
| 10.5* |  | 22.21/26.095 | Прочность на сжатие | ГОСТ EN 13165-2015; СТБ EN 12085-2016; СТБ EN 826-2016 |  |  |
| 10.6** |  | 22.21/29.061 | Прямоугольность | ГОСТ EN 13165-2015; СТБ EN 824-2016 |  |  |
| 10.7* |  | 22.21/26.080 | Теплопроводность | ГОСТ EN 13165-2015; СТБ EN 12085-2016; СТБ EN 1602-2016; СТБ EN 822-2016; СТБ EN 823-2016; СТБ EN 824-2016; СТБ EN 825-2016; СТБ ЕН 12667-2007 |  |  |
| 10.8* |  |  | Теплопроводность: номинальное значение; после ускоренного старения |  |  |  |
| 10.9** |  | 22.21/29.061 | Толщина | ГОСТ EN 13165-2015; СТБ EN 823-2016 |  |  |
| 10.10** |  |  | Ширина | ГОСТ EN 13165-2015; СТБ EN 822-2016 |  |  |
| 11.1** | Элементы фасонные | 24.33/29.061 | Контроль геометрических параметров: длина | ГОСТ 26433.1-89 п.1 | ул. Кулибина, д. 13А, пом. 1, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 11.2** |  |  | Контроль размеров поперечного сечения |  |  |  |
| 11.3** |  |  | Контроль угловых размеров | ГОСТ 26433.1-89 п.2 |  |  |
| 11.4** |  | 24.33/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 |  |  |