|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0088 от 14 апреля 1995 года на бланке № на 59 листах редакция 012 |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 13 октября 2025 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества

«Белорусский металлургический завод-управляющая компания холдинга«Белорусская металлургическая компания»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  |  |  |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |
| ул.Промышленная, 37,246172, г.Жлобин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория аналитического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Заготовка непрерывнолитая. Прокат сортовой. Прокат арматурный горячекатаный и холоднодефор-мированный. Катанка стальная. Заготовка горячекатаная. Заготовка трубная. Трубы бесшовные. Металлолом и другая металлопродукция и изделия из стали. |  | 24.10/ 08.074 |  |  |  |  | Массовая доля углерода |  | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 801-2022 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 34028-2016 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 2026-2010 ГОСТ 14959-2016 СТБ 1341-2009 ГОСТ 34636-2020 BS4449:2005+A3:2016 SFS 1215-1996 BRL 0501:2010 ONORM B 4707:2017 |  |  | ASTM E1019-2024 ISO15350-2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля углерода в нелегированных сталях |  |  |  |  | ГОСТ 22536.1-88, п.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля углерода в легированных сталях |  |  |  |  | ГОСТ 12344-2003,п.5 |
| 1.2* |  |  | 24.10/ 08.074 |  |  |  |  | Массовая доля серы |  |  |  |  | ASTME1019-2024 ISO15350-2000 |
| 1.2* | Заготовка непрерывнолитая. Прокат сортовой. Прокат арматурный горячекатаный и холоднодефор-мированный. Катанка стальная. Заготовка горячекатаная. Заготовка трубная. Трубы бесшовные. Металлолом и другаяметаллопродук-ция и изделия из стали. |  | 24.10/ 08.074 |  |  |  |  | Массовая доля серы в нелегированных сталях |  | ISO 683-3:2022 DIN EN ISO 683- 2:2018 DIN EN ISO 683-1:2018 ГОСТ 550-2020 ГОСТР 52544-2006 ГОСТ 2246-70 DIN EN 10025-1:2005 DIN EN 10025-2:2019 DIN EN ISO 683-4:2018 DIN EN 10210-1:2006 DIN EN 10224:2005 DIN EN 10297-1:2003 DIN EN 10216-1:2014 DIN EN 10216-2:2020 DIN EN 10216-3:2014 DIN EN 10216-4:2014 ISO 3183-2019 BS 4482:2005 SFS 1216:2020 SFS 1257:1996 |  |  | ГОСТ 22536.2-87,п.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля серы в легированных сталях |  |  |  |  | ГОСТ 12345-2001,п.7 |
| 1.3* |  |  | 24.10/ 08.074 |  |  |  |  | Массовая доля азота, кислорода |  |  |  |  | ГОСТ 17745-90 ASTM E1019-2024 |
| 1.4* |  |  | 24.10/ 08.035 |  |  |  |  | Массовая доля углерода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, кобальта, меди, алюминия, мышьяка, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, бора, циркония. |  |  |  |  | ГОСТ 18895-97 |
|  |  |  | 24.10/ 08.035 |  |  |  |  | Массовая доля углерода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, кобальта, меди, алюминия, алюминия кислоторастворимого, мышьяка, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, циркония, свинца, олова, цинка, сурьмы, бора, висмута, кальция, азота, магния, церия. |  |  |  |  | ГОСТ Р 54153-2010 |
| 1.4* | Заготовка непрерывнолитая. Прокат сортовой. Прокат арматурный горячекатаный и холоднодефор-мированный. Катанка стальная. Заготовка горячекатаная. Заготовка трубная. Трубы бесшовные. Металлолом и другаяметаллопродук-ция и изделия из стали. |  | 24.10/ 08.035 |  |  |  |  | Массовая доля алюминия, сурьмы, мышьяка, бора, кальция, углерода, хрома, кобальта, меди, свинца, марганца, молибдена, никеля, ниобия, азота, фосфора, кремния, серы, олова, титана, ванадия, циркония в углеродистой и низколегированной стали |  | SFS 1268:2010 SFS 1269:2010 SFS 1300:2020 DIN EN 10255:2007 ISO 16120-2:2017 MS146:2014 SI 4466-3:2013 SRPS EN 10080:2008 SIA 262:2013 SS 212540:2014 DIN 488-1:2009 DIN 488-3:2009 DIN 488-6:2010 ISO 683-17:2023 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 10702-2016 ТНПА и другая документация |  |  | ASTME415-21 |
|  |  |  | Расчетные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5* |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма алюминия, титана, ванадия, ниобия |  |  |  | ГОСТ 4543-2016, п. 7.1.2.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Параметр стойкости против растрескивания (Рcm) |  |  |  | ГОСТ 19281-2014, п. 7.2.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма титана, ниобия, ванадия |  |  |  | ГОСТ 19281-2014 п. 5.2.1.1, таблица 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сэкв) |  |  |  | ГОСТ 19281-2014 п. 7.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азотный эквивалент(Nэкв) |  |  |  | ГОСТ 19281-2014, п. 7.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма никеля, меди |  |  |  | ГОСТ 801-2022, п. 7.2.1, табл. 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма ванадия, ниобия, молибдена |  |  |  | ГОСТ 34028-2016, п. 5.4.1, таблица 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сeq) |  |  |  | СТБ 1704-2012, п. 5.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма вольфрама, молибдена |  |  |  | СТБ 2026-2010, п. 4.9, таблица 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марганцовый эквивалент(Эм) |  |  |  | ГОСТ 14959-2016, п. 8.1.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сeq) |  |  |  | СТБ 1341-2009, п. 5.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сэкв) |  |  |  | ГОСТ 34636-2020, п. 9.1.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сэкв) |  |  |  | ГОСТ 34636-2020, приложение А, п. А.11.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма хрома, меди, молибдена, никеля |  |  |  | ГОСТ 34636-2020, приложение А, таблица А.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма ниобия, ванадия, титана |  |  |  | ГОСТ 34636-2020, приложение А, таблица А.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сэкв) |  |  |  | ГОСТ Р 52544-2006, п. 7.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (СEV) |  |  |  | SI 4466-3:2013, п. 7, таблица 4 |
| 1.5* | Заготовка непрерывнолитая. Прокат сортовой. Прокат арматурный горячекатаный и холоднодефор-мированный. Катанка стальная. Заготовка горячекатаная. Заготовка трубная. Трубы бесшовные. Металлолом и другаяметаллопродук-ция и изделия из стали. |  |  |  |  |  |  |  | Сумма фосфора, серы | ТНПА и другая документация |  |  | SI 4466-3:2013, п. 7, таблица 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма ванадия, ниобия |  |  |  | SI 4466-3:2013, п. 7, таблица 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сeq) |  |  |  | BS4449:2005+A3:2016,п. 7.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сekv) |  |  |  | SFS 1215-1996, п. 3, таблица 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сeq) |  |  |  | ONORM B 4707:2017п.5.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма хрома, молибдена, никеля |  |  |  | DINENISO683-1:2018, таблица 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (СEV) |  |  |  | DINEN10025-1:2005, п. 7.2.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (СEV) |  |  |  | DINEN10025-2:2019,п. 7.2.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (СEV) |  |  |  | DINEN10210-1:2006, п. 6.5.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма хрома, меди, молибдена, никеля |  |  |  | DINEN10216-1:2014, таблицы 2, 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма хрома, меди, молибдена, никеля |  |  |  | DINEN10216-2:2020,п. 8.2.1 таблица 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма ниобия, титана, ванадия |  |  |  | DINEN10216-3:2014,п. 8.2.1 таблица 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соотношение алюминия к азоту |  |  |  | ISO 3183-2019, при- ложение А, п.А.4.1.1, таблица А.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма ванадия, ниобия, титана |  |  |  | ISO 3183-2019, при- ложение А, п.А.4.1.1, таблица А.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма ниобия, углерода |  |  |  | ISO 3183-2019, при- ложение А, п.А.4.1.1, таблица А.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сeq) |  |  |  | BS 4482:2005. п. 7.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сeq) |  |  |  | SFS 1216:2020, п. 7.1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соотношение серы к марганцу |  |  |  | SFS 1257:1996, п. 3, таблица 1 |
| 1.5* | Заготовка непрерывнолитая Прокат сортовой. Прокат арматурный горячекатаный и холоднодефор-мированный. Катанка стальная. Заготовка горячекатаная. Заготовка трубная. Трубы бесшовные. Металлолом и другая металлопродукция и изделия из стали. |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентное значение углерода (Сekv) | ТНПА и другая документация |  |  | SFS 1268:2010, п. 7.1.2, таблица 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сekv) |  |  |  | SFS 1269:2010, п. 7.1.2, таблица 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сeq) |  |  |  | SFS 1300:2020, п. 7.1.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма меди, олова |  |  |  | ISO 16120-2:2017, таблица 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сeq) |  |  |  | MS 146:2014, п. 7.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сeq) |  |  |  | SRPS EN 10080:2008, п. 7.1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалент углерода (Сeg) |  |  |  | DIN 488-1:2009, п. 7.1.4, таблица 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сэкв) |  |  |  | ГОСТ 535-2005, п. 9.3 |
| Лаборатория металловедения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1* | Катанка стальная. |  | 24.10/ 08.052 |  |  |  |  | Масса окалины на поверхности катанки |  | ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 30136-95, приложение А |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Макроструктура |  |  |  |  |  |
| 3.1* | Заготовка непрерывнолитая |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Усадочная раковина и рыхлость, пузыри (подкорковые пузыри), расслоения,трещины, шлаковые включения, флокены, центральная пористость, точечная неоднородность, ликвационный квадрат, общая пятнистая ликвация, краевая пятнистая ликвация, подусадочная ликвация, светлая полоса/полоска (контур), краевое точечное загрязнение, осевая ликвация (осевая химическая неоднородность), ликвационные полоски и трещины |  | ГОСТ 34636-2020 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 14959-16 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 801-2022 ISO 16120-1:2017 ISO 16120-2:2017 ISO 16120-4:2017 С/С1471-0/СС-2014 С/С1483-0/СС-2014 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ Р 58228-2018 ASTME381-22 |  |
|  | Прокат сортовой. Заготовка товарная горячекатаная и другая металлопродукция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10243-75, п.п.3, 4, 5, приложения 1-5 ТУ BY 400074854. 010-2011, приложение Б ASTME381-22, ТУ 14-1-5212-93, п.2, приложение А ГОСТ Р 58228-2018 |  |
|  | Заготовка трубная непрерывнолитая и горячекатаная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 58228-2018 ASTME381-22 |  |
| 3.2* | Прокат сортовой. Заготовка товарная горячекатаная. |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Излом |  |  |  | ГОСТ 801-2022, п.9.9 ГОСТ 10243-75, п.п.2,4, приложение 4 |  |
| 3.3* | Катанка стальная |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Подусадочная неоднородность (подусадочная ликвация, ликвация зерна), ликвация сердцевины, сегрегация |  | ГОСТ 34636-2020 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 801-2022 DIN EN 10025-1:2005 DIN EN 10025-2:2019 DIN EN 10025-3:2019 DIN EN 10025-4:2019 DIN EN 10025-5:2019 ISO 683-1:2016 ISO 683-2:2016 ISO 683-3:2022 ISO 683-17:2023 ISO 16120-1:2017 ISO 16120-2:2017 ISO 16120-4:2017 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ISO 16120-1:2017, приложение А |  |
| 3.4* | Катанка стальная |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Микроструктура |  |  |  | ГОСТ 1763-68, п.1.1, п. 1.2 ISO 16120-1:2017, п.9.5.4 ISO 3887:2023, п.5.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обезуглероженный слой (глубина обезуглероженного слоя, обезуглероживание) |  |  |  |  |  |
|  | Прокат сортовой. Заготовка товарная горячекатаная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 1763-68, п.1.1, п. 1.2 ISO 3887:2023, п.5.2 |  |
| 3.5* | Прокат сортовой, Заготовка товарная горячекатаная. Катанка стальная и другая металлопродукция |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Величина зерна (размер зерна) |  |  |  | ГОСТ 5639-82 п.п.2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.3 ASTME112-2024, п.10, п.А3.2, А3.3 ISO 643:2024, п.6, п.7.2, прил.А, В |  |
| 3.6* | Прокат сортовой. Заготовка товарная горячекатаная. Заготовка трубная горячекатаная и другая металлопродуция |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Мартенсит, перлит (форма и степень дисперсности перлита), карбидная (цементитная) сетка |  |  |  | ГОСТ 8233-56, ГОСТ 801-2022, п.9.11, 9.12, Приложение А, таблицы А.1, А.2 |  |
|  | Катанка стальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8233-56, ГОСТ 801-2022, п.9.11, 9.12, Приложение А, таблицы А.1, А.2 ISO 16120-1:2017, приложения D, Е |  |
| 3.7* | Прокат сортовой. Заготовка товарная горячекатаная. Заготовка трубная горячекатаная. Катанка стальная и другая металлопродукция. |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Неметаллические включения |  |  |  | ГОСТ 1778-2022 п.п.5,6.1, приложение Б, В ГОСТ 801-2022 п.9.16, таблицы А.5,А.6,А.7 ASTME45-18а, п.12, 15 ISO 4967:2013 |  |
| 3.8* | Катанка стальная |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Поверхностные дефекты (нарушения сплошности поверхности) |  |  |  | ГОСТ 21014-2022 ISO 16120-1:2017, приложения В, С |  |
| 3.8* | Прокат сортовой. Заготовка товарная горяче-катаная. Заготовка трубная горячекатаная и другая1металло-продукция |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Поверхностные дефекты (нарушения сплошности поверхности) |  | ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 21014-2022 |  |
| 3.9* | Прокат сортовой. Заготовка товарная горячекатаная. Катанка стальная |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Структурная полосчатость (полосчатость) |  | ГОСТ 801-2022 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 801-2022, п.9.13, Приложение А, таблица А.3 ГОСТ 5640-2020 п.4,5.1,5.2.3,шкала 3 п.5.2.5 шкала 5. Приложение А, Б, таблица Б.3,Б.5 Приложение В, таблица В.3,В.5 |  |
| 3.10* | Прокат сортовой. Заготовка товарная горячекатаная. Катанка стальная |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Карбидная ликвация |  |  |  | ГОСТ 801-2022, п.9.14, Приложение А, таблица А.4 |  |
| 3.11* |  |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Микропористость |  |  |  | ГОСТ 801-2022, п.9.17, Приложение А, таблица А.8 |  |
| Лаборатория физико-механических испытаний - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1* | Арматура холоднодефор-мированная |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Высота ребра Высота ребра в точках ¼ и ¾ |  | IBDiM-КОТ-2020/0541 ONORM B 4707:2017 DIN 488-1:2009 DIN 488-3:2009 SFS 1300:2020 ТНПА и другая документация |  | ISO 15630-1:2019(Е), п.10.3.1 |  |
| 4.2* |  |  | 24.33/ 29.06 |  |  |  |  | Ширина ребра |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (Е), п.10.3.8 |  |
| 4.3* |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Шаг поперечных ребер |  |  |  | ISO 15630-1:2019(Е), п.10.3.3 |  |
| 4.4* |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Часть окружности без ребер |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (Е),п.10.3.5 |  |
| 4.5* |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Угол наклона поперечного ребра |  |  |  | ISO 15630-1:2019(Е), п.10.3.6 |  |
| 4.6* |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Относительная площадь смятия (расчетная величина) |  |  |  | ISO 15630-1:2019(Е), п.11 |  |
| 4.7* |  |  | 24.33/ 29.144 |  |  |  |  | Предел прочности, Пределтекучести 0,2%,отношение предела прочности к пределу текучести (расчетный),общее удлинение при максимальном усилии,относительное удлинение |  |  |  | ISO 15630-1:2019(Е), п.п.4, 5 ISO 6892-1:2019 (Е) |  |
| 4.8* |  |  | 24.33/ 29.040 |  |  |  |  | Масса 1 погонного метра |  |  |  | ISO 15630-1:2019(Е), п.12 |  |
| 4.9* |  |  | 24.33/ 29.121 |  |  |  |  | Испытание на изгиб Испытание на разгиб |  |  |  | ISO 15630-1:2019*(Е), п.п.6, 7 |  |
| 5.1* | Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций (прокат арматурный свариваемый периодического профиля для армирования железобетонных конструкций) Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций (прокат арматурный свариваемый периодического профиля для армирования железобетонных конструкций) |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Высота ребра (высота поперечного ребра) |  | СТБ 1704-2012; ГОСТ Р 52544-2006; ТНПА и другая документация СТБ 1704-2012; ГОСТ Р 52544-2006; ТНПА и другая документация |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.10.3.1 ГОСТ Р 52544-2006 (приложение Е) п.Е.2 |  |
| 5.2* |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Толщина ребра |  |  |  | СТБ 1704-2012 п.4.2 рисунок 3 |  |
| 5.3* |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Шаг (поперечных) ребер |  |  |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.10.3.3; ГОСТ Р 52544-2006 (приложение Е) п.Е.3 |  |
| 5.4* |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Суммарное расстояние между концами поперечных ребер (часть окружности без ребер) |  |  |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.10.3.5 |  |
| 5.5* |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Угол наклона фронтальной поверхности поперечного ребра (наклон торца поперечного ребра) |  |  |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.10.3.7; ГОСТ Р 52544-2006 (приложение Е) п.Е.5 |  |
| 5.6* |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Угол наклона перечного ребра (угол между осью поперечного ребра и осью стержня), угол наклона боковой поверхности ребра |  |  |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.10.3.6; ГОСТ Р 52544-2006 (приложение А) рис.А.2 |  |
| 5.7* |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Относительная площадь смятия поперечных ребер, относительный шаг поперечных ребер t/b (расчетный) |  |  |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.11; ГОСТ Р 52544-2006 (приложение Е) п.Е.6 |  |
| 5.8* |  |  | 24.33/ 29.040 |  |  |  |  | Масса 1 погонного метра (масса 1 м длины проката) |  |  |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.12; ГОСТ 12004-81 п.1.9 |  |
| 5.9* |  |  | 24.33/ 29.144 |  |  |  |  | Условный предел текучести, временное сопротивление, полное относительное удлинение при максимальной нагрузке (напряжении), относительное удлинение, отношение временного сопротивления к условному пределу текучести (расчетный) |  |  |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.4, 5 ISO 6892-1:2019(Е); ГОСТ 12004-81 п.п.3.1, 3.3, 3.5,3.6 |  |
| 5.10* |  |  | 24.33/ 29.121 |  |  |  |  | Изгиб в холодном состоянии |  |  |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.6; ГОСТ 14019-2003 |  |
| 5.11* |  |  | 24.33/ 29.121 |  |  |  |  | Количество (число) перегибов |  |  |  | СТБ ISO 15630-1-2009, ГОСТ 1579-1993 (ИСО 7801-84) |  |
| 5.12 |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Овальность |  |  |  | ГОСТ Р 52544-2006 (приложение Е) п.Е.4 |  |
| 6.1* | Арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций. |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Диаметр |  | СТБ 1341-2009 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1341-2009, п.7.1 |  |
| 6.2* |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Овальность |  |  |  | СТБ 1341-2009, п.7.1, п.7.2 |  |
| 6.3* |  |  | 24.33/ 29.121 |  |  |  |  | Временное сопротивление |  |  |  | ГОСТ 12004-81, п.3.5 |  |
| 6.4* |  |  | 24.33/ 29.144 |  |  |  |  | Условный предел текучести |  |  |  | ГОСТ 12004-81,п.3.6 |  |
| 6.5* | Арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций. |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное удлинение, полное относительное удлинение при максимальной нагрузке |  | СТБ 1341-2009 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12004-81, п.п.3.1, 3.2, 3.3 |  |
| 6.6* |  |  | 24.33/ 26.121 |  |  |  |  | Отношение временного сопротивления к условному пределу текучести (расчетный) |  |  |  | СТБ 1341-2009 |  |
| 6.7* |  |  | 24.33/ 29.121 |  |  |  |  | Количество (число)перегибов |  |  |  | ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) |  |
| 6.8* |  |  | 24.33/ 29.040 |  |  |  |  | Масса 1 м |  |  |  | СТБ 1341-2009, п.7.3 |  |
| 7.1* | Проволока стальная углеродистая пружинная. |  | 24. 34/ 29.061 |  |  |  |  | Диаметр |  | ГОСТ 9389-75 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 9389-75, п.4.2 |  |
| 7.2* |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  |  |  | Овальность |  |  |  | ГОСТ 9389-75, п.4.2 |  |
| 7.3* |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  |  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) п.4.2; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84), п.4.7 ГОСТ 1497-2023,п.7.5 |  |
| 7.4* |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  |  |  | Число скручиваний |  |  |  | ГОСТ 1545-80 |  |
| 8.1* | Проволока стальная углеродистая для гвоздей |  | 24. 34/ 29.061 |  |  |  |  | Диаметр |  | ТУ BY 400074854.028-2006 ТНПА и другая документация |  | ТУBY400074854.028- 2006 п.3.2 |  |
| 8.2* |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  |  |  | Овальность |  |  |  | ТУBY400074854.028- 2006 п.3.2 |  |
| 8.3* |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  |  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84), п.4.2; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84), п.4.7 ГОСТ 1497-2023,п.7.5 |  |
| 9.1* | Проволока стальная общего назначения. |  | 24. 34/ 29.061 |  |  |  |  | Диаметр |  | ГОСТ 3282-74 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 3282-74, п.4.2 |  |
| 9.2* |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  |  |  | Овальность |  |  |  | ГОСТ 3282-74, п.4.2 |  |
| 9.3* |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  |  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84), п.4.2; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84), п.4.7 ГОСТ 1497-2023,п.7.5 |  |
| 9.4* |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  |  |  | Количество (число)перегибов |  |  |  | ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) |  |
| 10.1* | Фибра из стальной проволоки. |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Длина фибры, длина среднего участка, высота анкера, длина концов, высота волны, длина волны, индекс фибры (расчетный) |  | ТУ BY 400074854.628-2011 ТНПА и другая документация |  | ТУBY400074854.628-2011, п.3.2 |  |
| 10.2* |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Длина фибры, длина среднего участка, длина концов (анкеров), длина волны |  | ТУ 14-1-5564-2008 ТНПА и другая документация |  | ТУ 14-1-5564-2008, п.6.3 |  |
| 10.3* | Фибра из стальной проволоки. |  | 24.33/ 29.061 |  |  |  |  | Высота анкера, высота волны, индекс фибры (расчетный) |  | ТУ 14-1-5564-2008 ТНПА и другая документация |  | ТУ 14-1-5564-2008, п.6.4, 1.2 |  |
| Лаборатория физико-механических испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания на растяжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1* | Прокат сортовой. Прокат горячекатаный. Катанка стальная. |  |  | 24.10/ 29.144 |  |  |  |  | Предел текучести (физический, верхний, нижний, условный с допуском на величину пластической деформации при нагружении) | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14959-2016 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 1497-84, п.п.3.1, 3.2, 3.4, 4.4, 4.5, 4.12, 4.13 ГОСТ 1497-2023, п.п.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.12, 7.13 |
| 11.2* |  |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Временное сопротивление (временное сопротивление разрыву) |  |  |  | ГОСТ 1497-84, п.п.3.1,3.2, 3.4, 4.7, 4.12, 4.13 ГОСТ 1497-2023, п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.5, 7.12, 7.13 |
| 11.3* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное удлинение после разрыва (относительное удлинение) |  |  |  | ГОСТ 1497-84, п.п.3.3,4.9, 4.10, 4.12, 4.13 ГОСТ 1497-2023, п.п.6.2, 7.6, 7.12, 7.13 |
| 11.4* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное сужение после разрыва (относительное сужение, относительное сужение поперечного сечения после разрыва) |  |  |  | ГОСТ 1497-84, п. п. 3.1, 3.2, 3.4, 4.11, 4.13 ГОСТ 1497-23, п.п.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.11,7.13 |
| 12.1* | Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.144 |  |  |  |  | Предел текучести (физический) | ГОСТ 34028-2016 СТБ 1706-2006 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 12004-81, п.п.1.4,1.5, 1.9, 2.2, 3.6, 3.10 |
| 12.2* |  |  |  | 24.10/ 29.144 |  |  |  |  | Условный предел текучести |  |  |  | ГОСТ 12004-81,п.п. 1.4, 1.5, 1.9, 2.2, 2.4, 3.6, 3.7, 3.7.1- 3.7.3, 3.10 |
| 12.3* |  |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Временное сопротивление (временное сопротивление разрыву) |  |  |  | ГОСТ 12004-81,п.п.1.4, 1.5, 1.9, 2.2, 3.5, 3.10 |
| 12.4* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное равномерное удлинение после разрыва (относительное равномерное удлинение) |  |  |  | ГОСТ 12004-81, п.п.1.7, 2.2, 3.2, 3.10 |
| 12.5* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное удлинение после разрыва (относительное удлинение) |  |  |  | ГОСТ 12004-81, п.п.1.7, 2.2, 3.1, 3.2.3, 3.10 |
| 12.6* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке (полное относительное удлинение при максимальном напряжении) |  |  |  | ГОСТ 12004-81, п.п. 1.7, 2.2, 3.2, 3.3, 3.10 |
| 12.7* |  |  |  | 24.33/ 26.121 |  |  |  |  | Отношение фактических значений временного сопротивления (временного сопротивления разрыву) к пределу текучести физическому или условному (расчётный метод) |  |  |  | ГОСТ 12004-81 п.п. 1.4, 1.5, 1.9, 2.2, 2.4, 3.5-3.7, 3.7.1- 3.7.3, 3.10 |
| 13.1* | Прокат сортовой. Прокат горячекатаный. Катанка стальная. Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.144 |  |  |  |  | Верхний предел текучести (предел текучести) или условный предел текучести с допуском на величину остаточной деформации при разгружении | DIN EN 10025-1:2005 DIN EN 10025-2:2019 ISO 683-1:2016 ISO 683-2:2016 ISO 683-3:2022 ISO 683-17:2023 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 PN-H 93220:2018 ISO 6935-2:2019(E) СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 6892-1:2019 (E), п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 13-14 Приложение A, С,D |
| 13.2* |  |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Предел прочности (временное сопротивление, прочность на разрыв) |  |  |  | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-7,9,10.1, 10.2,10.3, приложение А, С, D |
| 13.3* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное удлинение после разрыва (относительное удлинение,удлинение А5,65) |  |  |  | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-9, 10.1-10.3, 20, приложение А,С,D |
| 13.4* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное сужение площади поперечного сечения (относительное сужение) |  |  |  | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-9,10.1-10.3, 21, приложение А,С, D |
| 13.5* |  |  |  | 24.33/ 26.121 |  |  |  |  | Отношение фактических значений предела прочности (временное сопротивление, прочность на разрыв) к верхнему пределу текучести (предел текучести) или условному пределу текучести с допуском на величину остаточной деформации при разгружении (расчётный метод) |  |  |  | ISO 6892-1:2019 (E), п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 13-14 Приложение A, С,D |
| 14.1* | Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.144 |  |  |  |  | Верхний предел текучести (предел текучести, верхний предел текучести при растяжении, показатель текучести, физический, предельное напряжение сдвига) или 0,2% предел текучести, непропорциональный удлинению (условный предел текучести, предельное напряжение) | BS 4449:2005+A3:2016 DIN 488-1:2009 DIN 488-2:2009 BS 4482:2005 ONORM B 4707:2017 SS 212540:2014 NS-EN 10080:2005 SRPS EN 10080:2008 SFS 1300:2020 SIA 262:2013 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 PN-H 93220:2018 ISO 6935-2:2019(E) СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 15630-1:2019 (Е),п.п.3-5 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.3, 4, 5.2,5.3 |
| 14.2* |  |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Прочность на разрыв (предел прочности, прочность на растяжение, механические свойства при растяжении на разрыв, временное сопротивление) |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (Е), п.п.3-5 СТБ ISO 15630-1-2009,п.п.3, 4, 5.2,5.3 |
| 14.3* | Прокат арматурный. Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное удлинение после разрыва (относительное удлинение) | BS 4449:2005+A3:2016 DIN 488-1:2009 DIN 488-2:2009 BS 4482:2005 ONORM B 4707:2017 SS 212540:2014 NS-EN 10080:2005 SRPS EN 10080:2008 SFS 1300:2020 SIA 262:2013 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 PN-H 93220:2018 ISO 6935-2:2019(E) СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 15630-1:2019 (Е), п.п.3-5 СТБ ISO 15630-1-2009,п.п.3, 4, 5.2,5.3 |
| 14.4* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Полное относительное удлинение при максимальном усилии или нагрузке (общее удлинение при усилии, общая длина растяжения при максимальном усилии, предельное растяжение, общее растяжение при максимальной силе растяжения, показатель текучести с максимальной нагрузкой, процентное общее удлинение при максимальном усилии) |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (Е), п.п.3-5 СТБ ISO 15630-1-2009,п.п.3, 4, 5.2,5.3 |
| 14.5* |  |  |  | 24.10 29.121 |  |  |  |  | Соотношение Rm/Re (пластичность) |  |  |  | ÖNORM B 4707:2017, п.5.3 |
| 14.6* |  |  |  | 24.10/ 29.144 |  |  |  |  | Верхний предел текучести (предел текучести) или условный предел текучести с допуском на величину остаточной деформации при разгружении |  |  |  | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 13-14 приложение D |
| 14.7* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное удлинение после разрыва (относительное удлинение, удлинение А5,65) |  |  |  | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-9, 10.1-10.3, 20, приложение D |
| 14.8* |  |  |  | 24.10/ 29.144 |  |  |  |  | Относительная полная деформация при максимальном усилии (полное удлинение при максимальном усилии) |  |  |  | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п. 3-9, 10.1-10.3, 17, 18, приложение D |
| 14.9* |  |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Предел прочности (временное сопротивление, прочность на разрыв) |  |  |  | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2, 10.3 приложение D |
| 14.10* |  |  |  | 24.10/ 29.144 |  |  |  |  | Предел текучести физический или условный придопуске на величину остаточной деформации (верхний предел текучести) |  |  |  | SFS 1201:1997, п.п.4.2.1,5.2.1,5.2.2 ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 13-14, приложение D |
| 14.11* |  |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Временное сопротивление (предел прочности, напряжение текучести) | BS 4449:2005+A3:2016 DIN 488-1:2009 DIN 488-2:2009 BS 4482:2005 ONORM B 4707:2017 SS 212540:2014 NS-EN 10080:2005 SRPS EN 10080:2008 SFS 1300:2020 SIA 262:2013 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 PN-H 93220:2018 ISO 6935-2:2019(E) СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация |  |  | SFS 1201:1997, п.п.4.2.1,5.2.1,5.2.2 ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2, 10.3, приложение D |
| 14.12* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное удлинение после разрыва (удлинение, относительное удлинение при разрыве) Общее удлинение при максимальном усилии (общее растяжение при максимальном усилии) |  |  |  | SFS 1201:1997, п.п.4.2.2,5.2.1,5.2.3 ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-9, 10.1-10.3, 17, 18, 20, 23, приложение D,K, L |
| 15.1* | Прокат сортовой. Прокат арматурный и другая металлопродукция. |  |  | 24.10/ 29.144 |  |  |  |  | Предел текучести (нижний предел текучести) | ТНПА и другая документация |  |  | ASTMA370-23 п.п. 5, 8, 9, 12, 14.1.2, 14.1.3, 14.2, приложение А 4, А8 |
| 15.2* |  |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Прочность на растяжение (нагрузка на растяжение предел прочности на разрыв, прочность на разрыв) |  |  |  | ASTMA370-23, п.п. 5,8, 9, 12, 14.1.2, 14.3, приложение А 4, А 8 |
| 15.3* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное удлинение |  |  |  | ASTMA370-23, п.п.5, 8, 9.2, 9.3, 12, 13,14.4 приложение А 4.4 |
| 15.4* |  |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Относительное сужение поперечного сечения(сокращение площади) |  |  |  | ASTMA370-23, п.п.5, 8, 9.5, 9.6,14.5 приложение А 4.5 |
| 15.5* |  |  |  | 24.33/ 26.121 |  |  |  |  | Отношение фактических значений предела прочности (временное сопротивление, прочность на разрыв, прочность на растяжение, механические свойства при растяжении на разрыв) к верхнему пределу текучести (предел текучести, верхний предел текучести при растяжении, показатель текучести, физический, предельное напряжение сдвига) или условному пределу текучести с допуском на величину остаточной деформации при разгружении(0,2% предел текучести, непропорциональный удлинению) (расчётный метод) |  |  |  | ISO 6892-1:2019 (E), п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 13-14 Приложение A, С,D ISO 15630-1:2019 (Е),п.п.3-5 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.3, 4, 5.2,5.3 |
| 14.07.2023 дата принятия решения |  |  |  | Испытания на изгиб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1* | Прокат сортовой, фасонный. |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Изгиб до заданного угла изгиба (изгиб в холодном состоянии) или до параллельности сторон | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 19281-2014 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 14019-2003 |
|  | Прокат арматурный. |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 34028-2016 СТБ 1706-2006 ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация |  |  |  |
| 16.1* | Катанка стальная. |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Изгиб до заданного угла изгиба (изгиб в холодном состоянии) или до параллельности сторон | ТУ BY 400074854.044-2014 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 14019-2003 |
|  | Прокат сортовой. |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 535-2005 ТНПА и другая документация |  |  |  |
| 16.2* | Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Изгиб (изгиб в холодном состоянии) | BS 4449:2005+A3:2016 DIN 488-1:2009 DIN 488-2:2009 NS-EN 10080:2005 SRPS EN 10080:2008 SFS 1215 -1996 SFS 1216-2020 SFS 1300:2020 SS 212540-2014 PN-H 93220:2018 SIA 262:2013 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 ÖNORM B 4707:2017 СТБ 1704-2012 ISO 6935-2:2019(E) ТНПА и другая документация |  |  | ISO 15630-1:2019 (E),п.6 СТБ ISO 15630-1-2009, п.6 |
| 16.3* | Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Испытание на многократный изгиб (повторный изгиб в исходное положение испытание на разгиб, на изгиб с разгибом) | SFS 1300:2020 SS 212540-2014 PN-H 93220:2018 SIA 262:2013 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 ÖNORM B 4707:2017 СТБ 1704-2012 ISO 6935-2:2019(E) ТНПА и другая документация |  |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.п.6.2,7 СТБ ISO 15630-1-2009 п.п.6.2,7 |
| 16.4* |  |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Изгиб(испытание на изгиб) | SFS 1215-1996 SFS 1216-2020 ТНПА и другая документация |  |  | SFS 1201-1997,п.4.4 SFS 1215-1996, таблица 2 SFS 1216-2020, таблица 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÖNORMB 4707:2017 ТНПА и другая документация |  |  | ÖNORM B4707:2017, п.5.4 ISO 15630-2019,п.7.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТНПА и другая документация |  |  | ASTM A370-23, п.15 |
| Испытания на осадку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1* | Прокат сортовой, фасонный и другая металлопродукция |  |  | 24.10/ 26.095 |  |  |  |  | Способность металла выдерживать заданную относительную степень деформации (величина деформации при холодной осадке, осадка до определенной величины относительно первоначальной высоты) | ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 801-2022 ТУ 14-1-4486-88 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 8817-82 ГОСТ 801-2022, п.п.7.5, 9.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Испытания на твердость |  |  |  |  |
| 18.1* | Прокат сортовой, фасонный и другая металлопродукция. |  |  | 24.10/ 29.143 |  |  |  |  | Число твердости по Бринеллю (число твердости НВW, твердость по Бринеллю) | ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 9012-59 ASTMA370-23,п.17 ISO 6506-1:2014 |
| 18.2* |  |  |  | 24.10/ 29.143 |  |  |  |  | Число твердости по Роквеллу (число твердости HRC, твердость по Роквеллу) | ГОСТ 801-2022 ГОСТ 4543-2016 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 9013-59 |
| 18.3* |  |  |  | 24.10/ 29.143 |  |  |  |  | Прокаливаемость, (число твердости по Роквеллу) | ГОСТ 5657-69 ГОСТ 801-2022 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 5657-69 IS 3848:1981 ГОСТ 801-2022, приложение Б ГОСТ 9013-59 ISO 642:2024 ISO 6508-1:2023 |
|  | Прокат арматурный. Прокат арматурный . Прокат арматурный |  |  |  |  |  |  |  | Линейная плотность |  |  |  |  |
| 19.1* |  |  |  | 24.10/ 29.040 |  |  |  |  | Определение отклонения от номинальной массы на метр (масса длиной 1м, масса 1 погонногометра) | СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ТНПА и другая документация |  |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.12 СТБ 1706-2006 п. п.4.4,7.4 |
| 19.2* |  |  |  | 24.10/ 29.040 |  |  |  |  | Масса на единицу длины | ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 12004-81, п.1.4, 1.9 |
| 19.3* |  |  |  | 24.10/ 29.040 |  |  |  |  | Масса в расчете на метр длины (масса на единицу длины, масса одного метра, масса погонного метра, масса, масса на метр) | NS-EN 10080:2005 SRPS EN 10080:2008 BS 4449:2005 BS 4482:2005 PN-H 93220:2018 SIA 262:2013 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 SFS 1300:2020 ISO 6935-2:2019(E) ТНПА и другая документация |  |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.12 |
| 19.4* |  |  |  | 24.10/ 29.040 |  |  |  |  | Масса на метр (масса) | ÖNORMB4707:2017 ТНПА и другая документация |  |  | ÖNORM B4707: 2017, п.5.5 |
| 19.5* |  |  |  | 24.10/ 29.040 |  |  |  |  | Масса, поперечное сечение, площадь сечения | DIN 488-1:2009 ТНПА и другая документация |  |  | DIN 488-2:2009, п.7.2 ISO 15630-1:2019 (E)п.12 |
| 19.6* |  |  |  | 24.10/ 29.040 |  |  |  |  | Масса на метр длины (масса на единицу длины, масса погонного метра, масса) | SFS 1216:2020 SFS 1215:1996 ТНПА и другая документация |  |  | SFS 1201:1997, п.5.3.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Геометрические измерения |  |  |  |  |
| 20.1* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Угол наклона фрон-тальной поверхности поперечного1ребра (наклон торца поперечного ребра) | СТБ 1704-2012 ГОСТ 34028 – 2016 ТНПА и другая документация СТБ 1704-2012 ГОСТ 34028 – 2016 ТНПА и другая документация |  |  | СТБ 1704-2012 п.7.1 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.10.2,10.3.7 рисунок 6 ГОСТ 34028 - 2016 п.5.2, Приложение А |
| 20.2* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Угол между осью поперечного ребра или насечки и осью стержня (угол наклона поперечного ребра) |  |  |  | СТБ 1704-2012, п.п.3.9,7.1 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.10.2,10.3.6 ГОСТ 34028 – 2016 п.5.2, Приложение А |
| 20.3* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Высота ребра (высота поперечных ребер или глубина насечек, высота продольного ребра) |  |  |  | СТБ 1704-2012, п.п.3.6, 7.1 СТБ ISO 15630-1-2009,п.п.10.2,10.3.1-10.3.2 ГОСТ 34028 – 2016 п.5.2,Приложение А |
| 20.4* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Расстояние между поперечными ребрами (шаг поперечных ребер, шаг ребер, интервал между поперечными ребрами или насечками) |  |  |  | СТБ 1704-2012, п.п.3.7,7.1 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.10.2,10.3.3 ГОСТ 34028 – 2016 п.5.2,Приложение А |
| 20.5* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительная площадь смятия поперечных ребер или насечки |  |  |  | СТБ 1704-2012, п.п.3.11,4.4 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.10.2-10.3,11 ГОСТ 34028 – 2016 п.5.2,Приложение А |
| 20.6* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Суммарное расстояние между концами поперечных ребер(часть окружности без ребер или насечек) |  |  |  | СТБ 1704-2012, п.п.3.8,7.1 СТБ ISO 15630-1-2009, п. п. 10.2,10.3.5 ГОСТ 34028 – 2016 п.5.2,Приложение А |
| 20.7* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Овальность | СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ГОСТ 34028 – 2016 ТНПА и другая документация |  |  | СТБ 1704-2012, п.п.3.10, 7.1-7.2 СТБ 1706-2006, п.7.1-7.3 ГОСТ 34028 – 2016 п.5.2,Приложение А |
| 20.8* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Высота поперечных ребер (высота ребра, высота косых ребер в центре и в точках квадрантов) | DIN 488-1:2009 SFS 1215:1996 SFS 1216:2020 ÖNORM B4707:2017 SS 212540:2014 BS 4449:2005+A3:2016 BS 4482:2005 PN-H 93220:2018 SFS 1300:2020 NS-EN 10080:2005 SRPS EN 10080:2008 SIA 262:2013 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 ISO 6935-2:2019(E) ТНПА и другая документация |  |  | ISO 15630-1:2019(E), п.п.10.1, 10.2,10.3.1 |
| 20.9* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Интервал между поперечными ребрами (расстояние между ребрами, шаг ребра, шаг поперечных ребер) |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.п.10.1, 10.2,10.3.3 |
| 20.10* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Высота продольного ребра (высота продольного буртика) |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.п.10.1, 10.2,10.3.2 |
| 20.11* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительная поверхность ребер(площадь условного ребра), площадь поперечного сечения |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (E), п. п. 10.2-10.3,11 |
| 20.12* | Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Наклон торца поперечного ребра, (боковой наклон поперечного угла, угол наклона плоскости ребер, угол наклона боковой поверхности поперечного ребра) | BS 4449:2005+ A3:2016 DIN 488-1:2009 BS 4482:2005 NS-EN 10080:2005 SFS 1215:1996 SFS 1216:2020 ÖNORM B4707:2017 SS 212540:2014 SRPS EN 10080:2008 PN-H 93220:2018 SFS 1300:2020 SIA 262:2013 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 ISO 6935-2:2019(E) ТНПА и другая документация |  |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.п.10.1, 10.2,10.3.7 |
| 20.13* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Часть окружности без ребер (взаимное расстояние е между концами ребер, проекция поперечных ребер, суммарное расстояние между центрами ребер) |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.п.10.1,10.2,10.3.5 |
| 20.14* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Угол поперечного ребра (угол ребер между продольной осью прутка и продольной осью ребра, наклон ребра) |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.п.10.1, 10.2,10.3.6 |
| 20.15* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительная площадь ребер (относительная площадь поверхности ребра, отнесенная поверхность ребер, площадь условного ребра) |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (Е), п.п.10.1, 10.2, 10.3.1-10.3.3, 10.3.5-10.3.8, 11.1,11.2, 11.3.1 -11.3.3 DIN 488-2:2009,ч.2, п.7.3.6 |
| 20.16* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Высота наклонных ребер в центре, в точках квадрантов |  |  |  |  |
| 20.17* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Ширина головки наклонных ребер |  |  |  |  |
| 20.18* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Расстояние между наклонными ребрами |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (Е), п.п.10.1, 10.2, 10.3.1-10.3.3, 10.3.5-10.3.8, 11.1,11.2, 11.3.1 -11.3.3 DIN 488-2:2009,ч.2, п.7.3.6 |
| 20.19* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительная площадь ребер |  |  |  |  |
| 20.20* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Ширина головки продольных ребер |  |  |  |  |
| 20.21* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Высота продольных ребер |  |  |  |  |
| 20.22* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Сумма расстояний между рядами ребер |  |  |  |  |
| 20.23* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Угол наклона наклонного ребра к оси прутка |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (Е), п.п.10.1, 10.2, 10.3.1-10.3.3, 10.3.5-10.3.8, 11.1,11.2, 11.3.1 -11.3.3 DIN 488-2:2009,ч.2, п.7.3.6 |
| 20.24* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Угол наклона α (угол наклона боковых граней наклонных ребер) |  |  |  |  |
| 20.25* | Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Угол наклона междубоковой поверхностью ребра и цилиндрической частью стержня (угол между стороной ребра и цилиндрической частью прутка в поперечном сечении по оси прутка, угол наклона между краем поперечного выступа и поверхностью серцевидного цилиндра стержня при разрезе вдоль центральной оси стержня) | SFS 1215:1996 SFS 1216:2-2020 ТНПА и другая документация |  |  | SFS 1201:1997,п.5.3.5 ISO 15630-1:2019(Е), п.10.2, п.10.3.7 |
| 20.26* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Угол между продольным направлением поперечного ребра и продольной осью стержня (угол между продольным направлением поперечных ребер и боковой линией в направлении продольной оси, наклон боковой поверхности ребра, угол между продольным направлением косых серповидных выступов и боковой линией, направленной вдоль оси стержня) |  |  |  | SFS1201:1997,п.5.3.5 SFS 1216:2020,О.1 ISO 15630-1:2019(Е), п.10.2,п.10.3.6 |
| 20.27* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Расстояние между ребрами (расстояние между альтернативными сериями поперечных ребер, шаг поперечных выступов) |  |  |  | SFS 1201:1997, п.5.3.2 ISO 15630-1:2019(Е), п.10.3.3 |
| 20.28* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Коэффициент N (коэффициент ребристости) |  |  |  | SFS 1201:1997*, п.4.3 |
| 20.29* |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Высота поперечного ребра, ширина участка (расстояние) между окончаниями поперечных ребер, угол наклона поперечного ребра, диаметр стержня арматуры с учетом высоты поперечных ребер, овальность | СТБ 1706-2006 ТНПА и другая документация |  |  | СТБ 1706-2006 п.п.4, 7.1-7.3 |
| 21.1* | Сварные соединения. |  |  | 24.20/ 29.121 |  |  |  |  | Временное сопротивление (разрушающая нагрузка) | ГОСТ 6996-66 СТБ 2174-2011 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 6996-66, п. п.3.3, 3.4, 3.6, 8 ГОСТ 1497-84, п.п.3.1, 3.2, 3.4,4.7, 4.12, 4.13 ГОСТ 1497-23 п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.5, 7.12,7.13 ГОСТ 12004-81, п.п.1.4,1.5,1.9,2.2, 3.5, 3.10 СТБ 2174-2011, п.п.7.10, 7.11 |
| 21.2* |  |  |  | 24.20/ 29.121 |  |  |  |  | Изгиб |  |  |  | ГОСТ 6996-66, п.п.9.1-9.4 |
| Испытательная лаборатория СПЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок спектрального анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1* | Прокат сортовой. Прокат арматурный горячекатаный. Катанка стальная. Заготовка горячекатаная. Другая металлопродукция |  |  | 24.10/ 08.074 |  |  |  |  | Массовая доля углерода | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 801-2022 ГОСТ 34028-2016 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ГОСТ 14959-2016 ISO 683-3:2022 ISO 683-2:2016 ISO 683-1:2016 ГОСТР 52544-2006 ГОСТ 2246-70 DIN EN 10025-1:2005 DIN EN 10025-2:2019 DIN EN ISO 683-4:2018 DIN EN 10210-1:2006 SI 4466-3:2013 DIN 488-1:2009 DIN 488-3:2009 DIN 488-6:2010 ISO 683-17:2023 ТНПА и другая документация |  |  | ASTM E1019-2024 ISO15350-2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля углерода в нелегированных сталях |  |  |  | ГОСТ 22536.1-88, п.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля углерода в легированных сталях |  |  |  | ГОСТ 12344-2003, п.5 |
| 22.2* |  |  |  | 24.10/ 08.074 |  |  |  |  | Массовая доля серы |  |  |  | ASTME1019-2024 ISO15350-2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля серы в нелегированных сталях |  |  |  | ГОСТ 22536.2-87,п.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля серы в легированных сталях |  |  |  | ГОСТ 12345-2001,п.7 |
| 22.3* |  |  |  | 24.10/ 08.074 |  |  |  |  | Массовая доля азота, кислорода |  |  |  | ГОСТ 17745-90 ASTM E1019-2024 |
| 22.4* | Прокат сортовой. Прокат арматурный горячекатаный. Катанка стальная. Заготовка горячекатаная. Другая металлопродукция. |  |  | 24.10/ 08.035 |  |  |  |  | Массовая доля углерода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, кобальта, меди, алюминия, мышьяка, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, бора, циркония. |  |  |  | ГОСТ 18895-97 |
| 22.4* | Прокат сортовой. Прокат арматурный горячекатаный. Катанка стальная. Заготовка горячекатаная. Другая металлопродукция. |  |  | 24.10/ 08.035 |  |  |  |  | Массовая доля углерода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, кобальта, меди, алюминия, мышьяка, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, циркония, свинца, олова, цинка, сурьмы, бора, кальция, азота, церия. | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 801-2022 ГОСТ 34028-2016 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ГОСТ 14959-2016 ISO 683-3:2022 ISO 683-2:2016 ISO 683-1:2016 ГОСТР 52544-2006 ГОСТ 2246-70 DIN EN 10025-1:2005 DIN EN 10025-2:2019 DIN EN ISO 683-4:2018 DIN EN 10210-1:2006 SI 4466-3:2013 DIN 488-1:2009 DIN 488-3:2009 DIN 488-6:2010 ISO 683-17:2023 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ Р 54153-2010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля алюминия, сурьмы, мышьяка, бора, кальция, углерода, хрома, кобальта, меди, свинца, марганца, молибдена, никеля, ниобия, азота, фосфора, кремния, серы, олова, титана, ванадия, циркония в углеродистой и низколегированной стали. |  |  |  | ASTME415-21 |
| 22.5* | Прокат сортовой. Прокат арматурный горячекатаный. Катанка стальная. Заготовка горячекатаная. Другая металлопродукция. |  |  | Расчетные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродный эквивалент (Сэкв) |  |  |  | ГОСТ 19281-2014 п. 7.2 СТБ 1704-2012, п. 5.3 ГОСТ 34028-2018, п.9.3 ГОСТ 535-2005, п.9.3 ГОСТ 5781-82, п.2.10 SI 4466-3:2013, п. 7, таблица 4 |
| Участок металлографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1* | Катанка стальная. |  |  | 24.10/ 08.052 |  |  |  |  | Масса окалины на поверхности катанки | ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 30136-95, приложение А |
| Макроструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1* | Прокат сортовой. Заготовка товарная горячекатаная и другая металлопродук-ция. |  |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Усадочная раковина, пузыри, расслоения, трещины, шлаковые включения, флокены, центральная пористость, подусадочная ликвация, | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 14959-16 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 801-2022 ТНПА и другая Документация |  |  | ГОСТ 10243-75, п.п.3, 4, 5, приложения 1-5 ASTME381-22 |
| 24.2* | Прокат сортовой. Заготовка товарная горячекатаная. |  |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Излом | ГОСТ 801-2022 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 801-2022, п.9.9 ГОСТ 10243-75, п.п. 2,4, приложение 4 |
| 24.3* | Катанка стальная. |  |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Ликвация сердцевины (подусадочная ликвация) | ISO 16120-1:2017 ISO 16120-2:2017 ISO 16120-4:2017 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 16120-1:2017, приложение А |
| Микроструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1* | Катанка стальная. |  |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Обезуглероженный слой (обезуглероживание) | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 14959-16 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 801-2022 ISO 16120-1:2017 ISO 16120-4:2017 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 1763-68, п.1.1, п. 1.2 ISO 16120-1:2017, п.9.5.4 ISO 3887:2023, п.5.2 |
|  | Прокат сортовой. Заготовка товарная горячекатаная. |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 14959-16 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 801-2022 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 1763-68, п.1.1, п. 1.2 ISO 3887:2023, п.5.2 |
| 26.1* | Прокат сортовой, Заготовка товарная горячекатаная. Катанка стальная и другая металлопродукция. |  |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Величина зерна | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 14959-16 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 801-2022 ISO 683-1:2016 ISO 683-2:2016 ISO 683-3:2022 ISO 683-17:2023 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 5639-82 п.п.2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.3 ASTME 112-2024 п.10, п.А3.2, А3.3 ISO 643:2024, п.6, п.7.2, приложение А, В |
| 27.1* | Прокат сортовой. Заготовка товарная горячекатаная и другая металлопродукция. |  |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Мартенсит, троостит, сорбит отпуска, перлит, карбидная (цементитная) сетка | ГОСТ 14959-16 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 801-2022 ISO 683-17:2023 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 8233-56, ГОСТ 801-2022, п.9.11, 9.12, Приложение А, таблицы А.1, А.2 |
|  | Катанка стальная. |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 14959-16 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 801-2022 ISO 683-17:2023 ISO 16120-1:2017 ISO 16120-4:2017 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 8233-56, ГОСТ 801-2022, п.9.11, 9.12, Приложение А, таблицы А.1, А.2 ISO 16120-1:2017, приложения D, Е |
| 28.1* | Прокат сортовой. Заготовка товарная горячекатаная. Катанка стальная и другая металлопродукция. |  |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Неметаллические включения | ГОСТ 14959-16 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 801-2022 ISO 683-17:2023 ISO 16120-1:2017 ISO 16120-4:2017 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 1778-2022 п.п.5,6.1, приложение Б, В ГОСТ 801-2022 п.9.16, таблицы А.5,А.6,А.7 ASTME45-18а,п.12,15 ISO 4967:2013 |
| 29.1* | Катанка стальная. |  |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Поверхностные дефекты (нарушение сплошности поверхности) | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 14959-16 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 801-2022 ISO 16120-1:2017 ISO 16120-2:2017 ISO 16120-4:2017 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 21014-2022 ISO 16120-1:2017, приложения В, С |
|  | Прокат сортовой. Заготовка товарная горячекатаная и другая металлопродукция. |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 14959-16 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 801-2022 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 21014-2022 |
| 30.1* | Прокат сортовой. Заготовка товарная горячекатаная. Катанка стальная. |  |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Структурная полосчатость (полосчатость) | ГОСТ 801-2022 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 801-2022, п.9.13, Приложение А, таблица А.3 ГОСТ 5640-2020 п.4,5.1,5.2.3,шкала 3 п.5.2.5 шкала 5. Приложение А, Б, таблица Б.3,Б.5 Приложение В, таблица В.3,В.5 |
| 30.2* | Прокат сортовой. Заготовка товарная горячекатаная. Катанка стальная. |  |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Карбидная ликвация | ГОСТ 801-2022 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 801-2022, п.9.14, Приложение А, таблица А.4 |
| 30.3* |  |  |  | 24.10/ 18.115 |  |  |  |  | Микропористость | ГОСТ 801-2022 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 801-2022, п.9.17, Приложение А, таблица А.8 |
| Участок физико-механических испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания на растяжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * | Прокат сортовой. Прокат горячекатаный. Катанка стальная. |  |  | 24.10/ 29.144 |  |  |  |  | Предел текучести (физический, верхний, нижний, условный с допуском на величину пластической деформации при нагружении) | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14959-2016 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 1497-84, п.п.3.1, 3.2, 3.4, 4.4, 4.5, 4.12, 4.13 ГОСТ 1497-2023 п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.12, 7.13 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Временное сопротивление (временное сопротивление разрыву) |  |  |  | ГОСТ 1497-84, п.п.3.1,3.2, 3.4, 4.7, 4.12, 4.13 ГОСТ 1497-2023, п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.5, 7.12, 7.13 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное удлинение после разрыва (относительное удлинение) |  |  |  | ГОСТ 1497-84, п.п.3.3,4.9, 4.10, 4.12, 4.13 ГОСТ 1497-2023, п.п.6.2, 7.6, 7.12,7.13 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное сужение после разрыва (относительное сужение, относительное сужение поперечного сечения после разрыва) |  |  |  | ГОСТ 1497-84, п. п. 3.1, 3.2, 3.4, 4.11, 4.13 ГОСТ 1497-2023, п.п.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.11,7.13 |
| - * | Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.144 |  |  |  |  | Предел текучести (физический) | ГОСТ 34028-2016 СТБ 1706-2006 ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 12004-81 п.п.1.4,1.5, 1.9, 2.2, 3.6, 3.10 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.144 |  |  |  |  | Условный предел текучести |  |  |  | ГОСТ 12004-81 п.п. 1.4, 1.5, 1.9, 2.2, 2.4, 3.7, 3.7.1- 3.7.3, 3.10, 3.6 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Временное сопротивление (временное сопротивление разрыву) |  |  |  | ГОСТ 12004-81 п.п.1.4, 1.5, 1.9, 2.2, 3.5, 3.10 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное равномерное удлинение после разрыва (относительное равномерное удлинение) |  |  |  | ГОСТ 12004-81 п.п.1.7, 2.2, 3.2, 3.10 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное удлинение после разрыва (относительное удлинение) |  |  |  | ГОСТ 12004-81 п.п.1.7, 2.2, 3.1, 3.2.3, 3.10 |
| - * | Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке (полное относительное удлинение при максимальном напряжении) | ГОСТ 34028-2016 СТБ 1706-2006 ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 12004-81 п.п. 1.7, 2.2, 3.2, 3.3, 3.10 |
| - * |  |  |  | 24.10 29.144 |  |  |  |  | Отношение временного сопротивления (временного сопротивления разрыву) к пределу текучести физическому или условному | ГОСТ 34028-2016 СТБ 1706-2006 ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 12004-81 п.п.2.2, 3.5, 3.6, 3.10 |
| - * | Прокат сортовой. Прокат горячекатаный. Катанка стальная. Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.144 |  |  |  |  | Верхний предел текучести (предел текучести) или условный предел текучести с допуском на величину остаточной деформации при разгружении | DIN EN 10025-1:2005 DIN EN 10025-2:2019* ISO 683-1:2016 ISO 683-2:2016 ISO 683-3:2022 ISO 683-17:2023 SI 4466-3:2013 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 6892-1:2019 (E), п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 13-14 Приложение A, С,D |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Предел прочности (временное сопротивление, прочность на разрыв) |  |  |  | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-7,9,10.1,10.2,10.3 приложение А, С, Д |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное удлинение после разрыва (относительное удлинение,удлинение А5,65) |  |  |  | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-9,10.1-10.3,20 приложение А,С,Д |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное сужение площади поперечного сечения (относительное сужение) |  |  |  | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-9,10.1-10.3,21, приложение А,С, Д |
| - * | Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.144 |  |  |  |  | Верхний предел текучести (предел текучести, верхний предел текучести при растяжении, показатель текучести, физический, предельное напряжение сдвига) или 0,2% предел текучести, непропорциональный удлинению (условный предел текучести, предельное напряжение) | SI 4466-3:2013 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 15630-1:2019(Е) п.п.3-5 СТБ ISO 15630-1-2009п.п.3, 4, 5.2,5.3 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Прочность на разрыв (предел прочности, прочность на растяжение, механические свойства при растяжении на разрыв, временное сопротивление) |  |  |  | ISO 15630-1:2019(Е), п.п.3-5 СТБ ISO 15630-1-2009,п.п.3, 4, 5.2,5.3 |
| - * | Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное удлинение после разрыва (относительное удлинение) | SI 4466-3:2013 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 15630-1:2019(Е), п.п.3-5 СТБ ISO 15630-1-2009,п.п.3, 4, 5.2,5.3 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Полное относительное удлинение при максмальном усилии или нагрузке (общее удлинение при усилии, общая длинарастяжения при максимальном усилии, предельное растяжение, общее растяжение при максимальной силе растяжения, показатель текучести с максимальной нагрузкой, процентное общее удлинение при максимальном усилии) |  |  |  | ISO 15630-1:2019(Е), п.п.3-5 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.3, 4, 5.2,5.3 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.144 |  |  |  |  | Верхний предел текучести (предел текучести) или условный предел текучести с допуском на величину остаточной деформации при разгружении |  |  |  | ISO 6892-1: 2019* (E), п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 13-14 Приложение D |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительное удлинение после разрыва (относительное удлинение, удлинение А5,65) |  |  |  | ISO 6892-1: 2019* (E), п.п.3-9, 10.1-10.3, 20,приложение D |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.144 |  |  |  |  | Относительная полная деформация при максимальном усилии (полное удлинение при максимальном усилии) |  |  |  | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п. 3-9, 10.1-10.3, 17, 18, Приложение D |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Предел прочности (временное сопротивление, прочность на разрыв) |  |  |  | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2, 10.3 Приложение D |
|  |  |  |  | Испытания на изгиб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * | Прокат сортовой. |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Изгиб до заданного угла изгиба (изгиб в холодном состоянии) или до параллельности сторон | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 1050-2013 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 14019-2003 |
|  | Прокат арматурный. |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 34028-2016 СТБ 1706-2006 ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация |  |  |  |
| 35.1* | Катанка стальная. |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Изгиб до заданного угла изгиба (изгиб в холодном состоянии) или до параллельности сторон | ТУ BY 400074854.032-2014 ТУ BY 400074854.044-2014 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 14019-2003 |
| - * | Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Изгиб (изгиб в холодном состоянии) | SI 4466-3:2013 СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 15630-1:2019(E),п.6 СТБ ISO 15630-1-2009, п.6 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |  | Повторный изгиб в исходное положение (испытание на разгиб, на изгиб с разгибом, испытание на многократный изгиб) |  |  |  | ISO 15630-1:2019(E), п.п.6.2,7 СТБ ISO 15630-1-2009 п.п.6.2,7 |
| Испытания на ударную вязкость (испытание ударом на изгиб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * | Прокат сортовой и другая металлопродукция. |  |  | 24.10/ 26.095 |  |  |  |  | Ударная вязкость при пониженных температурах, комнатной температуре (ударный изгиб) | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 9454-78 (за исключением п.п.1.4-1.5, 2.6) |
| - * |  |  |  | 24.10/ 26.095 |  |  |  |  | Ударная вязкость стали, подвергнутой холодной пластической деформации и искусственному старению (ударная вязкость после механического старения) | ГОСТ 19281-2014 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 7268-82 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 26.095 |  |  |  |  | Израсходованная ударная работа (работа разрушения, работа удара) | DIN EN 10025-1:2005 DIN EN 10025-2:2019 ISO 683-1:2016 ISO 683-2:2016 ISO 683-3:2022 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 148-1:2016 |
| Способность металла выдерживать заданную относительную степень деформации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * | Прокат сортовой и другая металлопродукция. |  |  | 24.10/ 26.095 |  |  |  |  | Способность металла выдерживать заданную относительную степень деформации (величина деформации при холодной осадке, осадка до определенной величины относительно первоначальной высоты) | ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 801-2022 ТУ 14-1-4486-88 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 8817-82 ГОСТ 801-2022, п.п.7.5, 9.5 |
|  | Прокат сортовой и другая металлопродукция. |  |  |  |  |  |  |  | Испытания на твердость |  |  |  |  |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.143 |  |  |  |  | Число твердости по Бринеллю (число твердости НВW, твердость по Бринеллю) | ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 9012-59 ISO 6506-1:2014 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.143 |  |  |  |  | Число твердости по Роквеллу (число твердости HRC, твердость по Роквеллу) | ГОСТ 801-2022 ГОСТ 4543-2016 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 9013-59 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.143 |  |  |  |  | Прокаливаемость, (число твердости по Роквеллу) | ГОСТ 5657-69 ГОСТ 801-2022 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 5657-69 ГОСТ 801-2022, приложение Б ГОСТ 9013-59 ISO 642:2024 ISO 6508-1:2023 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.143 |  |  |  |  | Число твердости по Виккерсу | ТНПА и другая документация |  |  | ISO 6507-1:2023 ГОСТ 2999-75 СТБ ISO 6507-1-2021 |
|  | Прокат арматурный. |  |  |  |  |  |  |  | Линейная плотность |  |  |  |  |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.040 |  |  |  |  | Масса длиной 1м (масса 1 погонногометра, определение отклонения от номинальной массы на метр) | СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ТНПА и другая документация |  |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.12 СТБ 1706-2006 п. п.4.4,7.4 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.040 |  |  |  |  | Масса на единицу длины | ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 12004-81, п.1.4, 1.9 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.040 |  |  |  |  | Масса в расчете на метр длины (масса на единицу длины, масса одного метра, масса погонного метра, масса, масса на метр) | SI 4466-3:2013 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 15630-1:2019(E), п.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Геометрические измерения |  |  |  |  |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Угол наклона фрон-тальной поверхности поперечного1ребра (наклон торца поперечного ребра, угол наклона боковой поверхности поперечного ребра) | СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация |  |  | СТБ 1704-2012 п.7.1 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.10.2,10.3.7 рисунок 6 ГОСТ 34028 – 2016 п.5.2, Приложение А |
| - * | Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Угол между осью поперечного ребра или насечки и осью стержня (угол наклона поперечного ребра) | СТБ 1704-2012 ГОСТ 34028-2016 ТНПА и другая документация |  |  | СТБ 1704-2012, п.п.3.9,7.1 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.10.2,10.3.6 ГОСТ 34028 – 2016 п.5.2, Приложение А |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Высота ребра (высота поперечных ребер или глубина насечек, высота продольного ребра) |  |  |  | СТБ 1704-2012, п.п.3.6, 7.1 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.10.2,10.3.1-10.3.2 ГОСТ 34028 – 2016 п.5.2, Приложение А |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Расстояние между поперечными ребрами (шаг поперечных ребер, шаг ребер, интервал между поперечными ребрами или насечками) |  |  |  | СТБ 1704-2012, п.п.3.7,7.1 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.10.2,10.3.3 ГОСТ 34028 – 2016 п.5.2, Приложение А |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительная площадь смятия поперечных ребер или насечки |  |  |  | СТБ 1704-2012, п.п.3.11,4.4 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.10.2-10.3,11 ГОСТ 34028 – 2016 п.5.2, Приложение А |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Суммарное расстояние между концами поперечных ребер(часть окружности без ребер или насечек) |  |  |  | СТБ 1704-2012, п.п.3.8,7.1 СТБ ISO 15630-1-2009, п. п. 10.2,10.3.5 ГОСТ 34028 – 2016 п.5.2, Приложение А |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Овальность | СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ГОСТ 34028 – 2016 ТНПА и другая документация |  |  | СТБ 1704-2012, п.п.7.1-7.2,3.10 СТБ 1706-2006, п.7.1-7.3 ГОСТ 34028 – 2016 п.5.2, Приложение А |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Высота поперечных ребер (высота ребра, высота косых ребер в центре и в точках квадрантов) | SI 4466-3:2013 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 15630-1:2019(E), п.п.10.1, 10.2,10.3.1 |
| - * | Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Интервал между поперечными ребрами (расстояние между ребрами, шаг ребра, шаг поперечных ребер) | SI 4466-3:2013 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.п.10.1, 10.2,10.3.3 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Высота продольного ребра (высота продольного буртика) |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.п.10.1, 10.2,10.3.2 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительная поверхность ребер(площадь условного ребра), площадь поперечного сечения |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (E), п. п. 10.2-10.3, 11 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Боковой наклон поперечного угла (угол наклона плоскости ребер, наклон торца поперечного ребра, угол наклона боковой поверхности поперечного ребра) |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.п.10.1, 10.2,10.3.7 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Часть окружности без ребер (взаимное расстояние между концами ребер, проекция поперечных ребер, суммарное расстояние между центрами ребер) |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.п.10.1, 10.2,10.3.5 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Угол поперечного ребра (угол ребер между продольной осью прутка и продольной осью ребра, наклон ребра) |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.п.10.1, 10.2,10.3.6 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительная площадь ребер (относительная площадь поверхности ребра, отнесенная поверхность ребер, площадь условного ребра) |  |  |  | ISO 15630-1:2019 (Е), п.п.10.1, 10.2, 10.3.1-10.3.3, 10.3.5-10.3.8, 11.1,11.2, 11.3.1 -11.3.3 DIN 488-2:2009,ч.2, п.7.3.6 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Высота наклонных ребер в центре, в точках квадрантов |  |  |  |  |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Ширина головки наклонных ребер |  |  |  |  |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Расстояние между наклонными ребрами |  |  |  |  |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Относительная площадь ребер |  |  |  |  |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Ширина головки продольных ребер |  |  |  |  |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Высота продольных Ребер |  |  |  |  |
| - * | Прокат арматурный. |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Сумма расстояний между рядами ребер | SI 4466-3:2013 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 15630-1:2019 (Е), п.п.10.1, 10.2, 10.3.1-10.3.3, 10.3.5-10.3.8, 11.1,11.2, 11.3.1 -11.3.3 DIN 488-2:2009,ч.2, п.7.3.6 |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Угол наклона наклонного ребра к оси прутка |  |  |  |  |
| - * |  |  |  | 24.10/ 29.061 |  |  |  |  | Угол наклона α (угол наклона боковых граней наклонных ребер) |  |  |  |  |
| Трубная лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микроструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * | Трубы стальные бесшовные, прокат сортовой и другая металлопродукция. |  |  |  | 24.20/ 18.115 |  |  |  | Обезуглероженный слой | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 800-78 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 1763-68, п.1.1, п. 1.2 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 18.115 |  |  |  | Величина зерна | ГОСТ 1050-2013 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 5639-82 п.п.2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.3 ASTME112-2024, п.10, п.А3.2, А3.3 ISO 643:2024, п.6, п.7.2, прил.А, В |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 18.115 |  |  |  | Мартенсит, троостит, сорбит отпуска, перлит, карбидная (цементитная) сетка | ГОСТ 800-78 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 8233-56, ГОСТ 800-78 п.п. 3.2,4.6,4.7, 4.11, 4.14-4.16, приложение 1 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 18.115 |  |  |  | Неметаллические включения | ГОСТ 800-78 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 1778-70 п.3.1,3.2 ASTME45-18а, п.12,15 ISO 4967:2013 ГОСТ 800-78, п.п. 3.2, 4.6, 4.14-4.16 ГОСТ 1778-2022 п.п.5,6.1, приложение Б.В |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 18.115 |  |  |  | Полосчатость | ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 5640-2020 п.4,5.1,5.2.3,шкала 3 п.5.2.5 шкала 5. Приложение А, Б, таблица Б.3,Б.5 Приложение В, таблица В.3,В.5 |
|  | Трубы стальные бесшовные. |  |  |  | Испытания на растяжение при температуре окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.144 |  |  |  | Предел текучести | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 23270-89 ГОСТ 632-80 ГОСТ 633-80 ГОСТ 8733-74 ГОСТ Р 50278-92 ГОСТ 19281-2014 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 10006-80, п.п.1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 2, 3, 4.1-4.3, 4.6 ГОСТ 1497-84, п.п. 1.1, 1.2, 1.8- 1.11, 2, 3.1, 3.2, 4.4, 4.5, 4.12, 4.13 ГОСТ 1497-2023, п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.2.4-4.2.6, 5, 6.1.1-6.1.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.12, 7.13 |
| - * | Трубы стальные бесшовные. |  |  |  | 24.20/ 29.121 |  |  |  | Временное сопротивление (предел прочности) | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 23270-89 ГОСТ 632-80 ГОСТ 633-80 ГОСТ 8733-74 ГОСТ Р 50278-92 ГОСТ 19281-2014 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 10006-80, п.п. 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 2, 3, 4.1-4.3, 4.6 ГОСТ 1497-84, п.п. 1.1, 1.2, 1.8-1.11, 2, 3.1, 3.2, 4.7, 4.12, 4.13 ГОСТ 1497-2023, п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.2.4-4.2.6, 5, 6.1.1-6.1.3, 7.5, 7.12, 7.13 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.061 |  |  |  | Относительное удлинение после разрыва |  |  |  | ГОСТ 10006-80, п.п. 1.1, 1.2, 1.5, 1.12, 2, 3, 4.6.2 ГОСТ 1497-84,п.п. 1.1, 1.2, 1.8-1.13, 2, 3.3, 4.10, 4.12, 4.13 ГОСТ 1497-2023, п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.2.4-4.2.8, 5, 6.2, 7.6, 7.12, 7.13 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.061 |  |  |  | Относительное сужение после разрыва | ГОСТ 550-2020 ГОСТ 23270-89 ГОСТ Р 50278-92 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 10006-80, п.п.1.2.3, 1.11.4, 2, 3, 4.3, 4.6.1 ГОСТ 1497-84 п.п. 1.1, 1.2, 1.8- 1.11, 2, 3.1, 3.2, 4.11, 4.12, 4.13 ГОСТ 1497-2023, п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.2.4-4.2.6, 5, 6.1.1-6.1.3, 7.11, 7.12, 7.13 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.144 |  |  |  | Предел текучести | ASTMA106/А 106М-19а ГОСТ 31446-2017 DIN EN 10216-1:2014 DIN EN 10216-2:2020 DIN EN 10216-3:2014 DIN EN 10216-4:2014 DIN EN 10255:2007 DIN EN10208-1,2:2009 DIN EN 10297-1:2003 DINEN 10210-1:2006 DINEN 10224:2005 ТНПА и другая документация |  |  | ASTMA370-23 п.п.5, 8, 9, 12, 14.1.3, 14.2, Приложение А2.2, А8 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.121 |  |  |  | Предел прочности (прочность на растяжение) |  |  |  | ASTMA370-23, п.п. 5, 8, 9, 12, 14.3 Приложение А2.2,А8 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.061 |  |  |  | Относительное удлинение после разрыва (удлинение) |  |  |  | ASTMA370-23, п.п. 5, 8, 9.2, 9.3, 12, 13, 14.4, Приложение А2.2, А8 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.144 |  |  |  | Предел текучести (непропорциональное растяжение, общее растяжение, верхний предел текучести, условный предел текучести) |  |  |  | ISO 6892-1:2019, п.п.3-7, 9, 10, 11, 13-14, 16, 22, 23 Приложение A, B, D, E, K, L |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.121 |  |  |  | Предел прочности на разрыв (предел прочности) |  |  |  | ISO 6892-1:2019, п.п.3-7, 9, 10, 22, 23 Приложение A, B, D, E, K, L |
| 42.10* | Трубы стальные бесшовные. |  |  |  | 24.20/ 29.061 |  |  |  | Относительное удлинение после разрыва (растяжение при разрыве, предельное удлинение) | ASTMA106/А 106М-19а ГОСТ 31446-2017 DIN EN 10216-1:2014 DIN EN 10216-2:2020 DIN EN 10216-3:2014 DIN EN 10216-4:2014 DIN EN 10255:2007 DIN EN10208-1,2:2009 DIN EN 10297-1:2003 DINEN 10210-1:2006 DINEN 10224:2005 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 6892-1:2019, п.п.3-9, 10.2, 10, 20, 22, 23 Приложение B, D, E, К, L |
|  |  |  |  |  | Испытания на растяжение при повышенной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.144 |  |  |  | Предел текучести (предел прочности при растяжении, условный предел текучести, верхний физический или условный предел текучести) |  |  |  | ISO 6892-2:2018, п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2.1, 10.2.3, 10.3, 10.4.1, 10.4.2, 10.5, 11-13, Приложение А, В |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.121 |  |  |  | Предел прочности при растяжении (прочность на разрыв) |  |  |  | ISO 6892-2:2018, п.п.3-7, 9, 10.1,10.2.1, 10.2.3, 10.3, 10.4.1, 10.4.3, 10.5, 11-13, Приложение А, В |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.061 |  |  |  | Относительное удлинение после разрушения (удлинение в момент разрушения, предельное удлинение) | ТНПА и другая документация |  |  | ISO 6892-2:2018, п.п.3-6, 8, 9, 10.2.3, 10.3.4, 11-13, Приложение А, В |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.061 |  |  |  | Относительное уменьшение площади (относительное сужение при разрыве) |  |  |  | ISO 6892-2:2018, п.п.3-7, 9, 10.2.3, 10.3.4, 11-13, Приложение А, В |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Испытание на ударную вязкость (испытание ударом на изгиб) |  |  |  |  |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 26.095 |  |  |  | Ударная вязкость при пониженных температурах | ГОСТ 550-2020 ГОСТ Р 50278-92 ГОСТ 19281-2014 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 9454-78, п.п.1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2-5 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 26.095 |  |  |  | Ударная вязкость при комнатной температуре |  |  |  | ГОСТ 9454-78, п.п.1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.1, 2.7, 3-5 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 26.095 |  |  |  | Ударная вязкость после механического старения |  |  |  | ГОСТ 7268-82 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 26.095 |  |  |  | Испытание на ударный изгиб (испытание на ударную вязкость, ударом на изгиб, работа ударной вязкости, испытание образца с надрезом на ударный изгиб, энергия удара, испытание на удар) | DINEN 10216-1:2014 DIN EN 10216-2:2020 DIN EN 10216-3:2014 DIN EN 10216-4:2014 DIN EN 10297-1:2003 DIN EN 10210-1:2006 DINEN 10208-2:2009 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 148-1:2016 |
| - * | Прокат сортовой, фасонный и другая металлопродукция. |  |  |  | 24.20/ 26.095 |  |  |  | Испытания на ударную вязкость по Шарпи (испытания на удар по Шарпи, испытание на ударный изгиб по Шарпи, энергия удара, испытания на удар образцов с надрезом) | ГОСТ 31446-2017 ТНПА и другая документация |  |  | ASTMA 370-23,п.п.20-25, 26.1, 26.2, 26.4.1, 27.1, 28, Приложение А5, А8 ASTM Е23-2024, п.п.7, 8.1.2, 8.1.4, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 11 Приложение А1, А2, А3 |
| - * |  |  |  |  | 24.10/ 26.095 |  |  |  | Ударная вязкость при пониженных температурах, комнатной температуре | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 9454-78 (за исключением п.п.1.4-1.5, 2.6) |
| - * |  |  |  |  | 24.10/ 26.095 |  |  |  | Ударная вязкость стали, подвергнутой холодной пластической деформации и искусственному старению (ударная вязкость после механического старения) | ГОСТ 19281-2014 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 7268-82 |
| - * |  |  |  |  | 24.10/ 26.095 |  |  |  | Израсходованная ударная работа (работа разрушения, работа удара) | DIN EN 10025-1:2005 DIN EN 10025-2:2019 ISO 683-1:2016 ISO 683-2:2016 ISO 683-3:2022 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 148-1:2016 |
| - * |  |  |  |  | 24.10/ 26.095 |  |  |  | Ударная вязкость по Шарпи (испытание на удар, энергия удара, ударная энергия) | ТНПА и другая документация |  |  | ASTMA370-23, п.п.20-25, 26.1, 26.2, 26.4.1, 27.1, 28, Приложение А5, А8 |
| - * | Сварные соединения. |  |  |  | 24.10/ 26.095 |  |  |  | Ударная вязкость или работа удара | ГОСТ 6996-66 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 6996-66, п.п.3.3, 3.4, 3.6, 5 ГОСТ 9454-78 (за исключением п.п.1.4-1.5,2.6) |
| - * | Трубы стальные бесшовные, прокат сортовой и другая металлопродукция. |  |  |  | 24.20/ 29.061 |  |  |  | Площадь сдвига (доля вязкой составляющей в изломе, процент вязкой составляющей в изломе ударных образцов, сдвиговое разрушение) | ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 4543-2016, Приложение Г ASTMA 370-23, п.26.3, 26.4.2 ,28 ASTM Е23-2024 п.10.3, 11 Приложение А4 ISO 148-1:2016, приложение С. |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.061 |  |  |  | Боковое расширение (поперечное расширение) | ТНПА и другая документация |  |  | ASTMA 370-23, п.п.26.3, 26.4.3, 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Испытание на твердость |  |  |  |  |
| - * | Трубы стальные бесшовные. |  |  |  | 24.20/ 29.143 |  |  |  | Твердость по Бринеллю (число твердости по Бринеллю) | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 23270-89 ГОСТ 800-78 ГОСТ 31446-2017 DIN EN 10297-1:2003 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 9012-59 ISO 6506-1:2014 ASTME10-23 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.143 |  |  |  | Твердость по Роквеллу (число твердости по Роквеллу, твердость по толщине стенки, прокаливаемость) | ГОСТ 550-2020 DIN EN 10297-1 :2003 ГОСТ 31446-2017 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 9013-59 ISO 6508-1 :2023 ASTM E18-22 |
|  |  |  |  |  | Технологические испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * | Трубы стальные бесшовные. |  |  |  | 24.20/ 29.121 |  |  |  | Бортование | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 8693-2022 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.121 |  |  |  | Растяжение кольца | DINEN 10216-2:2020 DINEN 10216-3:2014 DIN EN 10216-4:2014 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 8496:2013 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.121 |  |  |  | Сплющивание (складкообразование, испытание кольца на изгиб, испытание на сплющивание кольца) | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 632-80 ГОСТ 633-80 DIN EN10216-2:2020 DIN EN 10216-3:2014 DIN EN10216-4:2014 DINEN 10255:2007 DINEN 10224:2005 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 8695-2022 ISO 8492:2013 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.121 |  |  |  | Расплющивание (сплющивание) | ASTM А106/А106М-19а ТНПА и другая документация |  |  | ASTMA 530/а530М-18, п.п.20.1, 21. |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.121 |  |  |  | Раздача кольца (развальцовка кольца) | DIN EN10216-2:2020 DIN EN 10216-3:2014 DIN EN 10216 4:2014 ТНПА и другая документация |  |  | ISO 8495:2013 |
| - * | Трубы стальные бесшовные. |  |  |  | 24.20/ 29.121 |  |  |  | Раздача (боковое расширение) | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 550-2020 DINEN 10216-2:2020 DIN EN10216-3:2014 DIN EN 10216-4:2014 DINEN 10224 :2005 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 8694-2022 ISO 8493:1998 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.121 |  |  |  | Изгиб до заданного угла изгиба (изгиб до параллельности сторон) | ГОСТ 19281-2014 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 14019-2003, п.п.5.2, 6, 7.1-7.4, 8 |
| - * |  |  |  |  | 24.20/ 29.121 |  |  |  | Загиб (изгиб, изгибание) | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 DINEN 10255:2007 ASTM A106/A106M-19а ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 3728-78 ISO 8491:1998 ASTM A106/A106M-19а, п.п.11.1, 20.2, 21.2, 21.3, 23.3-23.6 ASTM A370-23, п.15.3,Приложение А.2.5.1.6 |
| Химическая лаборатория металлокорда №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * | Металлокорд для шин. |  |  |  |  | 24. 34/ 08.032 |  |  | Массовая доля меди в латунном покрытии(содержание меди), массовая доля цинка в латунном покрытии, масса латунного покрытия | ТУBY 400074854.004-2006 ТНПА и другая документация |  |  | ТУ BY 400074854.004-2006 п. 4.8, приложение Н |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 08.052 |  |  | Масса технологической смазки(чистота поверхности, содержание смазки) |  |  |  | ТУ BY 400074854.004-2006 п. 4.9, приложение П |
| - * | Проволока стальная латунированная |  |  |  |  | 24. 34/ 08.032 |  |  | Массовая доля меди в латунном покрытии, массовая доля цинка в латунном покрытии, масса латунного покрытия | ТУ BY 400074854.020-2015 ТНПА и другая документация |  |  | ТУ BY400074854.020 -2015 п.4.7, приложение Д |
| - * | Проволока стальная сварочная |  |  |  |  | 24. 34/ 08.032 |  |  | Толщина медного покрытия | ТУ BY 400074854.007-2016 ТНПА и другая документация |  |  | ТУ BY400074854. 007-2016, п.4.2 Приложение Г |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 08.052 |  |  | Масса следов смазки (масса следов мыльной смазки, массовая доля следов мыльной смазки) |  |  |  | ГОСТ 2246-70 п.4.6а Приложение 2 |
| 51.1* | Проволока стальная бронзированная для бортовых колец шин. |  |  |  |  | 24. 34/ 08.052 |  |  | Масса инден-кумароновой смолы | ТУ BY 400074854.011-2006 ТНПА на продукцию |  |  | ТУ BY400074854. 011-2006, п. 4.7 прилож. Д |
| 52.1* | Аммоний азотнокислый |  |  |  |  | 20.13/ 08.149 |  |  | Массовая доля азотнокислого аммония | ГОСТ 22867-77 |  |  | ГОСТ 22867-77, п.3.2 |
| 53.1* | Бура |  |  |  |  | 20.13/ 08.149 |  |  | Массовая доля буры | ГОСТ 8429-77 |  |  | ГОСТ 8429-77, п.3.3 |
| 54.1* | Цинк сернокислый 7-водный. |  |  |  |  | 20.13 /08.149 |  |  | Массовая доля 7-водного сернокислого цинка | ГОСТ 4174-77 |  |  | ГОСТ 10398-76, п.4.21 ГОСТ 4174-77, п.3.2 |
| 55.1* | Медь (II) сернокислая 5-водная. |  |  |  |  | 20.13/ 08.149 |  |  | Массовая доля меди сернокислой(II) 5-водной | ГОСТ 4165-78 |  |  | ГОСТ 4165-78, п.3.2 |
| 56.1* | Тринатрийфосфат. |  |  |  |  | 20.13/ 08.169 |  |  | Массовая доля общего P2O5 | ГОСТ 201-76 |  |  | ГОСТ 201-76, п.3.4 |
| 56.2* |  |  |  |  |  | 20.13/ 08.169 |  |  | рН 1%-ного водного раствора |  |  |  | ГОСТ 201-76, п.3.5 |
| 57.1* | Алюминий сернокислый 18-водный. |  |  |  |  | 20.13/ 08.149 |  |  | Массовая доля 18-водного сернокислого алюминия | ГОСТ 3758-75 |  |  | ГОСТ 10398-76, п.4.1 ГОСТ 3758-75, п.3.2 |
| 58.1* | Калий щавелевокислый 1-водный. |  |  |  |  | 20.13 08.149 |  |  | Массовая доля 1-водного щавелевокислого калия | ГОСТ 5868-78 |  |  | ГОСТ 5868-78 п.3.2 |
| 59.1* | Аммиак водный технический. |  |  |  |  | 20.13/ 08.149 |  |  | Массовая доля аммиака | ГОСТ 9-92 |  |  | ГОСТ 9-92 п.3.3 |
| Лаборатория физико-механических испытаний металлокорда №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * | Металлокорд для шин. |  |  |  |  | 24.34/ 29.061 |  |  | Диаметр | ТУBY 400074854.004-2006 ТНПА и другая документация |  |  | ТУ BY400074854. 004-2006, п. 4.1 приложение Г ISO 23475-1:2021, п.4.1 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.34/ 29.121 |  |  | Прочность связи с резиной |  |  |  | ТУ BY400074854. 004-2006, п. 4.6, приложение Л ASTM D 2229-2024 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Прочность связи с резиной после старения |  |  |  | ТУBY400074854.004-2006, п. 4.11, приложение Р |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Разрывное усилие |  |  |  | ГОСТ 14311-85, п.4.4 ISO 23475-1:2021 п.6.1 ASTM D 2969-04, раз. 10 |
| - * | Металлокорд для шин. |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Относительное удлинение | ТУBY 400074854.004-2006 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 14311-85 п.4.5 приложение 3; ISO 23475-1:2021 п.6.1 ASTM D 2969-04, раз. 10 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Относительное удлинение при заданной нагрузке |  |  |  | ISO 23475-1:2021 п.6.2 ASTM D 2969-04, раз. 11 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.34/ 29.061 |  |  | Шаг свивки |  |  |  | ISO 23475-1:2021 п.4.4; ASTM D 2969-04, раз. 12 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.040 |  |  | Линейная плотность |  |  |  | ISO 23475-1:2021 п.4.3; ASTM D 2969-04, раз. 9 |
| - * | Проволока стальная латунированная. |  |  |  |  | 24.34/ 29.061 |  |  | Диаметр | ТУ BY 400074854.020-2015 ТНПА и другая документация |  |  | ТУ BY 400074854.020-2015 п. 4.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.34/ 29.061 |  |  | Овальность |  |  |  |  |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Разрывное усилие |  |  |  | ТУ BY400074854.020-2015, п.4.4 приложение Д; СТБ ISO 6892-1:2022, приложениеС; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84)п.4.7; ГОСТ 1497-2023 п.7.5 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |  | ТУ BY400074854.020 -2015, п.4.4 приложение Д; СТБ ISO 6892-1:2022, приложение С; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84), п.4.7 ГОСТ 1497-2023 п.7.5 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Число скручиваний |  |  |  | ГОСТ 1545-80 ISO 7800:2012 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Число перегибов |  |  |  | ТУ BY400074854.020 -2010 п.4.6, приложение В; ГОСТ 1579-93(ИСО7801-84) |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Усилие разрыва с узлом |  |  |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84),п.4.6;5.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.144 |  |  | Предел текучести |  |  |  | ISO 6892-1:2019 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Относительное удлинение |  |  |  | ISO 6892-1:2019 |
| - * | Проволока стальная углеродистая пружинная. |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Диаметр | ГОСТ 9389-75 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 9389-75, п.4.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Овальность |  |  |  | ГОСТ 9389-75, п.4.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Число скручиваний |  |  |  | ГОСТ 1545-80 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |  | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.7; ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84),п.4.2 ГОСТ 1497-202п.7.5 |
| - * | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Диаметр | ГОСТ 3282-74 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 3282-74,п.4.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Овальность |  |  |  |  |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |  | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.7; ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84),п.4.2 ГОСТ 1497-2023п.7.5 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Число перегибов |  |  |  | ГОСТ 1579-93 (ИСО7801-84) |
| - * | Проволока стальная бронзированная для бортовых колец шин. |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Диаметр | ТУ BY 400074854.011-2006 ТНПА на продукцию |  |  | ТУ BY 400074854.011-2006, п. 4.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Овальность |  |  |  |  |
| - * |  |  |  |  |  | 24.34/ 29.040 |  |  | Линейная плотность |  |  |  | ТУ BY400074854. 011-2006, п.4.5 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.34/ 29.121 |  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |  | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.7,п.4.8; ASTM D 4975-2025 параграфы 7-13 ТУ BY400074854. 011-2006, п.4.3; ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84),п.4.2; СТБ ISO6892-1:2022, приложение С ГОСТ 1497-2023п.7.6 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.34/ 29.061 |  |  | Относительное удлинение |  |  |  |  |
| - * |  |  |  |  |  | 24.34/ 29.121 |  |  | Прочность связи с резиной |  |  |  | ТУBY400074854.011-2006,п. 4.4 приложение Б; ASTM 1871-2025 ГОСТ 26366-84 п.4.7 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.144 |  |  | Предел текучести |  |  |  | ISO 16650:2004, п. 7.3.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Число скручиваний |  |  |  | ГОСТ 1545-80 ISO 7800-2012 ASTM D 4975-25, Параграфы 14-20 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Число перегибов |  |  |  | ГОСТ 1579-93(ИСО 7801-84) |
| - * | Фибра из стальной проволоки для дисперсного армирования бетона. |  |  |  |  | 24.33/ 29.121 |  |  | Прочность на разрыв проволоки заготовки (предел прочности, временное сопротивление разрыву) | ТНПА на продукцию и другая документация |  |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84),п.4.2; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.7; DIN EN 14889-1, п.5.3; ISO 6892-1:2019 п.3.10; 5,6,7,8,9,10. ГОСТ 1497-2023 п.7.5 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.33/ 29.121 |  |  | Количество перегибов проволоки заготовки (деформируемость) |  |  |  | ГОСТ 1579-93(ИСО7801-84) DIN EN 14889-1,п.5.5 ; DIN EN 10218-1 :2012 п.5 ; ISO 7801:84 |
| 66.1* | Проволока стальная и металлокорд для щёток. |  |  |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  | Диаметр | ТУ BY 400074854.065-2013 ТНПА и другая документация |  |  | ТУ BY 400074854.065-2013, п. 4.1 |
| 67.1* | Трос стальной хозяйственный. |  |  |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  | Диаметр | ТУ BY 400074854.066-2013 ТНПА и другая документация |  |  | ТУ BY 400074854.066-2013, п. 3.2 |
| Металлографическая лаборатория металлокорда №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.1* | Проволока стальная углеродистая пружинная и другая металлопродукция. |  |  |  |  | 24. 34/ 18.115 |  |  | Глубина обезуглероженного слоя | ГОСТ 9389-75, ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 1763-68, Метод М п.1.1, п.1.2 |
| Химическая лаборатория металлокорда №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * | Металлокорд для шин. |  |  |  |  | 24. 33/ 08.032 |  |  | Массовая доля меди в латунном покрытии (содержание меди), массовая доля цинка в латунном покрытии, масса латунного покрытия | ТУBY 400074854.004-2006 ТНПА и другая документация |  |  | ТУ BY 400074854.004-2006, п. 4.8, приложение Н |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 33/ 08.052 |  |  | Масса технологической смазки (содержание смазки, чистота поверхности) |  |  |  | ТУ BY 400074854.004-2006, п. 4.9, приложение П |
| - * | Проволока стальная сварочная. |  |  |  |  | 24. 34/ 08.032 |  |  | Толщина медного покрытия | ТУ BY 400074854.007-2016 ТНПА и другая документация |  |  | ТУ BY 400074854.007-2016, п.4.2 Приложение Г |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 08.052 |  |  | Масса следов смазки (масса следов мыльной смазки, массовая доля следов мыльной смазки) |  |  |  | ГОСТ 2246-70 п.4.6а Приложение 2 |
| 71.1* | Проволока стальная латунированная. |  |  |  |  | 24. 34/ 08.032 |  |  | Массовая доля меди в латунном покрытии, массовая доля цинка в латунном покрытии, масса латунного покрытия | ТУ BY 400074854.020-2015 ТНПА и другая документация |  |  | ТУ BY 400074854.020-2015 п.4.7, приложение Д |
| 72.1* | Аммиак водный технический. |  |  |  |  | 20.13/ 08.149 |  |  | Массовая доля аммиака | ГОСТ 9-92 |  |  | ГОСТ 9-92 п.3.3 |
| 73.1* | Тринатрий-фосфат. |  |  |  |  | 20.13/ 08.169 |  |  | Массовая доля общего P2O5 | ГОСТ 201-76 |  |  | ГОСТ 201-76, п.3.4 |
|  |  |  |  |  |  | 20.13/ 08.169 |  |  | рН 1%-ного водного раствора | ГОСТ 201-76 |  |  | ГОСТ 201-76, п.3.5 |
| 74.1* | Алюминий сернокислый 18-водный. |  |  |  |  | 20.13/ 08.149 |  |  | Массовая доля 18-водного сернокислого алюминия | ГОСТ 3758-75 |  |  | ГОСТ 10398-76, п.4.1 ГОСТ 3758-75, п.3.2 |
| 75.1* | Медь (II) сернокислая 5-водная. |  |  |  |  | 20.13/ 08.149 |  |  | Массовая доля меди сернокислой(II) 5-водной | ГОСТ 4165-78 |  |  | ГОСТ 4165-78, п.3.2 |
| 76.1* | Цинк сернокислый 7-водный. |  |  |  |  | 20.13 /08.149 |  |  | Массовая доля 7-водного сернокислого цинка | ГОСТ 4174-77 |  |  | ГОСТ 10398-76, п.4.21 ГОСТ 4174-77, п.3.2 |
| 77.1* | Калий щавелевокислый 1-водный. |  |  |  |  | 20.13 08.149 |  |  | Массовая доля 1-водного щавелевокислого калия | ГОСТ 5868-78 |  |  | ГОСТ 5868-78 п.3.2 |
| 78.1* | Бура. |  |  |  |  | 20.13/ 08.149 |  |  | Массовая доля буры | ГОСТ 8429-77 |  |  | ГОСТ 8429-77, п.3.3 |
| 79.1* | Аммоний азотнокислый. |  |  |  |  | 20.13/ 08.149 |  |  | Массовая доля азотнокислого аммония | ГОСТ 22867-77 |  |  | ГОСТ 22867-77, п.3.2 |
| Лаборатория физико-механических испытаний металлокорда №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * | Металлокорд для шин. |  |  |  |  | 24.34/ 29.061 |  |  | Диаметр | ТУBY 400074854.004-2006 ТНПА и другая документация |  |  | ТУ BY 400074854.004-2006, п.4.1 Приложение Г; ISO 23475-1:2021 п.4.1 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.34/ 29.121 |  |  | Прочность связи с резиной |  |  |  | ТУ BY400074854. 004-2006, п. 4.4, приложение Л ASTM D 2229-2024 |
| - * | Металлокорд для шин. |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Прочность связи с резиной после старения | ТУBY 400074854.004-2006 ТНПА и другая документация |  |  | ТУ BY400074854.004-2006, п. 4.11, приложение Р |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Разрывное усилие |  |  |  | ГОСТ 14311-85, п.4.4 ISO 23475-1:2021 п.6.1 ASTM D 2969-04, раз.10 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Относительное удлинение |  |  |  | ГОСТ 14311-85 п.4.5 приложение 3 ISO 23475-1:2021, п.6.1 ASTM D 2969-04, раздел 10 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Относительное удлинение при заданной нагрузке |  |  |  | ISO 23475-1:2021, п.6.2 ASTM D 2969-04, раздел 11 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.34/ 29.061 |  |  | Шаг свивки |  |  |  | ISO 23475-1:2021, п.4.4 ASTM D 2969-04, раздел 12 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.040 |  |  | Линейная плотность |  |  |  | ISO 23475-1:2021, п.4.3 ASTM D 2969-04, раздел 9 |
| - * | Проволока стальная латунированная. |  |  |  |  | 24.34/ 29.061 |  |  | Диаметр | ТУ BY 400074854.020-2015 ТНПА и другая документация |  |  | ТУ BY 400074854.020-2015 п. 4.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.34/ 29.061 |  |  | Овальность |  |  |  |  |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Разрывное усилие |  |  |  | ТУ BY 400074854. 020-2015, приложение Д СТБ ISO 6892-1:2022, приложениеС ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84), п.4.7 ГОСТ 1497-2023 п.7.5 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |  | ТУ BY400074854. 020-2015, приложение Д СТБ ISO 6892-1:2022, приложение С. ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84), п.4.7 ГОСТ 1497-2023 п.7.5 |
| - * | Проволока стальная латунированная. |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Число скручиваний | ТУ BY 400074854.020-2015 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 1545-80 ISO 7800:2012 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Число перегибов |  |  |  | ТУ BY400074854. 020-2010 п.4.6, приложение В ГОСТ 1579-93(ИСО7801-84) |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Усилие разрыва с узлом |  |  |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84), п.п.4.6, 5.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.144 |  |  | Предел текучести |  |  |  | ISO 6892-1:2019 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Относительное удлинение |  |  |  | ISO 6892-1:2019 |
| - * | Проволока стальная сварочная. |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Диаметр | ТУ BY 400074854.007-2016 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 2246-70, п.4.3 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Овальность |  |  |  | ГОСТ 2246-70, п.4.3 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |  | ГОСТ 2246-70, п.4.5, п.4.9; ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84), п.4.2; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84), п.4.7 ГОСТ 1497-2023 п.7.5 |
| - * | Проволока стальная углеродистая пружинная. |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Диаметр | ГОСТ 9389-75 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 9389-75, п.4.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Овальность |  |  |  | ГОСТ 9389-75, п.4.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Число скручиваний |  |  |  | ГОСТ 1545-80 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84),п.4.2; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84), п.4.7 ГОСТ 1497-2023 п.7.5 |
| - * | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Диаметр | ГОСТ 3282-74 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 3282-74 п.4.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.061 |  |  | Овальность |  |  |  |  |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84), п.4.2; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84), п.4.7 ГОСТ 1497-2023 п.7.5 |
| - * |  |  |  |  |  | 24. 34/ 29.121 |  |  | Число перегибов |  |  |  | ГОСТ 1579-93(ИСО7801-84) |
| - * | Фибра из стальной проволоки для дисперсного армирования бетона. |  |  |  |  | 24.33/29.121 |  |  | Прочность на разрыв проволоки заготовки (предел прочности, временное сопротивление разрыву) | ТУ BY 400074854.628-2011 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84), п.4.2; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84), п.4.7 ГОСТ 1497-2023 п.7.5 DINEN 14889-1,п.5.3 ISO 6892-:2019 п.3.10; 5,6,7,9,10. |
| - * | Фибра из стальной проволоки для дисперсного армирования бетона. |  |  |  |  | 24.33/ 29.121 |  |  | Количество перегибов проволоки заготовки (деформируемость) | ТУ BY 400074854.628-2011 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 1579-93(ИСО7801-84) DINEN 14889-1,п.5.5 EN 10218-1:2012 п.5; ISO 7801:84 |
| - * | Проволока стальная и металлокорд для щёток. |  |  |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  | Диаметр | ТУ BY 400074854.065-2013 ТНПА и другая документация |  |  | ТУ BY 400074854.065-2013, п. 4.1 |
| - * | Трос стальной хозяйственный. |  |  |  |  | 24.33/ 29.061 |  |  | Диаметр | ТУ BY 400074854.066-2013 ТНПА и другая документация |  |  | ТУ BY 400074854.066-2013, п. 3.2 |
| Металлографическая лаборатория металлокорда №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * | Проволока стальная углеродистая пружинная и другая металлопродукция |  |  |  |  | 24. 34/ 18.115 |  |  | Глубина обезуглероженного слоя | ГОСТ 9389-75 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 1763-68, п.1.1, п. 1.2 Метод М |
| - * | Волоки-заготовки, изделия из сплавов твердых спеченных. |  |  |  |  | 24.45/ 18.115 |  |  | Пористость (типы А, В; единичные поры по диапазонам (25-75) мкм, (75-125) мкм, свыше 125 мкм; присутствие трещин и щелей) | ТНПА и другая документация |  |  | ISO 4499-4:2016*, п.9.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень пористости (шкалы А, Е, В, D; единичные поры по диапазонам (25-50) мкм, (51-75) мкм, (76-100) мкм, свыше 100 мкм) |  |  |  | ГОСТ 9391-80, п.4.1 |
| - * | Волоки-заготовки, изделия из сплавов твердых спеченных. |  |  |  |  | 24.45/ 18.115 |  |  | Дефекты углерода | ТНПА и другая документация |  |  | ISO 4499-4:2016*, п.9.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободный углерод (шкалы С1, С2) |  |  |  | ГОСТ 9391-80, п.4.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.45/ 18.115 |  |  | β – фаза |  |  |  | ГОСТ 9391-80,п. 4.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фаза типа η |  |  |  | ГОСТ 9391-80, п. 4.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка размера зерна α – фазы (по эталонным фотографиям) |  |  |  | ГОСТ 9391-80, п.4.5.1, п. 4.5.3 |
| 90.1* | Волоки-заготовки,изделия из сплавов твердых спеченных, металлов. |  |  |  |  | 24.45/ 29.143 |  |  | Твердость по Виккерсу | ТНПА и другая документация |  |  | ISO 6507-1:2023 ГОСТ 2999-75 СТБ ISO 6507-1-2021 |
| Химическая лаборатория металлургического производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91.1* | Проволока стальная бронзированная для бортовых колец шин. |  |  |  |  | 24.34/ 08.035 |  |  | Масса бронзового покрытия, массовая доля меди в бронзовом покрытии, массовая доля олова в бронзовом покрытии | ТУ BY 400074854.011-2006 ТНПА на продукцию |  |  | ТУ BY400074854.011 -2006, п. 4.6 приложение Г |
| - * | Ферросилиций. |  |  |  |  | 24.10/ 08.052 |  |  | Массовая доля кремния | ГОСТ 1415-93 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 13230.1-93, п. 4 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.149 |  |  | Массовая доля алюминия |  |  |  | ГОСТ 13230.7-93,п.6 |
| - * | Ферромарганец. |  |  |  |  | 24.10/ 08.074 |  |  | Массовая доля углерода | ГОСТ 4755-91 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 27069-86, п. 4 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.074 |  |  | Массовая доля серы |  |  |  | ГОСТ 27041-86, п. 4 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.052 |  |  | Массовая доля кремния |  |  |  | ГОСТ 21876.4-76, п.А |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.169 |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  | ГОСТ 21876.1-76 |
|  |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  | ГОСТ 21876.5-76 |
| - * | Ферросилико-марганец. |  |  |  |  | 24.10/ 08.074 |  |  | Массовая доля углерода | ГОСТ 4756-91 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 27069-86 п. 4 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.052 |  |  | Массовая доля кремния |  |  |  | ГОСТ 16591.4-87, п.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.169 |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  | ГОСТ 16591.3-94 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  | ГОСТ 16591.5-94 |
| - * | Феррохром. |  |  |  |  | 24.10/ 08.074 |  |  | Массовая доля углерода | ГОСТ 4757-91 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 27069-86, п. 4 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.149 |  |  | Массовая доля хрома |  |  |  | ГОСТ 21600.17-83, п.3 |
| - * | Ферротитан. |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Массовая доляфосфора | ГОСТ 4761-91 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 14250.4-90 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.149 |  |  | Массовая долятитана |  |  |  | ГОСТ 14250.1-90 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.074 |  |  | Массовая долясеры |  |  |  | ГОСТ 27041-86, п.4 |
| - * | Феррованадий. |  |  |  |  | 24.10/ 08.074 |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 27130-94 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 27041-86, п.4 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Массовая доляфосфора |  |  |  | ГОСТ 13217.5-90,п.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.169 |  |  | Массовая доляванадия |  |  |  | ГОСТ 13217.1-90 |
| - * | Ферромолибден. |  |  |  |  | 24.10/ 08.035 |  |  | Массовая долямолибдена | ГОСТ 4759-91 ТНПА и другая документация |  |  | МВИ.МН 3015-2008 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Массовая доляфосфора |  |  |  | ГОСТ 13151.6-94 |
| - * | Окатыши. |  |  |  |  | 24.10/ 08.074 |  |  | Массовая долясеры | ТУ 14-1-5347-97 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 32599.2-2013 п. 7 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Массовая доля оксида кремния (массовая доля диоксида кремния) |  |  |  | ГОСТ 32518.2-2013 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Массовая доляфосфора |  |  |  | ГОСТ 23581.19-91, п.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.149 |  |  | Массовая доля железа общего |  |  |  | ГОСТ 32517.1-2013 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.149 |  |  | Массовая доля металлического железа |  |  |  | ГОСТ 26482-90 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.052 |  |  | Массовая доля гигроскопической влаги |  |  |  | ГОСТ 32279-2013, п. 5 |
| - * | Концентраты плавиково-шпатовые металлургические. |  |  |  |  | 24.10/ 08.149 |  |  | Массовая доля фторида кальция | ГОСТ 29220-2023 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 7619-2023, подраздел 6.1 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Массовая доля диоксида кремния |  |  |  | ГОСТ 7619-2023, подраздел 7.1 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  | ГОСТ 7619-2023, подраздел 12.1 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.052 |  |  | Массовая долявлаги |  |  |  | ГОСТ 7619-2023, подраздел 4.2, метод Б |
| - * | Металлы черные вторичные. Лом и отходы стальные. Стали углеродистые, легированные. |  |  |  |  | 24.10/ 08.074 |  |  | Массовая доля углерода | ГОСТ 2787-2019 ТУРБ 400074854.021-2012 ТУ 078100-008-45413739-2006 СТБ 2026-2010 ТУ 078100-009-90558266-2014 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 22536.1-88,п.4 ГОСТ 12344-2003,п.5 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.074 |  |  | Массовая доля серы |  |  |  | ГОСТ 22536.2-87,п.4 ГОСТ 12345-2001,п.7 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  | ГОСТ 22536.5-87,п.4 ГОСТ 12348-78, п.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 24.10/ 08.169 |  |  | Массовая доля хрома |  |  |  | ГОСТ 22536.7-88,п.2 ГОСТ 12350-78, п. 2 |
|  |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.149 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22536.7-88,п.3 ГОСТ 12350-78, п.3 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Массовая доля никеля |  |  |  | ГОСТ 22536.9-88,п.2 ГОСТ 12352-81, п.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Массовая доля меди |  |  |  | ГОСТ 22536.8 -87,п.3 ГОСТ 12355-78, п.3 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.052 |  |  | Массовая доля кремния |  |  |  | ГОСТ 22536.4-88,п.2 ГОСТ 12346-78, п.3 |
|  |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22536.4-88,п.4 ГОСТ 12346-78, п.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  | ГОСТ 22536.3-88,п.2 ГОСТ 12347-77, п.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.052 |  |  | Засорённость безвредными примесями и маслом |  |  |  | ГОСТ 2787-2019, п.8.3.2 СТБ 2026-2010, п.8.4 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.035 |  |  | Массовая доля марганца, хрома, никеля, меди, кремния, молибдена, титана, вольфрама, ванадия |  |  |  | ГОСТ Р 55079-2012 |
| - * | Чугун пере-дельный, нелегированный, легированный. |  |  |  |  | 24.10/ 08.052 |  |  | Массовая доля кремния | ГОСТ 805-95 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 2604.3-83, п. 3 ГОСТ 22536.4-88,п.2 |
|  |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2604.3-83, п. 2 ГОСТ 22536.4-88,п.4 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  | ГОСТ 22536.5-87, п.4 ГОСТ 2604.5-84, п.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Массовая доляфосфора |  |  |  | ГОСТ 22536.3-88,п. 2 ГОСТ 2604.4-87, п.п. 2,3 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.074 |  |  | Массовая долясеры |  |  |  | ГОСТ 22536.2-87,п.4 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.074 |  |  | Массовая доляуглерода |  |  |  | ГОСТ 22536.1-88, п.4 |
| - * | Щебень шлаковый. |  |  |  |  | 08.12/ 29.054 |  |  | Зерновой состав | СТБ 1957-2009 |  |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 |
| - * |  |  |  |  |  | 08.12/ 08.052 |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.1 |
| - * |  |  |  |  |  | 08.12/ 08.052 |  |  | Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.7.1 |
| - * |  |  |  |  |  | 08.12/ 08.052 |  |  | Содержание слабых зёрен и примесей металла (металлических примесей) |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.25 |
| 103.5* |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  |  | Насыпная плотность |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97п.4.17.1 |
| - * | Песок шлаковый. |  |  |  |  | 08.12/ 29.054 |  |  | Зерновой состав и модуль крупности | СТБ 1957-2009 |  |  | ГОСТ 8735-88, п.3 |
| - * |  |  |  |  |  | 08.12/ 08.052 |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | ГОСТ 8735-88, п.5.3 |
| - * |  |  |  |  |  | 08.12/ 08.052 |  |  | Содержание металлических примесей (примесей металла) |  |  |  | СТБ 1957-2009, приложение А |
| - * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  |  | Насыпнаяплотность |  |  |  | ГОСТ 8735-88, п.9.1 |
| - * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  |  | Содержаниеглинистыхчастиц |  |  |  | ГОСТ 8735-88, п.14 |
| - * | Готовая шлаковая щебёночно-песчаная смесь. |  |  |  |  | 08.12/ 29.054 |  |  | Зерновой состав | СТБ 1957-2009 |  |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 |
| - * |  |  |  |  |  | 08.12/ 08.052 |  |  | Содержание металлических примесей (примесей металла)в песке, входящем в состав готовой смеси |  |  |  | СТБ 1957-2009 приложение А |
| - * |  |  |  |  |  | 08.12/ 08.052 |  |  | Содержание слабых зерен и примесей металла (металлических примесей) в щебне, входящем в состав готовой смеси |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.25 |
| - * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  |  | Содержание глинистых частиц в песке, входящем в состав готовой смеси |  |  |  | ГОСТ 8735-88, п.14 |
| - * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  |  | Насыпная плотность |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| - * |  |  |  |  |  | 08.12/ 08.052 |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| - * | Углеродсодержащие материалы. |  |  |  |  | 19.20/ 08.052 |  |  | Зольность(массовая доля зольного остатка) | ТУ BY 400074854. 049-2012 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 17818.4-90 ГОСТ 22692-77 |
| - * |  |  |  |  |  | 19.20/ 29.054 |  |  | Гранулометрический (фракционный) состав(ситовый анализ) |  |  |  | ГОСТ 5954.2-20 ГОСТ 5954.1-20 ГОСТ 17818.2-90 |
| - * |  |  |  |  |  | 19.20/ 08.052 |  |  | Массовая доля влаги (массовая доля общей влаги) |  |  |  | ГОСТ 17818.1-90, п. 3.1,п.4 ГОСТ 27588-2020 |
| - * | Огнеупоры и огнеупорное сырьё. |  |  |  |  | 23.20/ 08.149 |  |  | Массовая доля оксида магния | ГОСТ 24862-81 ГОСТ Р 52707-2007 СТО 72664728-006-2011 ТУ 23.20.14-014-72664728-2022 СТО 72664728-002-2008 ТУ 1521-037-72664728-2008 ТУ 1539-003-00188162-96 ГОСТ 6137-2015 ГОСТ 24704-2015 ГОСТ 390-2018 ГОСТ 5040-2015 ГОСТ 5500-2001 ТУ 14-8-647-94 ТУ 1523-004-56239807-2020 |  |  | ГОСТ 2642.8-2017,п.п.5,7 |
| - * |  |  |  |  |  | 23.20/ 08.149 |  |  | Массовая доля оксида кальция |  |  |  | ГОСТ 2642.7-2017,п.п.5,6 |
| - * |  |  |  |  |  | 23.20/ 08.156 |  |  | Массовая доля оксида кремния (IV) |  |  |  | ГОСТ 2642.3-2014, п. 7 |
|  |  |  |  |  |  | 23.20/ 08.052 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2642.3-2014,п.5, 8 |
| - * |  |  |  |  |  | 23.20/ 08.156 |  |  | Массовая доля оксида железа (III) |  |  |  | ГОСТ 2642.5-2016, п.5 |
|  |  |  |  |  |  | 23.20/ 08.149 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2642.5-2016,п.8 |
| - * |  |  |  |  |  | 23.20/ 08.149 |  |  | Массовая доля оксида алюминия |  |  |  | ГОСТ 2642.4-2016, п.5,6 |
| - * |  |  |  |  |  | 23.20/ 08.149 |  |  | Массовая доля оксида хрома(III) |  |  |  | ГОСТ 2642.9-2018, п.5 |
| - * |  |  |  |  |  | 23.20/ 08.052 |  |  | Относительное изменение массы при прокаливании |  |  |  | ГОСТ 2642.2-2014 |
| - * | Огнеупоры и огнеупорное сырьё. |  |  |  |  | 23.20/ 29.040 |  |  | Открытая пористость (Па) | ГОСТ Р 52801-2007 ТУ 14-8-649-95 ТУ 1522-009-00190495-99 СТО 55031482-001-2017 ГОСТ 8691-2018 ГОСТ Р 52707-2007 ГОСТ Р 53066-2008 СТО 55031482-002-2014 ТУ 1523-004-56239807-2020 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 2409-2014 |
| - * |  |  |  |  |  | 23.20/ 29.054 |  |  | Зерновой состав |  |  |  | ГОСТ 27707-2007 |
| - * |  |  |  |  |  | 23.20/ 29.040 |  |  | Кажущаяся плотность (в) |  |  |  | ГОСТ 2409-2014 |
| - * | Пески формовочные. |  |  |  |  | 23.20/ 08.052 |  |  | Массовая доля диоксида кремния | ГОСТ 2138-91 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 29234.2-91, п.п.2, 3 |
| - * |  |  |  |  |  | 23.20/ 08.156 |  |  | Массовая доля оксида железа(III) |  |  |  | ГОСТ 29234.7-91 |
| - * |  |  |  |  |  | 23.20/ 08.149 |  |  | Массовая доля оксида кальция |  |  |  | ГОСТ 29234.8-91 |
| - * |  |  |  |  |  | 23.20/ 08.149 |  |  | Массовая доля оксида магния |  |  |  | ГОСТ 29234.9-91 |
| - * |  |  |  |  |  | 23.20/ 08.052 |  |  | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 29234.5-91 |
| - * |  |  |  |  |  | 23.20/ 08.052 |  |  | Потеря массы при прокаливании |  |  |  | ГОСТ 29234.13-91 |
| - * | Силикокальций. Проволока порошковая (наполнитель силикокальций). |  |  |  |  | 24.10/ 08.149 |  |  | Массовая доля кальция | ГОСТ 4762-71 ТУ 1479-012-31184235-2007 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 14858.6-91 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.052 |  |  | Массовая доля кремния |  |  |  | ГОСТ 14858.4-91 |
| - * | Проволока порошковая (наполнитель графит). |  |  |  |  | 19.20/ 08.052 |  |  | Зольность(массовая доля зольного остатка) | ТУ 1479-012-31184235-2007 ТУ 1274-069-84379235-2022 ТУ 1274-025-00187240-2016 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 17818.4-90 ГОСТ 22692-77 |
| - * |  |  |  |  |  | 19.20/ 08.052 |  |  | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 17818.1-90 п.3.1.п.4 |
| - * | Карбид кремния. |  |  |  |  | 24.10/ 08.052 |  |  | Массовая доля карбида кремния | СТО 00220931-006-2010 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 26564.1-85 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.052 |  |  | Влага (массовая доля влаги) |  |  |  | ГОСТ 14657.10-96 |
| - * | Железосодержащие отходы электросталеплавильного, прокатного и метизного производства на основе окалины. Продукты железосодержащие. |  |  |  |  | 24.10/ 08.149 |  |  | Содержание общего железа в пересчете на Fe2O3 | СТБ 1344-2002 ТУ BY 400074854.054-2024 ТУBY 400074854.070-2013 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 32517.1-2013 СТБ 1344-2002, п.7.9 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Содержание общего оксида кремния в пересчете на SiO2 (массовая доля оксида кремния) |  |  |  | ГОСТ 32518.2-2013 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.149 |  |  | Содержание окиси кальция в пересчете на CaO(массовая доля оксида кальция) |  |  |  | ГОСТ 23581.16-81,п.3.1 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.149 |  |  | Содержание окиси магния в пересчете на MgO(массовая доля оксида магния) |  |  |  | ГОСТ 23581.16-81,п.3.1 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | Содержание окиси алюминияв пересчете на Al2O3(массовая доля оксида алюминия) |  |  |  | ГОСТ 23581.17-81,п.2 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10 08.052 |  |  | Содержаниегигроскопической влаги |  |  |  | ГОСТ 32279-2013, п.5 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 29.054 |  |  | Размеры частиц продуктов и наличия в их составе посторонних примесей |  |  |  | СТБ 1344-2002, п.7.10 |
| - * | Катанка стальная. Проволока стальная. Проволока стальная латунированная. Проволока стальная бронзированная. |  |  |  |  | 24.10/ 08.130 25.93/ 08.130 |  |  | Содержание (массовая доля): - свинца (Pb) - ртути (Hg) - кадмия (Cd) - брома (Br) | ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | СТБ IEC 62321-2012, п. 6 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.035 25.93/ 08.035 |  |  | Содержание (массоваядоля) ртути (Hg) |  |  |  | СТБ IEC 62321-2012, п. 7 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.035 25.93/ 08.035 |  |  | Содержание (массовая доля): - кадмия (Cd) - свинца (Pb) |  |  |  | СТБ IEC 62321-2012, п. 9 |
| - * |  |  |  |  |  | 24.10/ 08.156 25.93/ 08.156 |  |  | Содержание (массовая доля) шестивалентного хрома Cr (VI) |  |  |  | СТБ IEC 62321-2012, приложение В |
| Аналитическая водная лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** | Вода питьевая. |  |  |  |  | 100.09/ 42.000 |  |  | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18963-73 СТБ ISO 19458-2011 |  | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18963-73 СТБ ISO 19458-2011 |  |
| - * | Вода питьевая. |  |  |  |  | 100.09/ 08.169 |  |  | Водородный показатель (рН) Д-2-12 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/08.052 |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) Д- 50-50000 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18164-72 МВИ. МН 4218-2012 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.149 |  |  | Жесткость общая ДИ ˃0,10Ж |  |  | ГОСТ 31954-2012 , п.4 (метод А) |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Нитраты ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 метод Д |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) ДИ: св. 0,1мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 (метод А) |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Нитриты ДИ: св. 0,003мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 (метод Б) |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Медь (суммарно) ДИ: св. 0,02мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.032 |  |  | Медь (суммарно) Д-0,001- 10 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Железо общее ДИ: св.0,1 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.032 |  |  | Железо общее Д-0,005-50,0 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Сульфаты Д-2-50 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Полифосфаты ДИ: св. 0,01 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 п.5 (метод А) |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.149 |  |  | Хлориды |  |  | ГОСТ 4245-72 п. 3 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Марганец ДИ: св. 0,01мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4974-2014, п.6 |  |
| - * | Вода питьевая. |  |  |  |  | 100.09/ 08.032 |  |  | Марганец Д-0,002-4,0 мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.149 |  |  | Хлор остаточный свободный Д>0,3 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18190-72, п.2 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Фториды Д>0,02 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4386-89, п.2 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 11.116 |  |  | Привкус Д-0-5 баллов |  |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 11.116 |  |  | Запах Д-0-5 баллов |  |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Мутность |  |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Цветность |  |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б) |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.155 |  |  | Молибден Д -0,025-0,25 мг/дм3 |  |  | М 01-28-2007 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Мышьяк Д-0,01-0,1 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4152-89 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.032 |  |  | Никель (суммарно) Д-0,005-10,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Хром ДИ: св.0,025 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31956-2013, п.4 Метод А |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.032 |  |  | Хром ДИ: св. 0,02 мг/дм3 Д-0,002-10,0мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31956-2013, п.7 метод Г- МВИ. МН 3369-2010 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.155 |  |  | Хром Д-0,02-0,5 мг/дм3 |  |  | М 01-41-2006 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.149 |  |  | Окисляемость перманганатная Д>0,5 мг/дм3 |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.032 |  |  | Свинец Д-0,005-10,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.032 |  |  | Цинк Д-0,0005-25,0мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.155 |  |  | Цинк Д от 0,005-2,0мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |  |
| - * | Вода питьевая. |  |  |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Поверхностно-активные вещества (анионоактивные) ДИ: св. 0,015 мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31857-2012 п.5метод 3 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.155 |  |  | Поверхностно-активные вещества (анионоактивные) ДИ: св.0,025 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 метод 1 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Формальдегид Д-0,025-25,0 мг/дм3 |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 п.5 (метод А) |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09 08.155 |  |  | Нефтепродукты Д-0,005-50,0 мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128- 98 (М 01-05-2012) |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.09/ 08.155 |  |  | Бор Д-0,05-5,0 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31949-2012 |  |
| - *** | Подземные воды |  |  |  |  | 100.04/ 42.000 |  |  | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO19458-2011 СТБ ISO 5667- 11- 2011 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO19458-2011 СТБ ISO 5667- 11- 2011 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.169 |  |  | Водородный показатель (рН) Д-2-12 | «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения» утвержденный пост.№ 914 от 19.12.2018 (в редакции пост. СМ РБ № 85 от 06.02.2024) ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ ISO 5667- 11 2011 ТНПА и другая документация Фактические значения |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.052 |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) Д- 50-50000 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.149 |  |  | Общая жесткость Д˃0,10Ж |  |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.156 |  |  | Нитраты ДИ: св.0,1мг/дм3 ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) п.9 СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.156 |  |  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) ДИ: св.0,1 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |  |
| - * | Подземные воды |  |  |  |  | 100.04/ 08.156 |  |  | Нитриты ДИ: св. 0,003мг/дм3 ДИ: св.0,0025 мг/дм3 | «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения» утвержденный пост.№ 914 от 19.12.2018 (в редакции пост. СМ РБ № 85 от 06.02.2024) ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ ISO 5667- 11- 2011 ТНПА и другая документация Фактические значения |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.032 |  |  | Медь (суммарно) Д-0,001- 1 0 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.156 |  |  | Железо общее ДИ: св. 0,1мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.156 |  |  | Сульфаты ДИ: св. 2,0 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.156 |  |  | Полифосфаты ДИ: св. 0,01мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014, п.5 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04 08.149 |  |  | Хлориды ДИ: св. 10мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.032 100.04/ 05.156 |  |  | Марганец (суммарно) Д - от 0,002 мг/дм3 ДИ: св. от 0,01 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 1137-99 ГОСТ 4974-2014,п.6 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.156 |  |  | Цветность |  |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.155 |  |  | Молибден Д -0,025-0,25мг/дм3 |  |  | М 01-28-2007 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.032 |  |  | Никель Д- от 0,001 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 1137-99 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.032 |  |  | Хром Д- от 0,001мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 1137-9 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.032 |  |  | Хром ДИ: св. от 0,02 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31956-2013 п.7 (метод Г) |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.155 |  |  | Хром Д-0,02-0,5 мг/дм3 |  |  | М 01-41- 2006 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.149 |  |  | Окисляемость перманганатная Д - от 0,5мг/дм3 |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 29.145 |  |  | Температура |  |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| - * | Подземные воды |  |  |  |  | 100.04/ 08.032 |  |  | Свинец Д- от 0,001 мг/дм3 | «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения» утвержденный пост.№ 914 от 19.12.2018 (в редакции пост. СМ РБ № 85 от 06.02.2024) ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ ISO 5667- 11- 2011 ТНПА и другая документация Фактические значения |  | МВИ. МН 1137-99 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.032 |  |  | Цинк Д- от 0,00005мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 1137-99 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.155 |  |  | Цинк Д-0,005-2,0 мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.156 |  |  | Поверхностно-активные вещества ДИ: св. 0,015мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31857-2012 п.5 метод 3 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.155 |  |  | Поверхностно-активные вещества ДИ: св. 0,025 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 метод 1 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.155 |  |  | Формальдегид Д-0,025- 25 мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.04/ 08.155 |  |  | Нефтепродукты Д-0,005-50,0 мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
|  | Поверхностные воды |  |  |  |  | 100.03/ 42.000 |  |  | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 |  | ГОСТ 31861-2012 |  |
| *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.032 |  |  | Никель Д-от 0,001 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ТНПА и другая документация Фактические значения |  | МВИ. МН 1137-99 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.156 |  |  | Хром ДИ: св.0,001мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.156 |  |  | Хром ДИ: св.0,025 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31956-2013 п.4 (метод А) |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.155 |  |  | Хром Д-0,02-0,5 мг/дм3 |  |  | М 01-41-2006 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.032 |  |  | Свинец Д- от 0,001 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 1137-99 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.155 |  |  | Поверхностно-активные вещества ДИ: св.0,025 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 метод 1 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |  |
| - * | Поверхностныеводы |  |  |  |  | 100.03/ 08.169 |  |  | Водородный показатель (рН) Д-2-12 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ТНПА и другая документация Фактические значения |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.052 |  |  | Общая минерализация (сухой остаток ) Д- от 50 до 50000 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.149 |  |  | Жесткость общая Д˃0,10Ж |  |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.156 |  |  | Нитраты ДИ: св.0,02мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.156 |  |  | Нитраты ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.156 |  |  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) ДИ: св.0,1 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.156 |  |  | Нитриты ДИ: св. 0,0025мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.156 |  |  | Нитриты ДИ: св.0,003мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.032 |  |  | Медь (суммарно) Д- от 0,001мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 1137-99 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.156 |  |  | Железо общее ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.156 |  |  | Сульфаты ДИ: св. 2,0 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.149 |  |  | Хлориды ДИ: св. 10мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| - * |  |  |  |  |  | 100.03/ 08.032 |  |  | Марганец Д -0,002-4,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 117.1* | Известь хлорная |  |  |  |  | 20.13/ 08.149 |  |  | Массовая доля активного хлора | ГОСТ 1692-85 |  | ГОСТ 1692-85, п.4.3 |  |

Примечание:

Д - диапазон измерений

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т. А. Николаева |
| --- | --- |