ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Оборудование и трубопроводы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; визуально-измерительный метод): - сварные соединения, - основной металл, - наплавки | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-79 ГОСТ 5632-72 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 7062-90 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 1577-93 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 25054-81 ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ISO 23277-2013 НП-010-16 НП-084-15 НАЭ Г-7-010-89 ГОСТ Р 50.05.23-2020 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля основного металла, сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных электростанций», утв. Пост. МЧС от 08.08.2024 №58; Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок», утв. Пост. МЧС от 28.08.2024 №60; ТНПА и техническая, эксплуатационная документация на объект контроля | ГОСТ 23479-79 ГОСТ Р 50.05.08-2018 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ПНАЭ Г-7-025-90 РБ-089-14 РД 03-606-03 | 396072 Российская Федерация, Воронежская область, г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, д. 7 |
| 1.2 ** | Оборудование и трубопроводы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл, - наплавки |  | ГОСТ 18442-80 ГОСТ Р 50.05.09-2018 РБ-090-14 СТБ 1172-99 | 396072 Российская Федерация, Воронежская область, г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, д. 7 |
| 1.3 ** | Оборудование и трубопроводы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения, - основной металл, - наплавки | НП-068-05 НП-084-15 НП-089-15 ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-92 РД 03-606-03 РД ЭО 2728011.001-2007 ГОСТ Р 50.05.23-2020 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля основного металла, сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных электростанций», утв. Пост. МЧС от 08.08.2024 №58; Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок», утв. Пост. МЧС от 28.08.2024 №60; ТНПА и техническая, эксплуатационная документация на объект контроля | ГОСТ Р 55724-2013 ГОСТ Р 50.05.13-2019 ГОСТ Р 50.05.14-2019 ГОСТ Р 50.05.05-2018 ГОСТ Р 50.05.04-2022 ГОСТ Р 50.05.02-2022 27.28.05.065-2012 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭГ-7-032-91 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 РД 5.УЕИА.3580-2011 | 396072 Российская Федерация, Воронежская область, г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, д. 7 |
| 1.4 ** | Оборудование и трубопроводы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения, - основной металл, - наплавки | НП-084-15 ПНАЭ Г-7-010-89 ГОСТ Р 50.05.23-2020 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля основного металла, сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных электростанций», утв. Пост. МЧС от 08.08.2024 №58; Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок», утв. Пост. МЧС от 28.08.2024 №60; ТНПА и техническая, эксплуатационная документация на объект контроля | ГОСТ 7512-82 ПНАЭ Г-7-017-89 СТБ 1428-2003 ГОСТ Р 50.05.07-2018 | 396072 Российская Федерация, Воронежская область, г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, д. 7 |
| 1.5 ** | Оборудование и трубопроводы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности, (смачивание керосином) - сварные соединения, - основной металл, - наплавки |  | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 ГОСТ Р 50.05.01-2018 | 396072 Российская Федерация, Воронежская область, г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, д. 7 |
| 1.6 ** | Оборудование и трубопроводы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-79 ГОСТ 5632-72 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 7062-90 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 1577-93 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 25054-81 НП-084-15 ПНАЭ Г-7-010-89 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля основного металла, сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных электростанций», утв. Пост. МЧС от 08.08.2024 №58; Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок», утв. Пост. МЧС от 28.08.2024 №60; ТНПА и техническая, эксплуатационная документация на объект контроля | ПНАЭ Г-7-031-91 ГОСТ Р 50.05.03-2022 МТ 1.2.1.15.001.1085-2015 МТ 1.2.1.15.001.1086-2015 | 396072 Российская Федерация, Воронежская область, г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, д. 7 |
| 1.7 ** | Оборудование и трубопроводы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод, автоматизированный метод: - сварные соединения, - основной металл, - наплавки | НП-084-15 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-025-90 BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.2001ТЦКД.03.20.001 М-1624; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.2002 ТЦКД.03.20.002 М-1625; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1901ТЦКД.03.19.001 М-1627; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1902 ТЦКД.03.19.002 М-1629; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0301 ТЦКД.03.03.001 М-1626; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1401 ТЦКД.03.14.001 М-1583; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0701 ТЦКД.03.07.001 М-1569; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1501 ТЦКД.03.15.001 М-1628; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJE10.021.FA.0201 ТЦКД.03.02.001 М-1630; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJE10.021.FA.0401 ТЦКД.03.04.001 М-1603; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.0601 ТЦКД.03.06.001 М-1597; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.0501 ТЦКД.03.05.001 М-1570; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.0502 ТЦКД.03.05.001 М-1578; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.0503 ТЦКД.03.05.001 М-1580; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJE10.021.FA.1001 ТЦКД.03.10.001 М-1573; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.1301 ТЦКД.03.13.001 М-1525; ТНПА и другая документация | МТ 1.2.1.15.001.0990-2014; МТ 1.2.1.15.001.0989-2014; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.2001 ТЦКД.03.20.001 М-1624; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.2002 ТЦКД.03.20.002 М-1625; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1901 ТЦКД.03.19.001 М-1627; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1902 ТЦКД.03.19.002 М-1629; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0301 ТЦКД.03.03.001 М-1626; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1401 ТЦКД.03.14.001 М-1583; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0701 ТЦКД.03.07.001 М-1569; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1501 ТЦКД.03.15.001 М-1628; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJE10.021.FA.0201 ТЦКД.03.02.001 М-1630; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJE10.021.FA.0401 ТЦКД.03.04.001 М-1603; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.0601 ТЦКД.03.06.001 М-1597; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.0501 ТЦКД.03.05.001 М-1570; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.0502 ТЦКД.03.05.001 М-1578; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.0503 ТЦКД.03.05.001 М-1580; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJE10.021.FA.1001 ТЦКД.03.10.001 М-1573; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.1301 ТЦКД.03.13.001 М-1525 | 396072 Российская Федерация, Воронежская область, г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, д. 7 |
| 1.8 ** | Оборудование и трубопроводы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль, амплитудно-фазовый модуляционный многочастотный автоматизированный - основной металл, - наплавки | НП-084-15 АСК 184.00 Д1; МТ 1.2.1.15.001.0206-2014; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0302 ТЦКД.03.03.001 М-1561; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1402 ТЦКД.03.14.001 М-1587; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1502 ТЦКД.03.15.001 М-1559; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0604 ТЦКД.03.06.004 М-1601; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1002 ТЦКД.03.10.002 М-1572; ТНПА и техническая, эксплуатационная документация на объект контроля | РБ 088-14; АСК 184.00 Д1; МТ 1.2.1.15.001.0206-2014; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0302 ТЦКД.03.03.001 М-1561; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1402 ТЦКД.03.14.001 М-1587; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1502 ТЦКД.03.15.001 М-1559; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0604 ТЦКД.03.06.004 М-1601; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1002 ТЦКД.03.10.002 М-1572 | 396072 Российская Федерация, Воронежская область, г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, д. 7 |
| 1.9 ** | Оборудование и трубопроводы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, телевизионный метод - сварные соединения, - основной металл, - наплавки | НП-084-15 ПНАЭ Г-7-010-89 BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1403 ТЦКД.03.14.001 МТ-1586; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0702 ТЦКД.03.07.001 М-1574; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.0202 ТЦКД.03.02.001 МТ-1590; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.0402 ТЦКД.03.04.001 МТ-1602; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0605 ТЦКД.03.06.001 М-1594; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0504 ТЦКД.03.05.003 М-1571; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.0901 ТЦКД.03.09.003 М-1605; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1003 ТЦКД.03.10.003 М-1585; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1303 ТЦКД.03.13.003 М-1589; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1801 ТЦКД.03.18.003 М-1591; ТНПА и техническая, эксплуатационная документация на объект контроля | BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1403 ТЦКД.03.14.001 МТ-1586; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0702 ТЦКД.03.07.001 М-1574; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.0202 ТЦКД.03.02.001 МТ-1590; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.0402 ТЦКД.03.04.001 МТ-1602; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0605 ТЦКД.03.06.001 М-1594; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0504 ТЦКД.03.05.003 М-1571; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.0901 ТЦКД.03.09.003 М-1605; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1003 ТЦКД.03.10.003 М-1585; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1303 ТЦКД.03.13.003 М-1589; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1801; ТЦКД.03.18.003 М-1591 | 396072 Российская Федерация, Воронежская область, г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, д. 7 |

Примечание:

* – в случае осуществления деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта;
** – в случае осуществления деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами.