ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 | ГОСТ 8735-88 п.2 | 212030 г. Могилев, ул. Карла Маркса, д.8 |
| 1.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль круп-ности | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 1.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и гли-нистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5 |  |
| 1.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 1.5* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 1.6* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |
| 1.7* |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8 |  |
| 2.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород | 08.99/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 2.2* |  | 08.99/ 29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 2.3* |  | 08.99/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |
| 2.4* |  | 08.99/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 2.5* | Щебень и гравий из плотных горных пород | 08.99/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 | 212030 г. Могилев, ул. Карла Маркса, д.8 |
| 2.6* |  | 08.99/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |
| 2.7* |  | 08.99/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |
| 2.8* |  | 08.99/ 29.040 | Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 |  |
| 2.9* |  | 08.99/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15 |  |
| 2.10* |  | 08.99/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 2.11* |  | 08.99/ 29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 2.12* |  | 08.99/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 (визуально) |  |
| 2.13* |  | 08.99/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 |  |
| 2.14* |  | 08.99/ 29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |  |
| 3.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 3.2* |  | 08.99/ 29.040 | Зерновой состав | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 3.3* |  | 08.99/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 ГОСТ 8735-88 п.5 СТБ 2318-2013 п.6.7 |  |
| 3.6* |  | 08.12/ 29.040 | Коэффициент фильтрации |  | СТБ 2318-2013 п.6.11 |  |
| 4.1** | Грунты | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 12071-2014 | 212030 г. Могилев, ул. Карла Маркса, д.8 |
| 4.2* |  | 08.12/ 29.119 | Максимальная плотность | СП 5.01.04-2025 СН 3.03.04-2019 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 22733-2016 |  |
| 4.3* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность методом высушива-ния до постоянной массы |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |
| 4.4* |  | 08.12/ 29.144 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |
| 4.5* |  | 08.12/ 29.144 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |
| 4.6* |  | 08.12/ 29.119 | Плотность методом режущего кольца |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |
| 4.7* |  | 08.12/ 29.040 | Коэффициент фильтрации пес-чаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2023 п.8 |  |
| 4.8* |  | 08.12/ 29.040 | Определение гранулометриче-ского состава песчаных грун-тов ситовым методом |  | ГОСТ 12536-2014 |  |
| 4.9** |  | 08.12/ 29.119 | Контроль степени уплотнения грунтов при возведении земля-ных сооружений |  | СТБ 2176-2011 п.6.3 |  |
| 5.1** | Битумы нефтяные до-рожные вязкие | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |  |
| 5.2* |  | 19.20/ 29.061 | Глубина проникания иглы при 25 °С и 0 °С | ГОСТ 22245-90 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 11501-78 |  |
| 5.3* |  | 19.20/ 29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73 |  |
| 5.4* |  | 19.20/ 29.040 | Растяжимость при 25 °С и 0 °С |  | ГОСТ 11505-75 |  |
| 5.5* |  | 19.20/ 29.040 | Индекс пенетрации |  | ГОСТ 22245-90 Приложение 2 табл.3 |  |
| 6.1** | Порошок ми-неральный для асфальто-бетонных смесей Порошок ми-неральный для асфальто-бетонных смесей | 08.99/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005 | ГОСТ 16557-2005 п.6 |  |
| 6.2* |  | 08.99/ 29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 16557-2005 ТНПА и другая документация на объект испытаний ГОСТ 16557-2005 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ16557-2005 п.7.2 |  |
| 6.3* |  | 08.99/ 29.119 | Определение плотности в уплотненном состоянии |  | ГОСТ16557-2005 п.7.4 |  |
| 6.4* |  | 08.99/ 29.119 | Определение истинной плотно-сти |  | ГОСТ16557-2005 п.7.3 | 212030 г. Могилев, ул. Карла Маркса, д.8 |
| 6.5* |  | 08.99/ 29.040 | Пористость |  | ГОСТ16557-2005 п.7.5 |  |
| 6.6* |  | 08.99/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ16557-2005 п.7.10 |  |
| 7.1** | Смеси асфаль-тобетонные дорожные, аэродромные и Асфальтобетон Смеси асфаль-тобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1115-2013 | СТБ 1115-2013 п.4 |  |
| 7.2* |  | 23.98/ 29.061 | Изготовление образцов | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация на объект испытаний СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 1115-2013 п.6 |  |
| 7.3* |  | 23.98/ 29.040 | Средняя плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |
| 7.4* |  | 23.98/ 29.040 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |  |
| 7.5* |  | 23.98/ 29.040 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |  |
| 7.6* |  | 23.98/ 29.040 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |  |
| 7.7* |  | 23.98/ 29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 |  |
| 7.8* |  | 23.98/ 29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |  |
| 7.9* |  | 23.98/ 29.040 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |
| 7.10* |  | 23.98/ 29.040 | Набухание асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |
| 7.11* |  | 23.98/ 29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 20 °С и 50 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 | 212030 г. Могилев, ул. Карла Маркса, д.8 |
| 7.12* |  | 23.98/ 29.121 | Предел прочности асфальтобетона при растяжении при расколе при температуре 0 0 С |  | СТБ1115-2013 п.8.10 |  |
| 7.13* |  | 23.98/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 0С |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |
| 7.14* |  | 23.98/ 29.040 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |  |
| 7.15* |  | 23.98/ 29.040 | Состав асфальтобетонной смеси: -содержание вяжущего; -зерновой состав |  | СТБ 1115-2013 п.8.17 п. 8.17.4, п. 8.17.7 |  |
| 7.16* |  | 23.98/ 29.040 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 |  |
| 7.17* |  | 23.98/ 29.121 | Коэффициент уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |
| 8.1** | Эмульсии битумные дорожные катионные Эмульсии битумные дорожные катионные | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1245-2024 ТНПА и другая документация на объект испытаний СТБ 1245-2024 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 1245-2024 п.8 |  |
| 8.2* |  | 19.20/ 29.049 | Содержание остаточного вяжущего |  | СТБ 1245-2024 п.9.1 |  |
| 8.3* |  | 19.20/ 29.040 | Однородность по остатку на сите 063 |  | СТБ 1245-2024 п.9.2 |  |
| 8.4* |  | 19.20/ 29.165 | Условная вязкость по вискозиметру |  | СТБ 1245-2024 п.9.3 |  |
| 8.5* |  | 19.20/ 29.128 | Коэффициент распада |  | СТБ 1245-2024 п.9.4 | 212030 г. Могилев, ул. Карла Маркса, д.8 |
| 8.6* |  | 19.20/ 29.040 | Однородность по остатку на сите 063 при хранении более 7 сут |  | СТБ 1245-2024 п.9.2 |  |
| 8.7* |  | 19.20/ 29.128 | Устойчивость к расслоению при хранении более 3 сут |  | СТБ 1245-2024 п.9.7 |  |
| 8.8* |  | 19.20/ 29.049 | Остаточное вяжущее: -глубина проникания иглы |  | СТБ 1245-2024 п.9.9 ГОСТ 11501-78 ГОСТ EN 1426-2017 |  |
|  |  |  | -температура размягчения по кольцу и шару |  | СТБ 1245-2024 п.9.10 ГОСТ 11506-73 ГОСТ EN 1427-2017 |  |
|  |  |  | -растяжимость |  | СТБ 1245-2024 п.9.11 ГОСТ 11505-75 |  |
| 8.9* |  | 19.20/ 29.049 | Адгезия к щебню |  | СТБ 1245-2024 п.9.8 ГОСТ 11508-74 (метод А) |  |
| 9.1** | Смеси орга-номинеральные складируемые ремонтные Смеси орга-номинеральные складируемые ремонтные | 23.98/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1115-2013 | СТБ 1115-2013 п.4 |  |
| 9.2* |  | 23.98/ 29.061 | Изготовление образцов | СТБ 2175-2018 ТНПА и другая документация на объект испытаний СТБ 2175-2018 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 1115-2013 п.6.3 |  |
| 9.3* |  | 23.98/ 29.119 | Средняя плотность |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |
| 9.4* |  | 23.98/ 29.040 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |
| 9.5* |  | 23.98/ 29.040 | Набухание |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |
| 9.6* |  | 23.98/ 29.121 | Предел прочности при сжатии при 0 °С и при 20 0 С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |
| 9.7* |  | 23.98/ 29.040 | Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 |  |
| 9.8* |  | 23.98/ 29.165 | Слеживаемость |  | СТБ 1115-2013 п.8.19 | 212030 г. Могилев, ул. Карла Маркса, д.8 |
| 9.9* |  | 23.98/ 29.040 | Зерновой состав и содержание остаточного органического вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.17 п. 8.17.4, п. 8.17.7 |  |
| 10.1** | Материалы противогололедные для зимнего со-держания ав-томобильных дорог | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 1158-2013 п.8.2 |  |
| 10.2* |  | 20.59/ 41.000 | Внешний вид |  | СТБ 1158-2013 п.8.3 |  |
| 10.3* |  | 20.59/ 29.040 | Содержание зерен противогололедного материала |  | СТБ 1158-2013 п.8.4 |  |
| 10.4* |  | 20.59/ 29.040 | Определение содержания противогололедного реагента (водорастворимых веществ) |  | СТБ 1158-2013 п.8.5 |  |
| 10.5* |  | 20.59/ 29.040 | Содержание пылевидных и гли-нистых частиц |  | СТБ 1158-2013 п.8.5 |  |
| 11.1** | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 23.98/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 |  |
| 11.2* |  | 23.98/ 29.040 | Определение зернового состава | СТБ 1705-2015 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 11.3* |  | 23.98/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5 |  |
| 11.4* | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 23.98/ 29.119 | Насыпная плотность | СТБ 1705-2015 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17 | 212030 г. Могилев, ул. Карла Маркса, д.8 |
| 11.5* |  | 23.98/ 29.040 | Содержание органического вяжущего и зерновой состав минеральной части асфальтогранулята |  | СТБ 1115-2013 п. 8.17 п. 8.17.4, п. 8.17.7 |  |
| 12.1** | Битумы дорожные | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | СТБ EN 12591 - 2010 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ EN 12594-2010 |  |
| 12.2* |  | 19.20/ 29.061 | Метод определения глубины проникания иглы |  | ГОСТ EN 1426 -2017 ГОСТ 11501-78 |  |
| 12.3* |  | 19.20/ 29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ EN 1427 -2017 ГОСТ 11506-73 |  |
| 12.4* |  | 19.20/ 29.040 | Индекс пенетрации |  | СТБ EN 12591-2010 приложение А |  |
| 13.1** | Смеси органо-минеральные и грунты укрепленные органическими вяжущими для дорожного строитель-ства | 23.98/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1115-2013 | СТБ 1115-2013 п.4 |  |
| 13.2* |  | 23.98/ 29.061 | Изготовление образцов | ГОСТ 30491-97 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 1115-2013 п.6 |  |
| 13.3* |  | 23.98/ 29.119 | Средняя плотность |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |
| 13.4* |  | 23.98/ 29.040 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |
| 13.5* |  | 23.98/ 29.040 | Набухание |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |
| 13.6* |  | 23.98/ 29.121 | Предел прочности при сжатии при 20 °С и при 50 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |
| 13.7* |  | 23.98/ 29.040 | Водостойкость при длительном водонасыщении в дистиллированной воде через 1 и 15 суток |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 |  |
| 13.8* | Смеси органо-минеральные и грунты укрепленные органическими вяжущими для дорожного строитель-ства | 23.98/ 29.040 | Определение зернового состава минеральной части смеси и вяжущего | ГОСТ 30491-97 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.17 п. 8.17.4, п. 8.17.7 | 212030 г. Могилев, ул. Карла Маркса, д.8 |