ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 24.20/32.166 | Определение суммарного потенциала (потенциала с омической составляющей) сооружения, находящегося под электрохимической защитой. | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Ц | ул. Жарковского, 11, каб. 1-21, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 24.20/32.089 | Определение толщины защитного покрытия металлических сооружений. | АМИ.ГМ 0360-2025 |  |  |
| 1.3** |  | 24.20/32.166 | Контроль диэлектрической сплошности защитных покрытий. | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 Пункты 4.8, 6.2.8, 6.2.9 |  |  |
| 1.4** |  |  | Определение наличия блуждающих токов в земле. | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Г |  |  |
| 1.5** |  |  | Определение удельного электрического сопротивления грунта. | ГОСТ 9.602-2016 Приложение А (А.1) |  |  |
| 2.1** | Объекты магистральных трубопроводов. | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл; - антикоррозионная наплавка. | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 22727-88 | ул. Жарковского, 11, каб. 1-21, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл/ | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 2.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод; - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл/ | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - сварные соединения; - основной металл. | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл. | АМИ.ГМ 0237-2023 |  |  |