ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения) | 24.10/29.061, 24.10/29.121 | Испытания на статический изгиб | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.9 | пр-кт Космонавтов, 100, к.210, 230013, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория ремонтно-механического производства ) |  |
| 1.2* |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121, 24.10/29.144 | Испытания на статическое растяжение: -временное сопротивление; -предел текучести; -относительное удлинение после разрыва; -относительное сужение поперечного сечения после разрыва | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 11701-84; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.4, п.8 |  |  |
| 1.3* |  | 24.10/29.040, 24.10/29.061 | Испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) |  |  |
| 1.4* |  | 24.10/26.095, 24.10/29.061 | Испытания на ударный изгиб при температуре от минус 60 град. С до плюс 35 град. С: -ударная вязкость | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.5; ГОСТ 9454-78 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/08.035 | Массовая доля элементов: Углерод, Кремний, Марганец , Хром, Никель , Молибден, Титан, Ванадий, Вольфрам, Ниобий, Алюминий , Медь, Сера, Фосфор | ГОСТ 18895-97; ГОСТ Р 54153-2010 | пр-кт Космонавтов, 100, к.201, 210, 230013, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория ремонтно-механического производства ) |  |
| 1.6* |  | 24.10/29.061, 24.10/29.143 | Твердость по Бринеллю (0÷450) НВ (HBW) | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.7; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) | пр-кт Космонавтов, 100, к.210, 230013, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория ремонтно-механического производства ) |  |