ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 | ул. Генерала Попова, 16, 212012, г. Брест, Брестская область |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной метал -образцы сварных соединений | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 1.4* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения -образцы сварных соединений -образцы основного металла | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) 8; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) 9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной метал | ГОСТ EN 14127-2015 метод 1 |  |  |
| 1.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной метал | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 1.7** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (пузырьковый метод): - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 1.8** |  | 24.10/32.030 | Акустико- эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 1.9** |  | 24.20/22.000 | Переходное электрическое сопротивление защитного покрытия | АМИ.ГР 0017-2021 |  |  |
| 1.10** |  |  | Удельное электрическое сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021 |  |  |
| 2.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 | ул. Генерала Попова, 16, 212012, г. Брест, Брестская область |  |
| 2.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 2.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной метал | ГОСТ EN 14127-2015 метод 1 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной метал -образцы сварных соединений | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 2.5** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной метал | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 2.7* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения -образцы сварных соединений -образцы основного металла | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) 8; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) 9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 2.8** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (пузырьковый метод): - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 2.9** |  | 24.10/32.030 | Акустико- эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 3.1** | Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 | ул. Генерала Попова, 16, 212012, г. Брест, Брестская область |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 3.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной метал | ГОСТ EN 14127-2015 метод 1 |  |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной метал -образцы сварных соединений | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 3.5** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной метал | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 3.7* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения -образцы сварных соединений -образцы основного металла | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) 8; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) 9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 4.1** | Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 | ул. Генерала Попова, 16, 212012, г. Брест, Брестская область |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 4.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной метал | ГОСТ EN 14127-2015 метод 1 |  |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной метал -образцы сварных соединений | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 4.5** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 4.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной метал | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 4.7* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения -образцы сварных соединений -образцы основного металла | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) 8; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) 9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 5.1** | Металлоконструкции | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 | ул. Генерала Попова, 16, 212012, г. Брест, Брестская область |  |
| 5.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной метал -образцы сварных соединений | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 5.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 5.4* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения -образцы сварных соединений -образцы основного металла | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) 8; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) 9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 5.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной метал | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 6.1** | Полиэтиленовые трубопроводы | 22.29/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной метал -образцы сварных соединений | ГОСТ 23479-79 | ул. Генерала Попова, 16, 212012, г. Брест, Брестская область |  |
| 6.2* |  | 22.29/29.121 | Механические испытания -статическое растяжение -сварные соединения -основной материал -контрольные образцы сварных соединений | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); СТБ ГОСТ Р 50838-97 8.5 |  |  |