|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4956 |
|  | от 15.09.2017 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 28 июня 2024 года

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 16 сентября 2022 года

| лаборатории по сварке Общества с ограниченной ответственностью "Машхимпром" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223710, Любанское шоссе, 32, г. Солигорск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Сосуды и аппараты, работающие под давлением; технологичес-кое оборудование и технологичес-кие трубопроводы, оборудование химических производств; металлические конструкции; магистральные трубопроводы; резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов; | 24.10 /32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод -сварные соединения. -основной металл. | ГОСТ 2601-84 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 СТБ ЕН 1713-2002 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением утв. постановлением | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.2** |  | 24.10 /32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3** |  | 24.10 /32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл. |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.3** | Горно-шахтное оборудование, в том числе подъёмные устройства рудников. | 24.10 /32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл | Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 405 от 14.11.22 г. ГОСТ 34347 -2019 ГОСТ 23118 -2019 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						                   Е.В. Бережных