|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1842 |
|  | от 25 октября 2024 года |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 5 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 октября 2024 года
аналитического лабораторного комплекса

Акционерного Общества «Узбекгеологоразведка»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гагарина, д. 148, 140103, г. Самарканд, Республика Узбекистан (химико-спектральная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Силикатные, карбонатные горные породы, руды, бокситы, кремнеземистые алюмосиликаты, кварцевые пески, молотые песчаники, кварциты, бруситы | 07.29/08.156 08.12/08.156 08.99/08.156 | Массовая доля диоксида кремния ДИ: (0,10 - 100,0) % | Фактическое значение | O’z O’U 07.0178.01:2002 |
| 1.2* |  | 07.29/08.156 08.12/08.156 08.99/08.156 | Массовая доля оксида железа (III) ДИ: (0,02 - 70,0) % |  | O’z O’U 07.0178.05:2002 |
| 1.3* |  | 07.29/08.156 08.12/08.156 08.99/08.156 | Массовая доля оксида железа (III) ДИ: (0,05 - 80,0) % |  | O’z O’U 07.0180:2002 |
| 1.4* |  | 07.29/08.149 08.12/08.149 08.99/08.149 | Массовая доля оксида железа (III) ДИ: (2,0 - 90) % |  | O’z O’U 07.0181:2002 |
| 1.5* |  | 08.12/08.149 08.99/08.149 | Массовая доля оксида железа (II) ДИ: (0,25 - 30) % |  | O’z O’U 07.0182:2002 |
| 1.6* |  | 07.29/08.156 08.12/08.156 08.99/08.156 | Массовая доля оксида алюминия ДИ: (0,1 - 75,0) % |  | O’z O’U 07.0178.02:2002 |
| 1.7* | Силикатные, карбонатные горные породы, руды, бокситы, кремнеземистые алюмосиликаты, кварцевые пески, молотые песчаники, кварциты, бруситы | 07.29/08.149 08.12/08.149 08.99/08.149 | Массовая доля оксида кальция ДИ: (0,50 - 60,0) % оксида магния ДИ: (0,50 - 30,0) % | Фактическое значение | O’z O’U 07.0178.07:2002 |
| 1.8* |  | 08.12/08.149 08.99/08.149 | Массовая доля - оксида кальция ДИ: (2,0 - 60,0) % - оксида магния ДИ: (0,50 - 40,0) % |  | O’z O’U 07.0231:2003 |
| 1.9* |  | 07.29/08.156 08.12/08.156 08.99/08.156 | Массовая доля - оксида натрия ДИ: (0,03 - 20,0) % - оксида калия ДИ: (0,03 - 20,0) % |  | O’z O’U 07.0183:2002 |
| 1.10* |  | 07.29/08.156 08.12/08.156 08.99/08.156 | Массовая доля диоксида титана ДИ: (0,01 - 15,0) % |  | O’z O’U 07.0178.03:2002 |
| 1.11* |  | 07.29/08.156 08.12/08.156 08.99/08.156 | Массовая доля оксида фосфора ДИ: (0,01 - 40,0) % |  | O’z O’U 07.0178.04:2002 |
| 1.12* |  | 07.29/08.032 08.12/08.032 08.99/08.032 | Массовая доля оксида марганца (II) ДИ: (0,01 - 60,0) % |  | O’z O’U 07.0178.08:2002 |
| 1.13* |  | 08.12/08.052 08.99/08.052 | Массовая доля серы общей ДИ: (0,04 - 40,00) % |  | O’z O’U 07.0191:2002 |
| 1.14* |  | 08.12/08.052 08.99/08.052 | Массовая доля серы сульфатной ДИ: (0,04 - 25) % |  | O’z O’U 07.0193:2002 |
| 1.15* |  | 08.12/08.052 08.99/08.052 | Массовая доля гигроскопической воды ДИ: (0,10 - 10,00) % |  | O’z O’U 07.0194:2002 |
| 1.16* |  | 08.12/08.052 08.99/08.052 | Массовая доля потери при прокаливании ДИ: (1,0 - 50,0) % |  | O’z O’U 07.0214:2003 |
| 2.1* | Апатитовые, фосфоритовые руды и продукты их переработки | 08.12/08.149 08.99/08.149 | Массовая доля диоксида углерода ДИ: (2,00 - 40,00) % | Фактическое значение | O’z O’U 07.0133.11:2000 |
| 3.1* | Гипс, ангидрит | 08.99/08.149 | Массовая доля - оксида кальция ДИ: (2,0 - 60,0) % - оксида магния ДИ: (0,50 - 40,0) % | Фактическое значение | O’z O’U 07.0231:2003 |
| 3.2* |  | 08.99/08.052 08.12/08.052 | Массовая доля серы растворимых сульфатов ДИ: (0,04 - 25,00) % |  | O’z O’U 07.0193:2002 |
| 3.3* |  | 08.99/08.052 08.12/08.052 | Массовая доля гигроскопической воды ДИ: (0,10 - 10,00) % |  | O’z O’U 07.0194:2002 |
| 4.1* | Горные породы, руды и минералы | 08.99/08.156 08.12/08.156 | Массовая доля вольфрама ДИ: (0,015 - 70,0) % | Фактическое значение | O’z O’U 07.0343:2007 |
| 4.2* |  | 08.99/08.032 08.12/08.032 | Массовая доля золота ДИ: (0,1 - 100) ррm |  | O’z O’U 07.0392:2008 |
| 4.3* |  | 08.99/08.032 08.12/08.032 | Массовая доля серебра ДИ: (0,2 - 500) ррm |  | O’z O’U 07.0393:2008 |
| 4.4* |  | 08.99/08.032 08.12/08.032 | Массовая доля: - оксида лития ДИ: (0,0003 - 3,0) % - оксида рубидия ДИ: (0,001 - 0,5) % - оксида цезия ДИ: (0,0003 - 1,0) % |  | O’z O’U 0480:2009 |
| 4.5* |  | 07.29/08.032 08.99/08.032 08.12/08.032 | Массовая доля меди ДИ: (0,005 - 20,0) % |  | O’z O’U 0501:2010 |
| 4.6* |  | 07.29/08.032 08.99/08.032 08.12/08.032 | Массовая доля свинца ДИ: (0,01 - 20,0) % |  | O’z O’U 0501:2010 |
| 4.7* |  | 07.29/08.032 08.99/08.032 08.12/08.032 | Массовая доля цинка ДИ: (0,005 - 20,0) % |  | O’z O’U 0501:2010 |
| 4.8* |  | 07.29/08.032 08.99/08.032 08.12/08.032 | Массовая доля кадмия ДИ: (0,0005 - 0,2) % |  | O’z O’U 0501:2010 |
| 5.1* | Почва, глина, грунт, донные отложения | 08.99/08.035 08.12/08.035 100.06/08.035 100.08/08.035 | Массовая доля: - оксида алюминия ДИ: (0,004 - 40,0) % - оксида железа ДИ: (0,008 - 40,0) % - оксида магния ДИ: (0,006 - 15,0) % - оксида кальция ДИ: (0,007 - 40,0) % - оксида натрия ДИ: (0,006 - 15,0) % - оксида калия ДИ: (0,010 - 40,0) % - оксида титана ДИ: (0,001 - 15,0) % - оксида марганца ДИ: (0,002 - 15,0) % - лития ДИ: (0,000005-0,4) % - ванадия ДИ: (0,00002 - 0,4) % - хрома ДИ: (0,0001 - 0,4) % - кобальта ДИ: (0,00001 - 0,4) % - никеля ДИ: (0,0001 - 0,4) % - меди ДИ: (0,0001 - 0,4) % - цинка ДИ: (0,0001 - 0,4) % - стронция ДИ: (0,00001 - 0,4) % - бария ДИ: (0,00001 - 0,4) % | Фактическое значение | O’z O’U 0677:2015 (МВИ №499-АЭС/МС) |
| 6.1* | Вода питьевая, минеральная | 100.09/08.052 | Содержание сухого остатка | Фактическое значение | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |
| 6.2* |  | 100.09/08.149 | Содержание хлор-иона |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| 6.3* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация кальций-иона ДИ от 1 мг |  | ГОСТ 23268.5-78 п. 2 |
| 6.4* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация магний-иона ДИ от 1 мг |  | ГОСТ 23268.5-78 п. 3 |
| 6.5* |  | 100.09/08.052 | Содержание сульфат-иона |  | ГОСТ 4389-72 п. 2 |
| 6.6* | Вода питьевая, минеральная | 100.09/08.156 | Массовая концентрация калий-иона | Фактическое значение | ГОСТ 23268.7-78 п. 3 |
| 6.7* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация натрий-иона |  | ГОСТ 23268.6-78 п. 4 |
| 6.8* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация гидрокарбонат-иона |  | ГОСТ 23268.3-78 п. 2-а |
| 6.9* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитрат-иона |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |
| 6.10* |  | 100.09/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 |
| 6.11* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитрит-иона |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |
| поселок Геофизика, ул. Сокола, 7, 140100, г. Самарканд, Республика Узбекистан (пробирная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 7.1* | Кварциты, силикаты, глинистые, карбонатные горные породы, полиметаллические руды и руды благородных металлов | 08.99/08.052 08.12/08.052 07.10/08.052 | Массовая доля золота ДИ: (0,2 - 100) ррm | Фактическое значение | O’z O’U 07.0388:2008 |
|  |  |  | Массовая доля серебра ДИ: (5 - 200) ррm |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

Применяемые сокращения:

ДИ − диапазон измерений.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В.Бережных