ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Сосуды, работающие под давлением (сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (сварные соединения) (визуальный метод, внешний осмотр и изменения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98 | проезд Энергостроителей, 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (сварные соединения) (ультразвуковой метод отражённого излучения, эхо-метод) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (сварные соединения) (капиллярный цветной метод) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (сварные соединения) (магнитопорошковый) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (сварные соединения) (измерение твёрдости) | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) раздел 7; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) |  |  |
| 2.1** | Сосуды, работающие под давлением (основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (основной металл) (визуальный метод, внешний осмотр и изменения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 23479-79 | проезд Энергостроителей, 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод ультразвуковая толщинометрия (основной металл) (ультразвуковой метод отражённого излучения, эхо-метод) | ГОСТ 12503-75; ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 2.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (основной металл) (капиллярный цветной метод) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (основной металл) (магнитопорошковый) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 2.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (основной металл) (измерение твёрдости) | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) |  |  |
| 3.1** | Паровые и водогрейные котлы (сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (сварные соединения) (визуальный метод, внешний осмотр и изменения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98 | проезд Энергостроителей, 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (сварные соединения) (ультразвуковой метод отражённого излучения, эхо-метод) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 3.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (сварные соединения) (капиллярный цветной метод) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (сварные соединения) (магнитопорошковый) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 3.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (сварные соединения) (измерение твёрдости) | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) раздел 7; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) |  |  |
| 4.1** | Паровые и водогрейные котлы (основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (основной металл) (визуальный метод, внешний осмотр и изменения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 23479-79 | проезд Энергостроителей, 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод ультразвуковая толщинометрия (основной металл) (ультразвуковой метод отражённого излучения, эхо-метод) | ГОСТ 12503-75; ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 4.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (основной металл) (капиллярный цветной метод) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (основной металл) (магнитопорошковый) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 4.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (основной металл) (измерение твёрдости) | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) |  |  |
| 5.1** | Трубопроводы в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (сварные соединения) (визуальный метод, внешний осмотр и изменения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98 | проезд Энергостроителей, 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.2** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (сварные соединения) (ультразвуковой метод отражённого излучения, эхо-метод) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 5.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (сварные соединения) (капиллярный цветной метод) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 5.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (сварные соединения) (магнитопорошковый) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 5.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (сварные соединения) (измерение твёрдости) | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) раздел 7; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) |  |  |
| 6.1** | Трубопроводы в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (основной металл) (визуальный метод, внешний осмотр и изменения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 23479-79 | проезд Энергостроителей, 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 6.2** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод ультразвуковая толщинометрия (основной металл) (ультразвуковой метод отражённого излучения, эхо-метод) | ГОСТ 12503-75; ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 6.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (основной металл) (капиллярный цветной метод) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 6.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (основной металл) (магнитопорошковый) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 6.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (основной металл) (измерение твёрдости) | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) |  |  |
| 7.1** | Технологическое оборудование ТЭС (сварные соединения корпусов цилиндров турбины, клапанов) | 24.10/32.115 | Оптический метод (сварные соединения) (визуальный метод, внешний осмотр и изменения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98 | проезд Энергостроителей, 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 7.2** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (сварные соединения) (ультразвуковой метод отражённого излучения, эхо-метод) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 7.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (сварные соединения) (капиллярный цветной метод) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 7.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (сварные соединения) (магнитопорошковый) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 7.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (сварные соединения) (измерение твёрдости) | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) раздел 7; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) |  |  |
| 8.1** | Технологическое оборудование ТЭС (фасонные детали, шпильки, корпуса задвижек и клапанов, ротора турбины и генератора, диски и лопатки турбин, бандажные кольца ротора генератора, корпуса цилиндров турбины, лопатки вентилятора ротора генератора) (основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (основной металл) (визуальный метод, внешний осмотр и изменения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 23479-79 | проезд Энергостроителей, 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 8.2** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод ультразвуковая толщинометрия (основной металл) (ультразвуковой метод отражённого излучения, эхо-метод) | ГОСТ 12503-75; ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 8.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (основной металл) (капиллярный цветной метод) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 8.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (основной металл) (магнитопорошковый) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 8.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (основной металл) (измерение твёрдости) | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) |  |  |
| 9.1** | Технологические трубопроводы (мазутопроводы маслопроводы) (сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (сварные соединения) (визуальный метод, внешний осмотр и изменения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98 | проезд Энергостроителей, 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 9.2** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (сварные соединения) (ультразвуковой метод отражённого излучения, эхо-метод) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 9.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (сварные соединения) (капиллярный цветной метод) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 9.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (сварные соединения) (магнитопорошковый) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 9.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (сварные соединения) (измерение твёрдости) | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) раздел 7; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) |  |  |
| 10.1** | Технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы) (основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (основной металл) (визуальный метод, внешний осмотр и изменения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 23479-79 | проезд Энергостроителей, 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 10.2** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод ультразвуковая толщинометрия (основной металл) (ультразвуковой метод отражённого излучения, эхо-метод) | ГОСТ 12503-75; ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 10.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (основной металл) (капиллярный цветной метод) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 10.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (основной металл) (магнитопорошковый) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 10.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (основной металл) (измерение твёрдости) | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) |  |  |
| 11.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления: - с избы-точным давлением природного газа до 1,2 МПа; - газопроводы и газовое оборудование ТЭЦ; -газорегуляторные пункты (сварные соединения). | 24.10/32.115 | Оптический метод (сварные соединения) (визуальный метод, внешний осмотр и изменения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98 | проезд Энергостроителей, 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 11.2** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (сварные соединения) (ультразвуковой метод отражённого излучения, эхо-метод) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 11.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (сварные соединения) (капиллярный цветной метод) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 11.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (сварные соединения) (магнитопорошковый) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 11.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (сварные соединения) (измерение твёрдости) | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) раздел 7; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) |  |  |
| 12.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления: - с избы-точным давлением природного газа до 1,2 МПа; - газопроводы и газовое оборудование ТЭЦ; -газорегуляторные пункты (основной металл). | 24.10/32.115 | Оптический метод (основной металл) (визуальный метод, внешний осмотр и изменения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 23479-79 | проезд Энергостроителей, 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 12.2** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод ультразвуковая толщинометрия (основной металл) (ультразвуковой метод отражённого излучения, эхо-метод) | ГОСТ 12503-75; ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 12.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (основной металл) (капиллярный цветной метод) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 12.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (основной металл) (магнитопорошковый) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 12.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (основной металл) (измерение твёрдости) | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) |  |  |