Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0357 от 30.09.1996 на бланке № на 4 листах редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 02 июня 2023 года

испытательной лаборатории Завода железобетонных конструкций Открытого акционерного общества «Гроднопромстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| участок №1 – г. Гродно, Скидельское шоссе, 18 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Бетоны конструкцион-ные тяжелые и легкие | 23.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1544-2005 СТБ 1187-2020 СТБ 2221-2020 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 10180-2012 |
| 2.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 2.3* |  | 23.61/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 2.5* | Бетоны конструкцион-ные тяжелые и легкие | 23.61/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1544-2005 СТБ 1187-2020 СТБ 2221-2020 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10060.0 -95 ГОСТ 10060.1 -95 ГОСТ 10060.2 -95 СТБ 1152-99 |
| 2.6 ** |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемо-сть ускоренным методом |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |
| 2.7* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 2.9* |  | 23.61/29.151 | Водопоглащение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 2.10* |  | 23.61/29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 13087- 2018 |
| 4.1 *** | Растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 5802-86 п.1.6 СТБ 1307-2012 п.7.1 |
| 4.2* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 4.3* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 п.7 |
| 4.5* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-86 п.9 |
| 4.6* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п.10 СТБ 1307-2012 п. 7.8 ГОСТ 10060.2-95 |

| 5.1 *** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267- 93 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 5.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 5.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 5.5* |  | 08.12/29.061 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
| 5.6* |  | 08.12/29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 5.7* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1, п.4.17.2 |
| 5.8* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |
| 5.9* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 5.10* |  | 08.12/29.121 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
| 7.1 *** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 7.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 7.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.1, п.5.3 |
| 7.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 7.5* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 7.6* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 8.1 *** | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. | 25.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 2174-2011 ГОСТ 23279- 2012 ГОСТ 10922-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 2174-2011 п.6.9 ГОСТ 10922-2012 п. 6.17, п. 6.26 |
| 8.2 ** |  | 25.11/29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.6 ГОСТ 10922-2012 п. 7.1- п. 7.9 СТБ 2174-2011 п.7.2, п.7.3, п.7.7 |
| 8.3 ** |  | 25.11/29.061 | Отклонение от плоскости наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий |  | СТБ 2174-2011 п.7.4, ГОСТ 10922-2012 п. 7.5 |
| 8.4 ** |  | 25.11/29.061 | Отклонения от перпендикулярности анкерных стержней |  | ГОСТ 10922-2012 п. 7.6 |
| 8.5 ** |  | 25.11/29.061 | Отклонение от соосности стержней арматуры в стыковых соединениях |  | СТБ 2174-2011 п.7.6 ГОСТ 10922-2012 п. 7.7 |
| 8.6 ** | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арма-туры и заклад-ных изделий железобетонных конструкций. | 25.11/29.061 | Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях | СТБ 2174-2011 ГОСТ 23279- 2012 ГОСТ 10922-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 2174-2011 п.7.8 ГОСТ 10922-2012 п. 7.9 |
| 8.7* |  | 25.11/29.121 | Временное сопротивление на разрыв (среднее значение предела прочности стыковых, тавровых, нахлесточных и крестообразных соединений) |  | ГОСТ 12004-81 п.3.5 ГОСТ 10922-2012 п. 7.10 СТБ 2174-2011 п. 7.10 |
| 9.1 *** | Арматура для изготовления железобетон-ных конструкций. | 25.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1341-2009 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ГОСТ 5781-82 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1341-2009 п.6.4 СТБ 1704-2012 п.6.7 СТБ 1706-2006 п.6.5 |
| 9.1 *** |  | 25.11/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1341-2009 п.6.4 СТБ 1704-2012 п.6.7 СТБ 1706-2006 п.6.5 |
| 9.2 ** |  | 25.11/29.061 | Диаметр арматуры |  | ГОСТ 26877-2008 п. 5.5 ГОСТ 26433.1-89 п.6 СТБ ISO 15630-1-2009 п.10 |
| 9.3* |  | 25.11/29.121 | Предел текучести арматуры |  | ГОСТ 12004-81 п.3.6 |
| 9.4* |  | 25.11/29.121 | Временное сопротивление разрыву арматуры |  | ГОСТ 12004-81 п.3.5 |
| 9.5* |  | 25.11/29.061 | Относительное удлинение арматуры |  | ГОСТ 12004-81 п.3.1 |
| 10.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. | 23.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 13015.1-81 |
| 10.2 *** |  | 23.61/29.061 | Отклонение от линейных размеров |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, п.1.1.1. б |
| 10.3 *** |  | 23.61/29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение1, п.3.1. |
| 10.4 *** |  | 23.61/29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, п.3.2. |
| 10.5 *** |  | 23.61/11.116 | Категория бетонной поверхности |  | ГОСТ 13015.0-83 п.13.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 прил.1 п. 1.5 |

| 10.6 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. | 23.61/29.061 | Ширина раскрытия трещин | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 13015.0-83 п.13.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 прил.1 п. 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.7 *** |  | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона |  | ГОСТ 22904-93 п.12.2 |
| 17.1** | Сварные соединения | 25.11/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14098-2014 СН 1.03.01-2019 СТБ 2089-2010 СТБ 2174-2011 | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 СТБ 2174-2011 п. 7.9 |
| 18.1** | Основной металл | 25.11/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14098-2014 СН 1.03.01-2019 СТБ 2089-2010 СТБ 2174-2011 | ГОСТ 23479-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |