ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути Щебень кубовидный из плотных горных пород. Щебень шлаковый для дорожного строительства Щебень из дробленого бетона и железобетона Щебень и гравий из горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7392-2014 п. 6.3-6.7; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 7392-2014 п. 7.2, п. 7.5; ГОСТ 8267-93 п. 4.2.2; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |  |  |
| 1.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.5.1, п. 4.5.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1, п. 4.5.3; СТБ 2318-2025 п. 6.4 |  |  |
| 1.4* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 7392-2014 п. 7.3; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.6; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 |  |  |
| 1.5* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 7392-2014 п. 7.6; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.7; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 |  |  |
| 1.6* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.16; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17 |  |  |
| 1.7* |  | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.18; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |  |  |
| 1.8* |  | 08.12/29.121 | Дробимость (марка по дробимости) | ГОСТ 8267-93 п. 4.4.2; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |  |  |
| 1.9* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 7392-2014 п. 7.4; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.9; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |  |  |
| 1.10* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность (пикнометрический метод) | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.14; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15.1 |  |  |
| 1.11* |  |  | Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня (гравия) | ГОСТ 7392-2014 п. 7.10; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.15; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.16 |  |  |
| 1.12* |  | 08.12/29.061 | Содержание зерен кубовидной формы | СТБ 1311-2002 п. 7.5 |  |  |
| 1.13* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 7392-2014 п. 7.11; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.11; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12 |  |  |
| 2.1* | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор | ГОСТ 23735-2014 п. 5.7; ГОСТ 8267-93 п. 5.7-5.10; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав смеси песчано-гравийной | ГОСТ 23735-2014 п. 6.1, п. 6.5, п. 6.7; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |  |  |
| 2.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц смеси песчано-гравийной | ГОСТ 23735-2014 п. 6.2; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.5.1, п. 4.5.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1, п. 4.5.3; ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |  |  |
| 2.4* |  |  | Содержание глины в комках смеси песчано-гравийной | ГОСТ 23735-2014 п. 6.2; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.6; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6; ГОСТ 8735-88 п. 4 |  |  |
| 2.5* |  | 08.12/29.061 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы смеси песчано-гравийной | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.7; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 |  |  |
| 2.6* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность и пустотность смеси песчано-гравийной | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.16; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17 |  |  |
| 2.7* |  | 08.12/29.040 | Влажность смеси песчано-гравийной | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.18; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |  |  |
| 2.8* |  | 08.12/29.121 | Дробимость щебня (гравия) смеси песчано-гравийной | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |  |  |
| 2.9* |  |  | Содержание зерен слабых пород смеси песчано-гравийной | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.9; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |  |  |
| 2.10* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность (пикнометрический метод) смеси песчано-гравийной | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.14; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15.1 |  |  |
| 2.11* |  |  | Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня (гравия) смеси песчано-гравийной | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.15; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.16 |  |  |
| 2.12* |  | 08.12/29.061 | Содержание глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п. 14 |  |  |
| 2.13* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость смеси песчано-гравийной | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.11; ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |  |
| 3.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов Смеси щебеночные оптимального гранулометрического состава для покрытий и оснований дорожных одежд автомобильных дорог и аэродромов. Песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав готовой смеси | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; ГОСТ 8735-88 п. 3; СТБ 2318-2025 п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3 |  |  |
| 3.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц готовой смеси | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.5.1,; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1,4.5.3; ГОСТ 8735-88 п. 5.3; СТБ 2318-2025 п. 6.4 |  |  |
| 3.6* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность и пустотность. | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.16; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17; СТБ 2318-2025 п. 6.8 |  |  |
| 3.7* |  | 08.12/35.060 | Влажность. | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.18; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |  |  |
| 3.8* |  | 08.12/29.121 | Дробимость щебня (гравия). | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |  |  |
| 3.9* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.9; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |  |  |
| 3.10* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность (пикнометрический метод) | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.14; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15.1 |  |  |
| 3.11* |  |  | Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.15; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.16 |  |  |
| 3.14* |  | 08.12/29.061 | Содержание глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п. 14 |  |  |
| 3.15* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.11; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12 |  |  |
| 4.1** | Песок для строительных работ Песок шлаковый для дорожного строительства Песок из дробленого бетона и железобетона | 08.12/42.000 | Отбор проб песка | ГОСТ 8735-88 п. 2; ГОСТ 8736-2014 п. 5.6 - п. 5.11; ГОСТ 8736-2025 п. 5.6 - п. 5.11 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав, модуль крупности | ГОСТ 23735-2014 п. 6.8; ГОСТ 8735-88 п. 3 |  |  |
| 4.3* |  |  | Содержание глины в комках в песке | ГОСТ 23735-2014 п. 6.8; ГОСТ 8735-88 п. 4 |  |  |
| 4.4* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность песка | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |  |  |
| 4.5* |  | 08.12/29.040 | Влажность. | ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |  |
| 4.6* |  |  | Истинная плотность (пикнометрический метод). | ГОСТ 8735-88 п. 8 |  |  |
| 4.7* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц.. | ГОСТ 23735-2014 п. 6.8; ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |  |  |
| 4.8* |  |  | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п. 6, п. 8 |  |  |
| 4.9* |  | 08.12/29.061 | Содержание глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п. 14 |  |  |
| 5.1** | Грунт | 08.12/42.000 | Отбор проб (за исключением грунтов из инженерно – геологических скважин) | ГОСТ 12071-2014; ГОСТ 5180-2015 п. 4 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 5.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 |  |  |
| 5.3** |  | 08.12/29.119 | Плотность методом режущего кольца (за исключением мерзлых грунтов); плотность сухого грунта расчетным методом | ГОСТ 5180-2015 п. 9, п. 12 |  |  |
| 5.4* |  | 08.12/29.144 | Влажность на границе текучести и влажность на границе раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п. 7, п. 8 |  |  |
| 5.5* |  |  | Показатель пластичности (число пластичности) | ГОСТ 5180-2015 п. 7, п. 8; СП 5.01.04-2025 п. 5 |  |  |
| 5.6* |  | 08.12/29.119 | Максимальная плотность и оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016 |  |  |
| 5.7* |  | 08.12/29.040 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов | ГОСТ 25584-2023 п. 6, п. 8 |  |  |
| 5.8* |  |  | Влажность.. | ГОСТ 5180-2015 п. 5 |  |  |
| 5.9* |  | 08.12/29.119 | Плотность частиц грунта (пикнометрический метод) | ГОСТ 5180-2015 п. 13 |  |  |
| 5.10** |  | 08.12/38.000 | Степень (коэффициент) уплотнения грунта (метод динамического зондирования) | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 |  |  |
| 6.1* | Битумы нефтяные дорожные вязкие Битумы нефтяные для верхнего слоя дорожного покрытия Битумы модифицированные дорожные Битумы нефтяные дорожные жидкие | 19.20/29.049 | Глубина проника-ия иглы при 25ºС, 0ºС | ГОСТ 11501-78 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 6.2* |  | 19.20/29.165 | Растяжимость при 25ºС, 0ºС | ГОСТ 11505-75 |  |  |
| 6.3* |  | 19.20/29.127 | Температура раз-мягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73 |  |  |
| 6.4* |  | 19.20/26.080 | Пассивное сцепление битума | ГОСТ 11508-74 метод А |  |  |
| 7.1** | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон для защитных слоев покрытий автомобильных дорог. Смеси асфальтобетонные горячие литые и литой асфальтобетон Смеси асфальтобетонные вибролитые и вибролитой асфальтобетон Смеси асфальтобетонные холодные, литые для устройства защитных слоев Щебень черный | 42.11/42.000 | Изготовление образцов и отбор проб | СТБ 1115-2013 п. 4 - п. 7; СТБ 1257-2012 п. 8.5, п. 8.6; СТБ 1535-2017 п. 7.3, п. 8.4, п. 8.5; СТБ 2074-2017 п. 7.3, п. 8.1, п. 8.5 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 7.2** |  | 42.11/29.061 | Толщина слоя керна (вырубки) | СТБ 1115-2013 п. 4.4 |  |  |
| 7.3* |  | 42.11/29.040 | Средняя плотность | СТБ 1115-2013 п. 8.1 |  |  |
| 7.4* |  |  | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п. 8.2 |  |  |
| 7.5* |  |  | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона (расчетный метод) | СТБ 1115-2013 п. 8.3 |  |  |
| 7.6* |  |  | Истинная плотность смеси и асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п. 8.4 |  |  |
| 7.7* |  |  | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п. 8.5 |  |  |
| 7.8* |  |  | Остаточная пористость | СТБ 1115-2013 п. 8.6 |  |  |
| 7.9* |  |  | Водонасыщение | СТБ 1115-2013 п. 8.7 |  |  |
| 7.10* |  |  | Набухание | СТБ 1115-2013 п. 8.8 |  |  |
| 7.11* |  | 42.11/29.121 | Предел прочности при сжатии | СТБ 1115-2013 п. 8.9 |  |  |
| 7.12* |  |  | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0ºС | СТБ 1115-2013 п. 8.10 |  |  |
| 7.13* |  |  | Предел прочности при сдвиге при температуре 50ºС | СТБ 1115-2013 п. 8.11 |  |  |
| 7.14* |  |  | Коэффициент морозостойкости | СТБ 1115-2013 п. 8.15 |  |  |
| 7.15* |  |  | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1115-2013 п. 8.16 |  |  |
| 7.16* |  | 42.11/08.164 | Состав асфальтобе-тонной смеси: -содержание вяжу-щего методом вы-жигания; -содержание вяжу-щего расчетным методом; -зерновой состав минеральной части методом А, -зерновой состав минеральной части методом Б | СТБ 1115-2013 п. 8.17.4 - п. 8.17.7 |  |  |
| 7.17* |  | 42.11/26.080 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части | СТБ 1115-2013 п. 8.18 |  |  |
| 7.18* |  | 42.11/29.119 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях | СТБ 1115-2013 п. 8.20 |  |  |
| 7.19* |  | 42.11/29.144 | Стекание вяжущего | СТБ 1115-2013 п. 8.21 |  |  |
| 7.20* |  | 42.11/29.127 | Глубина вдавливания штампа при температуре 40 ºС | СТБ 1257-2012 п. 8.2 приложение Б, п. 8.5 приложение В |  |  |
| 8.1* | Порошок минеральный | 23.52/29.040 | Зерновой состав мп | ГОСТ 16557-2005 п. 7.2 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 8.2* |  | 23.52/29.119 | Истинная плотность мп | ГОСТ 16557-2005 п. 7.3 |  |  |
| 8.3* |  |  | Плотность в уплотненном состоянии | ГОСТ 16557-2005 п. 7.4 |  |  |
| 8.4* |  |  | Пористость | ГОСТ 16557-2005 п. 7.5 |  |  |
| 8.5* |  | 23.52/29.040 | Показатель битумоемкости | ГОСТ 16557-2005 п. 7.8 |  |  |
| 8.6* |  | 23.52/35.060 | Влажность | ГОСТ 16557-2005 п. 7.10 |  |  |
| 9.1** | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.99/42.000 | Отбор проб пгм | СТБ 1158-2013 п. 8.2 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 9.2* |  | 08.99/29.040 | Содержание зерен противогололедного материала | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; СТБ 1158-2013 п. 8.4 |  |  |
| 9.3* |  |  | Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц | СТБ 1158-2013 п. 8.5 |  |  |
| 9.4* |  | 08.99/26.095 | Слеживаемость | СТБ 1158-2013 п. 8.6 |  |  |
| 9.5* |  | 08.99/26.045 | Защитный эффект против коррозии стали | СТБ 1158-2013 п. 8.7 |  |  |
| 9.6* |  | 08.99/29.128 | Плавящая способность противогололедного материала | СТБ 1158-2013 п. 8.8 |  |  |
| 10.1** | Горизонтальная дорожная разметка | 42.11/42.000 | Отбор проб разметка | ТКП 452-2018 (33200) п. 5.4.6 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 10.2* |  | 42.11/29.061 | Равномерность распределения краски по ширине линии разметки | ТКП 452-2018 (33200) приложение В |  |  |
| 10.3** |  |  | Толщина слоя несформированного разметочного материала | СТБ 1520-2023 приложение В |  |  |
| 10.4* |  |  | Геометрические параметры (длина, ширина) | СТБ 1566-2005 п. 13 |  |  |
| 11.1** | Смеси бетонные | 23.64/42.000 | Отбор проб смесей бетонных | СТБ 1545-2005 п. 4 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 11.2** |  | 23.64/29.061 | Удобоукладываемость (консистенция) по показателям подвижности: - осадка конуса (для бетонной смеси с заполнителем крупностью зерен до 40 мм); - диаметр растекания конуса | СТБ 1545-2005 п. 5.2, п. 5.3 |  |  |
| 11.3** |  | 23.64/35.065 | Температура | СТБ 1545-2005 п. 9 |  |  |
| 12.1** | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 42.11/42.000 | Отбор проб а/г | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2; СТБ 1705-2015 п. 7.7 - п. 7.10 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 12.2* |  | 42.11/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |  |  |
| 12.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.5.1, п. 4.5.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1, п. 4.5.3 |  |  |
| 12.4* |  | 42.11/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.16; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1 |  |  |
| 12.5* |  | 42.11/08.164 | Состав асфальтогранулята: -содержание вяжущего методом выжигания; Содержание вяжущего расчетным методом; -зерновой состав минеральной части методом А; - зерновой состав минеральной части методом Б | СТБ 1115-2013 п. 8.17.4 - п. 8.17.7 |  |  |
| 13.1** | Металлические конструкции | 25.11/32.089 | Толщина лакокрасочных покрытий | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п. 6.2.1 - п. 6.2.4; ГОСТ 9.307-2021 п. 8.2.1; ГОСТ 9.916-2023 п. 6.1, п. 6.2.4 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 14.1** | Смеси органоминеральные складируемые ремонтные, эмульсионно-минеральные смеси | 42.11/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1115-2013 п. 4. 6; СТБ 2175-2025 п. 9.1, п. 9.2 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 14.2* |  | 42.11/08.164 | Содержание органического вяжущего и зернового состава минеральной части | СТБ 1115-2013 п. 8.17.4 - п. 8.17.7; СТБ 2175-2025 п. 9.8; ТКП 306-2011 (02191) п. 8.8 |  |  |
| 14.3* |  | 42.11/29.040 | Водонасыщение. | СТБ 1115-2013 п. 8.7; СТБ 2175-2025 п. 9.3; ТКП 306-2011 (02191) п. 6.5 |  |  |
| 14.4* |  |  | Набухание. | СТБ 1115-2013 п. 8.8; СТБ 2175-2025 п. 9.4; ТКП 306-2011 (02191) п. 6.5 |  |  |
| 14.5* |  | 42.11/29.121 | Предел прочности при сжатии. | СТБ 1115-2013 п. 8.9; СТБ 2175-2025 п. 9.6; ТКП 306-2011 (02191) п. 6.5 |  |  |
| 14.7* |  |  | Коэффициент водостойкости (в т.ч. при длительном водонасыщении) | СТБ 1115-2013 п. 8.16; ТКП 306-2011 (02191) п. 6.6 |  |  |
| 14.8* |  |  | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде. | СТБ 1115-2013 п. 8.16; СТБ 2175-2025 п. 9.7 |  |  |
| 14.10* |  | 42.11/26.095 | Слеживаемость. | СТБ 1115-2013 п. 8.19; СТБ 2175-2025 п. 9.5 |  |  |
| 15.1* | Эмульсии битумные катионные дорожные | 19.20/08.055 | Содержание остаточного вяжущего | СТБ 1245-2024 п. 9.1 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 15.2* |  | 19.20/29.128 | Коэффициент распада | СТБ 1245-2024 п. 9.4 |  |  |
| 15.3* |  | 19.20/26.080 | Адгезия к щебню | ГОСТ 11508-74 метод А; СТБ 1245-2024 п. 9.8 |  |  |
| 16.1** | Автомобильные дороги | 42.11/29.061 | Шероховатость покрытия по методу «песчаного пятна» | СТБ 1566-2005 п. 8 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 17.1** | Бетоны кон-струкционные тяжелые Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | 23.63/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов бетона | ГОСТ 10180-2012 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |
| 17.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018 |  |  |
| 17.3* |  | 23.63/29.119 | Плотность образцов правильной формы | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 17.4* |  | 23.63/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 |  |  |
| 18.1* | Бетоны конструкций мостовых сооружений | 23.61/08.149 | Содержание хлоридов | СТБ 1481-2011 | пер. Домашевский, 11, 101-103, 23-1, 220036, г. Минск |  |