ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* | Унитазы керамические | 23.42/11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п. 1.5 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 1.3* |  | 23.42/29.061 | Отклонения размеров | ГОСТ 13449-82 п.1.1 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 1.4* |  | 23.42/29.061 | Деформация (коробление) | ГОСТ 13449-82 п.1.3, п.1.4 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 1.5* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.2.1, п. 2.2 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 1.6* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.5 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 1.7* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость изделий | ГОСТ 13449-82 п.6 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 1.8* |  | 23.42/39.000 | Функциональные свойства | ГОСТ 13449-82 п.п. 7.2 – 7.7 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 1.9* |  | 23.42/29.121 | Механическая прочность | ГОСТ 13449-82 п.3 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 1.10* |  | 23.42/11.116 | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п.1.8 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 1.11* |  | 23.42/11.116 | Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 1.12* | Унитазы керамические | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.4.2 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 3.2* | Бачки смывные керамические | 23.42/11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п.1.5 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 3.3* |  | 23.42/29.061 | Отклонения размеров | ГОСТ 13449-82 п. 1.1 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 3.4* |  | 23.42/29.061 | Деформация (коробление) | ГОСТ 13449-82 п. 1.4 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 3.5* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.2.1, п.2.2 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 3.6* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.5 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 3.7* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость изделий | ГОСТ 13449-82 п.6 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 3.9* |  | 23.42/39.000 | Полезный объем бачка | ГОСТ 21485-2016 п.13.2 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 3.10* |  | 23.42/39.000 | Максимальное время заполнения бачка водой | ГОСТ 21485-2016 п.13.5 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 3.11* |  | 23.42/11.116 | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п.1.8 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 3.12* |  | 23.42/11.116 | Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 3.13* |  | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.4.2 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 4.2* | Умывальники керамические | 23.42/11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п.1.5 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 4.3* |  | 23.42/29.061 | Отклонения размеров | ГОСТ 13449-82 п. 1.1 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 4.4* |  | 23.42/29.061 | Деформация (коробление) | ГОСТ 13449-82 п.п.1.2;1.4 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 4.5* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.2.1, п.2.2 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 4.6* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.5 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 4.7* | Умывальники керамические | 23.42/26.080 | Термическая стойкость изделий | ГОСТ 13449-82 п.6 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 4.8* |  | 23.42/11.116 | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п. 1.8 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 4.9* |  | 23.42/11.116 | Сквозные трещины, холодный треск, цек | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 4.10* |  | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.4.2 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 4.11* |  | 23.42/29.121 | Механическая прочность | ГОСТ 13449-82 п.3 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 5.2* | Пьедесталы керамические | 23.42/11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п. 1.5 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 5.3* |  | 23.42/29.061 | Отклонения размеров | ГОСТ 13449-82 п.1.1 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 5.4* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.2.1, п.2.2 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 5.5* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.5 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 5.6* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость изделий | ГОСТ 13449-82 п.6 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 5.7* |  | 23.42/11.116 | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п.1.8 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 5.8* |  | 23.42/11.116 | Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 5.9* |  | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.4.2 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 6.2* | Биде керамические | 23.42/11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п. 1.5 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 6.3* |  | 23.42/29.061 | Отклонения размеров | ГОСТ 13449-82 п.1.1 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 6.4* |  | 23.42/29.061 | Деформация (коробление) | ГОСТ 13449-82 п.1.3, п.1.4 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 6.5* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.2.1, п.2.2 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 6.6* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.5 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 6.7 | Биде керамические | 23.42/11.116 | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п.1.8 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 6.8* |  | 23.42/11.116 | Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек | ГОСТ 13449-82 п.1.6; п.1.7 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 6.9* |  | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.4.2 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 6.10* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость изделий | ГОСТ 13449-82 п.6 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 6.11* |  | 23.42/29.121 | Механическая прочность | ГОСТ 13449-82 п.3 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 7.2* | Писсуары керамические | 23.42/11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п.1.5 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 7.3* |  | 23.42/29.061 | Отклонения размеров | ГОСТ 13449-82 п. 1.1 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 7.4* |  | 23.42/29.061 | Деформация (коробление) | ГОСТ 13449-82 п.1.4 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 7.5* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.2.1, п.2.2 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 7.6* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.5 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 7.7* |  | 23.42/11.116 | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п.1.8 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 7.8* |  | 23.42/11.116 | Сквозные трещины, посечки | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 7.9* |  | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.4.2 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 7.10* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость изделий | ГОСТ 13449-82 п.6 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 8.1* | Наполнительная арматура | 23.42/39.000 | Прочность и герметичность деталей | ГОСТ 21485-2016 п.13.8 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 8.2* |  | 23.42/39.000 | Возможность свободного перемещения подвижных деталей | ГОСТ 21485-2016 п.13.18 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 8.3* | Наполнительная арматура | 23.42/39.000 | Отсутствие наружных брызг из наполнительной арматуры | ГОСТ 21485-2016 п.13.19 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 9.1* | Спускная арматура | 23.42/39.000 | Возможность свободного перемещения подвижных деталей | ГОСТ 21485-2016 п.13.18 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |
| 9.2* |  | 23.42/39.000 | Герметичность запирания спускного отверстия, герметичность уплотнительного узла корпуса спускной арматуры в месте его установки на дно бачка | ГОСТ 21485-2016 п.13.7 | ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |