ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -гибы трубопроводов | 24.10/33.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 | ул. Омельянюка, 14, 220021, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 1.3* |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 1.4* |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.5* |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 1.6* |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | АМИ.МН 0005-2021 |  |  |
| 2.1* | Резервуары для хранения жидкого топлива и горячей воды, нефти и нефтепродуктов | 24.10/33.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 | ул. Омельянюка, 14, 220021, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 2.3* |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 2.4* |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.5* |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 2.6* |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | АМИ.МН 0005-2021 |  |  |
| 3.1* | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/33.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 | ул. Омельянюка, 14, 220021, г. Минск |  |
| 3.2* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 3.3* |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 3.4* |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.5* |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 3.6* |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | АМИ.МН 0005-2021 |  |  |