ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Пленка полиэтиленовая | 22.22/29.121 | Статическая нагрузка при растяжении (пленка полиэтиленовая) | ГОСТ 10354-82 п. 5.6; ГОСТ 14236-81 | ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 005/2011 |
| 1.1* | Полотно геотекстильное для транспортного строительства, Полотно нетканое геотехническое с семенами многолетних трав, Полотно нетканое | 13.95/29.061 | длина (длина полотна) | ГОСТ 30548-97 пп. 4.3.1, 4.3.2; ГОСТ 3811-72 пп. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 приложение 4; СТБ 1030-2008 п. 7.2; СТБ 1104-2020 п.п. 7.2, 7.3; ТУ РБ 200187659.022-2001 | ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.2* |  |  | ширина (ширина полотна) | ГОСТ 30548-97 пп. 4.3.1, 4.3.3; ГОСТ 3811-72 пп. 4.4, 4.5 приложение 3; СТБ 1030-2008 п. 7.2; СТБ 1104-2020 пп. 7.2, 7.3 |  |  |
| 1.3* |  | 13.95/29.040 | поверхностная плотность (поверхностная плотность полотна) | ГОСТ 30548-97 п. 4.6; ГОСТ 3811-72 пп. 4.7, 5.4, приложение 5; ГОСТ Р 50277-92 (ИСО 9864-90); СТБ 1030-2008 п. 7.2; СТБ 1104-2020 пп. 7.2, 7.4 |  |  |
| 1.4* |  | 13.95/29.121 | прочность (прочность при растяжении полотна,; разрывная нагрузка,; разрывная сила) | ГОСТ 15902.3-79 р. 1, 2; ГОСТ 30548-97 п. 4.8; СТБ 1030-2008 п. 7.3; СТБ 1104-2020 пп. 7.2, 7.5 |  |  |
| 1.5* |  |  | относительное удлинение при разрыве (относительное удлинение при максимальной нагрузке ; удлинение при разрыве ) | ГОСТ 15902.3-79 р. 1, 2; ГОСТ 30548-97 п. 4.8; СТБ 1030-2008 п. 7.3; СТБ 1104-2020 п.п. 7.2, 7.5 |  |  |
| 1.6* |  | 13.95/29.040 | коэффициент вариации по массе (коэффициент вариации по массе ; неравнота по массе полотна) | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.13; ГОСТ 30548-97 п. 4.7; СТБ 1030-2008 п. 7.4; СТБ 1104-2020 пп. 7.2, 7.16 |  |  |
| 1.7* |  | 13.95/29.061 | толщина (толщина полотна ) | ГОСТ 12023-2003 (ИСО 5084-96); ГОСТ 30548-97 пп. 4.3.1, 4.3.4; ГОСТ Р 50276-92 (ИСО 9863-90) |  |  |
| 1.8* |  | 13.95/26.141 | коэффициент фильтрации (водопроницаемость в направлении , перпендикулярном к плоскости полотна; коэффициент фильтрации в направлении перпендикулярном к плоскости полотна ) | ГОСТ 25584-2023 п. 6; ГОСТ Р 52608-2006; СТБ 1030-2008 п. 7.5; СТБ 1104-2020 п. 7.12; СТБ ISO 11058-2009 |  |  |
| 1.9* |  |  | коэффициент фильтрации (коэффициент фильтрации в плоскости полотна при нагрузке 10 кПа ) | СТБ 1030-2008 п. 7.5; СТБ 1104-2020 п. 7.13 |  |  |
| 1.10* |  | 13.95/29.040 | норма высева семян (полотно нетканое геотекстильное с семенами многолетних трав) | СТБ 1030-2008 п. 7.7 |  |  |
| 1.11* | Полотно геотекстильное для транспортного строительства, Полотно нетканое геотекстильное с семенами многолетних трав, Полотно нетканое | 13.95/26.095 | испытание перфорации при динамической нагрузке, испытание падающим конусом (сопротивляемость местным повреждениям, прочность полотен на пробой) (прочность на пробой) | EN ISO 13433:2025; ГОСТ 32804-2014 (EN 13251:2000) приложение Л; СТБ 1104-2020 п.7.14 | ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.12* |  |  | Сила проталкивания, прочность полотен при статическом прокалывании, величина вытеснения проталкиванием (статическое прокалывание) | ISO 12236:2006; СТБ 1104-2020 п.7.15 |  |  |
| 2.1* ТР | Мешки из полимерных пленок. Пакеты из полимерных и комбинированных материалов | 22.22/29.121 | Статическая нагрузка при растяжении (мешки из полимерных пленок; пакеты из полимерных и комбинированных материалов) | ГОСТ 12302-2013 п. 9.5; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 32521-2013 | ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 005/2011 |
| 2.1* | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21/29.061 | средний наружный диаметр (трубы напорные из полиэтилена) | ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.3; ГОСТ ISO 3126-2023 п. 5. 3 | ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.2* ТР | Мешки из полимерных пленок. Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. | 22.22/26.141 | Герметичность сварных швов, пакетов (пакеты из полимерных и комбинированных материалов) | ГОСТ 12302-2013 п. 9.7 | ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 005/2011 |
| 2.2* | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21/29.061 | овальность (трубы напорные из полиэтилена) | ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.5; ГОСТ ISO 3126-2023 п. 5.4 | ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.3* |  |  | длина (длина трубы в бухтах; длина трубы в отрезках) | ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.6 |  |  |
| 2.4* |  |  | толщина (толщина стенки трубы напорные из полиэтилена) | ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.4; ГОСТ ISO 3126-2023 п. 5.2 |  |  |
| 2.5* |  | 22.21/29.121 | относительное удлинение при разрыве (относительное удлинение при разрыве трубы) | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 18599-2001 п. 8.4 |  |  |
| 2.6* |  | 22.21/29.061 | длина (изменение длины труб после прогрева) | ГОСТ 18599-2001 п. 8.5; ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023) р. 2 |  |  |
| 3.1* | Пленка полиэтиленовая | 22.22/29.061 | длина (длина) | ГОСТ 10354-82 п. 5.4 | ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.2* |  |  | ширина (ширина) | ГОСТ 10354-82 п. 5.3 |  |  |
| 3.3* |  |  | толщина (толщина пленка полиэтиленовая) | ГОСТ 10354-82 п. 5.2; ГОСТ 17035-86 метод А |  |  |
| 3.4* |  | 22.22/29.121 | прочность (прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве пленки) | ГОСТ 10354-82 п. 5.6; ГОСТ 14236-81 |  |  |
| 4.1* | Мешки из полимерных пленок. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов | 22.22/29.061 | размеры (размеры мешков, пакетов ) | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3; ГОСТ 32521-2013 пп. 8.3, 8.4; ТУ РБ 200187659.024-2001 п. 4.2 | ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 4.2* |  | 22.22/29.121 | прочность (прочность сварного шва мешков из полимерных пленок, пакетов) | ГОСТ 12302-2013 п. 9.5; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 32521-2013 п. 8.6 |  |  |
| 4.3* |  | 22.22/26.141 | герметичность (герметичность сварных швов пакетов, мешков) | ГОСТ 12302-2013 п. 9.7 |  |  |
| 5.1* | Полипропилен. Полиэтилен высокого давления. Полиэтилен низкого давления. | 20.16/29.144 | текучесть расплава (Полипропилен. Полиэтилен высокого давления. Полиэтилен низкого давления.) | ГОСТ 11645-2021; ГОСТ 16337-2022 п. 7.16; ГОСТ 16338-85 п. 5.9; ГОСТ 26996-86 п. 5.4 | ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 5.2* |  | 20.16/29.040 | массовая доля летучих веществ (Полипропилен. Полиэтилен высокого давления. Полиэтилен низкого давления.) | ГОСТ 16337-2022 п.7.14; ГОСТ 16338-85 п. 5.13; ГОСТ 26359-84; ГОСТ 26996-86 п. 5.9 |  |  |
| 6.1* | Решетка геотехническая полиэтиленовая «Белгеосот-Пинема» | 22.29/29.061 | толщина (толщина граней ячеек решетки геотехнической) | ГОСТ 26433.1-89 | ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 6.2* |  |  | высота решетки (высота решетки геотехнической) |  |  |  |
| 6.3* |  |  | длина (длина решетки геотехничекой) |  |  |  |
| 6.4* |  |  | ширина (ширина решетки геотехнической ) |  |  |  |
| 6.5* |  | 22.29/29.121 | прочность (максимальная нагрузка при испытании на растяжение) | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ТУ РБ 200187659.028-2003 п. 4.5 |  |  |
| 6.6* |  |  | относительное удлинение при разрыве (относительное удлинение при максимальной нагрузке решетки) |  |  |  |
| 6.7* |  |  | прочность (прочность сварного шва на отрыв) | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ТУ РБ 200187659.028-2003 п. 4.6 |  |  |