|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4923 |  |
|  | от 05.05.2017 |  |
|  | на бланке № _________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года отдела контроля качества открытого акционерного общества "Стройтрест №1"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Платонова, д. 1, 220005, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 2.1 *** | Смеси бетонные | 23.63 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035–96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545–2005 |
| 2.2 * |  | 23.63/ 29.144 | Удобоукладываемость (консистенция): - подвижность (осадка конуса и растекание конуса) |  | СТБ 1545–2005 п. 5 |
| 3.1 ** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544–2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180–2012 СТБ 2264–2012 (метод ударного импульса) ГОСТ 22690–2015 (метод ударного импульса, метод отрыва со скалыванием) |
| 3.2 * |  | 23.61/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1–2020 |
| 4.1*** | Грунты | 08.12/ 29.119 | Степень уплотнения грунта (коэффициент уплотнения) | СП 5.01.04-2025 | СТБ 1377–2003 СТБ 2176–2011 СТБ 1685–2006 п.п.5.7.2, 6.7.2 СП 1.03.14-2024 П. 5.6, 6.1.5, 7.5 СТБ 1349–2009 п. 5.6.1 СП 1.03.06-2023 п.п.7.1.2, 9.3.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева