Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5111

от 15.03.2019

на бланке №

на 2 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июля 2025 года

лаборатории по контролю качества готовой продукции

службы технического контроля

Открытого акционерного общества «Гродненский стеклозавод» филиал «Елизово»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Могилевская область,Осиповичский район,п.Елизово,ул.Калинина,6 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Тара стеклянная: -банки стеклянные -бутылки стеклянные | 23.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5717.1-2021 ГОСТ 32131-2021 ГОСТ 15844-2022 ГОСТ 32671-2020 | ГОСТ 5717.1-2021 п.6 ГОСТ 32131-2021 п.6 ГОСТ 15844-2022 п.6 ГОСТ 32671-2020 п.6 |
| 1.2* |  | 23.13/11.116 | Внешний вид, дефекты | ГОСТ 5717.1-2021 ГОСТ 5717.2-2003 ГОСТ 32131-2021 ГОСТ 10117.2-2001 ГОСТ 15844-2022 ГОСТ 32671-2020 ГОСТ 30288-95 ТНПА и др. документация | ГОСТ 5717.1-2021 п.7.1 ГОСТ 32131-2021 п.7.1 ГОСТ 15844-2022 п.7.1 ГОСТ 32671-2020 п.7.1 |
| 1.3* |  | 23.13/29.061 | Геометрические параметры и размеры |  | ГОСТ 32674-2014 п.7.1-7.5 ГОСТ 5717.1-2021 п.7.5 ГОСТ ISO 9885-2013 ГОСТ ISO 9009-2013 п.7.2 ГОСТ ISO 9008-2013 ГОСТ 15844-2022 п.7.5 ГОСТ 32671-2020 п.7.9 |
| 1.4* |  | 23.13/26.095 23.13/26.141 | Сопротивление внутреннему гидростатическо-му давлению |  | ГОСТ 13904-2019 СТБ ISO 7458-2009 |
| 1.5* |  | 23.13/26.080 | Термическая стойкость |  | ГОСТ 13903-2016 метод А СТБ ISO 7459-2009 п. 6.1 |
| 1.6* | Тара стеклянная: -банки стеклянные -бутылки стеклянные | 23.13/26.095 | Сопротивление усилию сжатия в направлении вертикальной оси корпуса тары | ГОСТ 5717.1-2021 ГОСТ 5717.2-2003 ГОСТ 32131-2021 ГОСТ 10117.2-2001 ГОСТ 15844-2022 ГОСТ 32671-2020 ГОСТ 30288-95 ТНПА и др. документация | СТБ ISO 8113-2009 ГОСТ 33203-2014 |
| 1.7* |  | 23.13/11.116 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 5717.1-2021 п.7.18 ГОСТ 15844-2022 п.7.18 ГОСТ 32671-2020 п.7.18 |
| 1.8* |  | 23.13/26.095 | Сопротивление ударной нагрузке |  | ГОСТ 34381–2017 |
| 1.9* |  | 23.13/26.141 | Водостойкость внутренней поверхности бутылки |  | ГОСТ 13905-2005 |
| 1.10* |  | 23.13/11.116 | Остаточное напряжение после отжига |  | ГОСТ 31292–2006 Метод А |
| 1.12* |  | 23.13/32.115 | Наличие покрытия |  | ГОСТ 32131–2021 п.7.14 ГОСТ 5717.1–2021 п.7.16 ГОСТ 15844-2022 п.7.16 |
| 2.1* | Стекло неорганическое | 23.13/26.141 | Водостойкость стекла | ГОСТ 5717.1-2021 ГОСТ 15844-2022 ГОСТ 32671-2020 ГОСТ 32131-2021 | ГОСТ 33202–2014 ГОСТ 33202–2023 ( ISO 719:2020) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева