ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Объекты и эксплуатируемые на них технические устройства оборудования, работающего под избыточным давлением | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | # ТКП 049–2007 (02300) # ТКП 050–2007 (02300) # ТКП 051–2007 (02300) # ТКП 052–2007 (02300) # ТКП 053–2007 (02300) # СП 1.03.02–2020 # СП 4.02.01–2020 # СТБ 1913–2008 # СТБ 2116–2010 СТБ EN 1708–1–2012 СТБ ЕН 1712–2004 СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 СТБ ЕН 12062–2004 СТБ EN 12517-1–2008 СТБ EN 12517-2–2013 СТБ ЕН 13480-4–2005 СТБ ЕН 13480-5–2005 СТБ EN 14015–2009 СТБ ISO 6520-1–2009 СТБ ISO 10042–2009 СТБ ISO 10675-1–2023 СТБ ISO 23277–2013 СТБ ISO 23278–2013 ГОСТ 949–73 ГОСТ 949–2023 ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 9731–79 ГОСТ 11533–75 ГОСТ 11534–75 ГОСТ 12247–80 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 14806–80 ГОСТ 16037–80 ГОСТ 23055–78 ГОСТ 23518–79 ГОСТ 34347–2017 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 ГОСТ ISO 11666–2024 # ГОСТ ISO 17635–2018 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 СТП 34.17.101 (РД 34.17.101, РТМ-1С-89) СТП 33240.17.309–10 СТП 33240.17.400–25 СТП 33240.17.401–25 СТП 33240.17.418–21 СТП 33240.17.429–18 СТП 09110.17.432–15 СТП 33240.26.510–21 СТП 33240.38.501–21 СТП 33240.38.502–25 СТП 33240.39.201–21 РД 34.17.415–96 ПОПБОРИД ПОПБООРИД Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.044 24.42/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 1.7** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 1.8** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 1.9** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 1.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 1.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 1.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 2.1** | Объекты и технические устройства котельных, в том числе передвижных транспортабельных и блочно-модульных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразные, жидкие и твёрдые виды топлива | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 24.44/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | # ТКП 052–2007 (02300) # СП 1.03.02–2020 # СП 4.02.01–2020 # СТБ 2116–2010 СТБ ЕН 1712–2004 СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 СТБ ЕН 12062–2004 СТБ EN 12517-1–2008 СТБ EN 12517-2–2013 СТБ ЕН 13480-4–2005 СТБ ЕН 13480-5–2005 СТБ ISO 6520-1–2009 СТБ ISO 10042–2009 СТБ ISO 10675-1–2023 СТБ ISO 23277–2013 СТБ ISO 23278–2013 ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 10617–83 ГОСТ 11533–75 ГОСТ 11534–75 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 14806–80 ГОСТ 16037–80 ГОСТ 23055–78 ГОСТ 23518–79 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 ГОСТ ISO 11666–2024 # ГОСТ ISO 17635–2018 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 СТП 34.17.101 (РД 34.17.101, РТМ-1С-89) СТП 09110.17.309–10 СТП 33240.17.418–21 СТП 33240.38.502–25 ПОПБК ПОПБОК Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 24.44/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.044 24.42/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 2.6** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 2.7** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 24.44/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 2.8** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 2.9** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 2.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 2.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 2.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 3.1** | Технические устройства, эксплуатируемые на объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своём составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | ТКП 45-3.05-166–2009 (02250) ТКП 45-3.05-167–2009 (02250) СТБ 2634–2023 СТБ EN 1708-1–2012 СТБ EN 1708-2–2013 СТБ ЕН 1712–2004 СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 СТБ ЕН 12062–2004 СТБ EN 12517-1–2008 СТБ EN 12517-2–2013 СТБ ЕН 13480-4–2005 СТБ ЕН 13480-5–2005 СТБ ISO 6520-1–2009 СТБ ISO 10042–2009 СТБ ISO 10675-1–2023 СТБ ISO 23277–2013 СТБ ISO 23278–2013 ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 11533–75 ГОСТ 11534–75 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 14806–80 ГОСТ 16037–80 ГОСТ 17032–2022 ГОСТ 23055–78 ГОСТ 23518–79 ГОСТ 31385–2023 ГОСТ 34347–2017 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 ГОСТ ISO 11666–2024 # ГОСТ ISO 17635–2018 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 ОМУ ПОПБЭТТ Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.044 24.42/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 3.6** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 3.7** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 3.8** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 3.9** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 3.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 3.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 3.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 4.1** | Объекты и эксплуатируемые на них технические устройства газораспределительной системы и газопотребления, на которых находятся или могут находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 МПа или сжиженный углеводородный газ с избыточным давлением до 1,6 МПа; газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и геоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции; газогорелочные устройства | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 24.44/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | СН 4.03.01–2019 СП 1.03.02–2020 СП 4.03.01–2020 СНиП 3.05.02–88 СТБ ЕН 1712–2004 СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 СТБ ЕН 12062–2004 СТБ EN 12517-1–2008 СТБ EN 12517-2–2013 СТБ ЕН 13480-4–2005 СТБ ЕН 13480-5–2005 СТБ ISO 6520-1–2009 СТБ ISO 10042–2009 СТБ ISO 10675-1–2023 СТБ ISO 23277–2013 СТБ ISO 23278–2013 ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 11533–75 ГОСТ 11534–75 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 14806–80 ГОСТ 16037–80 ГОСТ 21204–97 ГОСТ 23055–78 ГОСТ 23518–79 ГОСТ 25696–83 ГОСТ 29091–91 ГОСТ 34347–2017 ГОСТ EN 676–2016 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 ГОСТ ISO 11666–2024 ГОСТ ISO 17635–2018 ГОСТ ISO 22967-2015 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 СТП 33240.17.418–21 СТП 33240.17.431–18 ТУ 34-38-20189–94 ПОПБОГ Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 24.44/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.044 24.42/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 4.5** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 4.6** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 4.7** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 24.44/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 4.8** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 4.9** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 4.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 4.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 4.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 5.1** | Грузоподъёмные краны | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | # СТБ ЕН 1712–2004 # СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 # СТБ ЕН 12062–2004 # СТБ EN 12517-1–2008 # СТБ ISO 6520-1–2009 СТБ ISO 10675-1–2023 СТБ ISO 23277–2013 СТБ ISO 23278–2013 ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 11533–75 ГОСТ 11534–75 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 23055–78 ГОСТ 23518–79 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 ГОСТ ISO 11666–2024 # ГОСТ ISO 17635–2018 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 ПОПБГК ПОПБОГК МР Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 5.5** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 5.6** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 5.7** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 5.8** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 5.9** |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 5.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 5.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 5.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 6.1** | Объекты и эксплуатируемые на них технические устройства магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | # ТКП 038–2006 (02230) # ТКП 039–2006 (02230) # ТКП 45-5.04-172–2010 (02250) # СН 1.03.01–2019 # СТБ 2634–2023 # СТБ ЕН 1712–2004 # СТБ ЕН 1713–2005 # СТБ ЕН 1779–2004 # СТБ ЕН 12062–2004 # СТБ EN 12517-1–2008 # СТБ ISO 6520-1–2009 # СТБ ISO 10675-1–2023 # СТБ ISO 23277–2013 # СТБ ISO 23278–2013 # ГОСТ 5264–80 # ГОСТ 8713–79 # ГОСТ 11533–75 # ГОСТ 11534–75 # ГОСТ 14771–76 # ГОСТ 16037–80 # ГОСТ 23055–78 # ГОСТ 23518–79 # ГОСТ 31385–2023 # ГОСТ 34182–2017 # ГОСТ 34183–2017 # ГОСТ 34347–2017 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 ГОСТ ISO 11666–2024 # ГОСТ ISO 17635–2018 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 # ОМУ # Регламент Белоруснефть Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 6.4** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 6.5** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 6.6** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 6.7** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 6.8** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 6.9** |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 6.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 6.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 6.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 7.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов, воды и химических реагентов и эксплуатируемые на них технические устройства | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | # ТКП 45-5.04-172–2010 (02250) # СН 1.03.01–2019 СТБ 2634–2023 СТБ ЕН 1712–2004 СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 СТБ ЕН 12062–2004 СТБ EN 12517-1–2008 СТБ EN 12517-2–2013 СТБ EN 14015–2009 СТБ ISO 6520-1–2009 СТБ ISO 10042–2009 СТБ ISO 10675-1–2023 СТБ ISO 23277–2013 СТБ ISO 23278–2013 ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 11533–75 ГОСТ 11534–75 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 14806–80 ГОСТ 16037–80 ГОСТ 17032–2022 ГОСТ 23055–78 ГОСТ 23518–79 ГОСТ 31385–2023 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 ГОСТ ISO 11666–2024 # ГОСТ ISO 17635–2018 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 СТП 09110.23.511–08 СТП 09100.17017.072–2020 СТП 09100.17017.128–2015 ОМУ Регламент Белоруснефть Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 7.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 7.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 7.4** |  | 24.10/ 32.044 24.42/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 7.5** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 7.6** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 7.7** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 7.8** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 7.9** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 7.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 7.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 7.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 8.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, включая эксплуатируемые на них технические устройства | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | # ТКП 45-3.05-166–2009 (02250) # ТКП 45-3.05-167–2009 (02250) СТБ ЕН 1712–2004 СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 СТБ ЕН 12062–2004 СТБ EN 12517-1–2008 СТБ EN 12517-2–2013 СТБ ЕН 13480-4–2005 СТБ ЕН 13480-5–2005 СТБ ISO 6520-1–2009 СТБ ISO 10042–2009 СТБ ISO 10675-1–2023 СТБ ISO 23277–2013 СТБ ISO 23278–2013 ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 11533–75 ГОСТ 11534–75 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 14806–80 ГОСТ 16037–80 ГОСТ 23055–78 ГОСТ 23518–79 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 ГОСТ ISO 11666–2024 ГОСТ ISO 17635–2018 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 ПОПБЭТТ Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 8.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 8.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 8.4** |  | 24.10/ 32.044 24.42/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 8.5** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 8.6** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 8.7** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 24.44/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 8.8** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 8.9** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 8.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 8.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 8.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 9.1** | Металлоконструкции, в том числе металлические строительные несущие и ограждающие конструкции и изделия, мосты, лифты, подъёмники | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | # ТКП 45-5.04-121–2009 (02250) # СН 1.03.01–2019 # СП 1.03.08–2023 # СП 5.04.01–2021 СТБ 1565–2009 СТБ ЕН 1712–2004 СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 СТБ ЕН 12062–2004 СТБ EN 12517-1–2008 СТБ EN 12517-2–2013 СТБ ISO 6520-1–2009 СТБ ISO 10042–2009 СТБ ISO 10675-1–2023 СТБ ISO 23277–2013 СТБ ISO 23278–2013 ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 11533–75 ГОСТ 11534–75 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 14806–80 ГОСТ 16037–80 ГОСТ 23055–78 ГОСТ 23118–2019 ГОСТ 23518–79 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 ГОСТ ISO 11666–2024 ГОСТ ISO 17635–2018 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 ПОПБЛ Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 9.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 9.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 9.4** |  | 24.10/ 32.044 24.42/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 9.5** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 9.6** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 9.7** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 9.8** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 9.9** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 9.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 9.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 9.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 10.1** | Металлопродукция | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 24.44/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | # СТБ ЕН 1712–2004 # СТБ ЕН 1713–2005 # СТБ ЕН 1779–2004 # СТБ ЕН 12062–2004 # СТБ EN 12517-1–2008 # СТБ EN 12517-2–2013 # СТБ ISO 6520-1–2009 # СТБ ISO 10042–2009 # СТБ ISO 10675-1–2023 # СТБ ISO 23277–2013 # СТБ ISO 23278–2013 # ГОСТ 380–2005 # ГОСТ 535–2005 # ГОСТ 632–80 # ГОСТ 1050–2013 # ГОСТ 4543–2016 # ГОСТ 5264–80 # ГОСТ 5520–2017 # ГОСТ 5949–2018 # ГОСТ 8713–79 # ГОСТ 11533–75 # ГОСТ 11534–75 # ГОСТ 14771–76 # ГОСТ 14806–80 # ГОСТ 16037–80 # ГОСТ 23055–78 # ГОСТ 23518–79 # ГОСТ 23697–79 # ГОСТ 24030–80 # ГОСТ 25054–81 # ГОСТ 26131–84 # ГОСТ 27772–2021 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 ГОСТ ISO 11666–2024 ГОСТ ISO 17635–2018 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 10.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 24.44/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 10.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 10.4** |  | 24.10/ 32.044 24.42/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 10.5** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 10.6** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 10.7** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 10.8** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 10.9** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 10.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 10.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 10.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 11.1** | Цистерны, ёмкости, тара, предназначенные для перевозки грузов, в том числе железнодорожные цистерны и автоцистерны, и эксплуатируемые на них технические устройства | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | # СТБ EN 1708-1–2012 # СТБ EN 1708-2–2013 # СТБ ЕН 1712–2004 # СТБ ЕН 1713–2005 # СТБ ЕН 1779–2004 # СТБ ЕН 12062–2004 # СТБ EN 12517-1–2008 # СТБ EN 12517-2–2013 # СТБ ISO 6520-1–2009 # СТБ ISO 10042–2009 # СТБ ISO 10675-1–2023 # СТБ ISO 23277–2013 # СТБ ISO 23278–2013 # ГОСТ 5264–80 # ГОСТ 8713–79 # ГОСТ 11533–75 # ГОСТ 11534–75 # ГОСТ 14771–76 # ГОСТ 14806–80 # ГОСТ 16037–80 # ГОСТ 21561–2017 # ГОСТ 23055–78 # ГОСТ 23518–79 # ГОСТ 34347–2017 # ГОСТ EN 12972–2020 # ГОСТ EN 13082–2020 # ГОСТ EN 13094–2020 # ГОСТ EN 13308-2020 # ГОСТ EN 13314-2020 # ГОСТ EN 13316-2020 # ГОСТ EN 13317-2020 # ГОСТ EN 14025–2020 # ГОСТ EN 14432-2020 # ГОСТ EN 14433-2020 # ГОСТ EN 14595-2020 # ГОСТ EN 14596-2020 # ГОСТ ISO 5817–2019 # ГОСТ ISO 6157-1–2015 # ГОСТ ISO 6157-2–2015 # ГОСТ ISO 11666–2024 # ГОСТ ISO 17635–2018 # ГОСТ ISO 23277–2023 # ГОСТ ISO 23278–2023 # ДОПОГ # ПОПБОРИД # ПОПБООРИД # ПОБПОГАТ ПОБПОГОП Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 11.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 11.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 11.4** |  | 24.10/ 32.044 24.42/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 11.5** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 11.6** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 11.7** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 11.8** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 11.9** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 11.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 11.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 11.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 12.1** | Объекты металлургических и литейных производств и эксплуатируемые на них технические устройства | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | # СТБ 1857–2009 # СТБ ЕН 1712–2004 # СТБ ЕН 1713–2005 # СТБ ЕН 1779–2004 # СТБ ЕН 12062–2004 # СТБ EN 12517-1–2008 # СТБ ISO 6520-1–2009 # СТБ ISO 10675-1–2023 # СТБ ISO 23277–2013 # СТБ ISO 23278–2013 # ГОСТ 5264–80 # ГОСТ 8713–79 # ГОСТ 11533–75 # ГОСТ 11534–75 # ГОСТ 14771–76 # ГОСТ 16037–80 # ГОСТ 23055–78 # ГОСТ 23518–79 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 ГОСТ ISO 11666–2024 ГОСТ ISO 17635–2018 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 # ПОПБЛит Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 12.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 12.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 12.4** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 12.5** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 12.6** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 12.7** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 12.8** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 12.9** |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 12.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 12.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 12.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 13.1** | Арматура и устройства трубопроводные | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 24.44/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | # СТБ ЕН 1349–2007 # СТБ ЕН 1712–2004 # СТБ ЕН 1713–2005 # СТБ ЕН 1779–2004 # СТБ ЕН 1984–2007 # СТБ ЕН 12062–2004 # СТБ ЕН 12334–2007 # СТБ EN 12517-1–2008 # СТБ EN 12517-2–2013 # СТБ ЕН 13789–2007 # СТБ ISO 6520-1–2009 # СТБ ISO 10042–2009 # СТБ ISO 10675-1–2023 # СТБ ISO 23277–2013 # СТБ ISO 23278–2013 # ГОСТ 5264–80 # ГОСТ 5761–2005 # ГОСТ 5762–2002 # ГОСТ 8713–79 # ГОСТ 11533–75 # ГОСТ 11534–75 # ГОСТ 12893–83 # ГОСТ 13547–2015 # ГОСТ 14771–76 # ГОСТ 14806–80 # ГОСТ 16037–80 # ГОСТ 19681–94 # ГОСТ 21345–2005 # ГОСТ 23055–78 # ГОСТ 23518–79 # ГОСТ 28343–89 # ГОСТ 31294–2005 # ГОСТ 32028–2017 # ГОСТ 33257–2015 # ГОСТ 33423–2015 # ГОСТ 33857–2016 # ГОСТ 34288–2017 # ГОСТ 34289–2017 # ГОСТ 34290–2017 # ГОСТ 34291–2017 # ГОСТ 34292–2017 # ГОСТ 34293–2017 # ГОСТ 34294–2017 # ГОСТ 34473–2018 # ГОСТ 34609–2019 # ГОСТ ISO 2531–2022 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 ГОСТ ISO 11666–2024 ГОСТ ISO 17635–2018 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 13.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 24.44/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 13.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 13.4** |  | 24.10/ 32.044 24.42/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 13.5** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 13.6** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 13.7** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 24.44/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 13.8** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 13.9** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 24.44/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 13.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 13.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 13.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 14.1** | Трубы дымовые | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | # СН 1.03.01–2019 # СТБ 1547–2005 # СТБ ЕН 1712–2004 # СТБ ЕН 1713–2005 # СТБ ЕН 1779–2004 # СТБ ЕН 12062–2004 # СТБ EN 12517-1–2008 # СТБ ISO 6520-1–2009 # СТБ ISO 10675-1–2023 # СТБ ISO 23277–2013 # СТБ ISO 23278–2013 # ГОСТ 5264–80 # ГОСТ 8713–79 # ГОСТ 11533–75 # ГОСТ 11534–75 # ГОСТ 14771–76 # ГОСТ 16037–80 # ГОСТ 23055–78 # ГОСТ 23118–2019 # ГОСТ 23518–79 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 ГОСТ ISO 11666–2024 ГОСТ ISO 17635–2018 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 14.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 14.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 14.4** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 14.5** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 14.6** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 14.7** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 14.8** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 14.9** |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 14.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 14.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 14.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 15.1** | Установки буровые и эксплуатируемые на них технические устройства | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | # СТБ ЕН 1712–2004 # СТБ ЕН 1713–2005 # СТБ ЕН 1779–2004 # СТБ ЕН 12062–2004 # СТБ EN 12517-1–2008 # СТБ ISO 6520-1–2009 # СТБ ISO 10675-1–2023 # СТБ ISO 23277–2013 # СТБ ISO 23278–2013 # ГОСТ 12.2.041–79 # ГОСТ 5264–80 # ГОСТ 8713–79 # ГОСТ 11533–75 # ГОСТ 11534–75 # ГОСТ 14771–76 # ГОСТ 16037–80 # ГОСТ 23055–78 # ГОСТ 23118–2019 # ГОСТ 23518–79 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 ГОСТ ISO 11666–2024 # ГОСТ ISO 17635–2018 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 # ПОПББС # ПОПБДНиГ # Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 15.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 15.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 15.4** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 15.5** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 15.6** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 15.7** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 15.8** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 15.9** |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 15.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 15.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 15.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 16.1** | Арматура железобетонных конструкций и изделий | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | # СН 1.03.01–2019 # СП 1.03.08–2023 # СТБ 1701–2006 # СТБ 1704–2012 # СТБ 1706–2006 # СТБ 2174–2011 # СТБ ЕН 1712–2004 # СТБ ЕН 1713–2005 # СТБ ЕН 1779–2004 # СТБ EN 10080–2011 # СТБ ЕН 12062–2004 # СТБ EN 12517-1–2008 # СТБ prEN 10138-1–2010 # СТБ EN 10138-3–2009 # СТБ ISO 6520-1–2009 # СТБ ISO 10675-1–2023 # СТБ ISO 23277–2013 # СТБ ISO 23278–2013 # ГОСТ 5264–80 # ГОСТ 5781–82 # ГОСТ 7348–81 # ГОСТ 8713–79 # ГОСТ 10922–2012 # ГОСТ 11533–75 # ГОСТ 11534–75 # ГОСТ 14098–2014 # ГОСТ 14771–76 # ГОСТ 16037–80 # ГОСТ 23055–78 # ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23518–79 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 ГОСТ ISO 11666–2024 # ГОСТ ISO 17635–2018 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 16.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 16.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 16.4** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 16.5** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 23858–2019 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 16.6** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 16.7** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 16.8** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 16.9** |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 16.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 16.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 16.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 17.1** | Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения, образцы сварных соединений при аттестации сварщиков) | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 24.44/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод): – сварные соединения; – основной металл | # ТКП 45-5.04-121–2009 (02250) # СП 1.03.02–2020 # СП 1.03.08–2023 # СП 4.02.01–2020 # СП 4.03.01–2020 # СП 5.04.01–2021 # СТБ 2350–2013 # СТБ ЕН 875–2002 # СТБ ЕН 1712–2004 # СТБ ЕН 1713–2005 # СТБ ЕН 1779–2004 # СТБ ISO 6520-1–2009 # СТБ ISO 9606-1–2022 # СТБ ISO 9606-2–2009 # СТБ ISO 10042–2009 # СТБ EN 10080-2011 # СТБ prEN 10138-1–2010 # СТБ EN 10138-3-2009 # СТБ ЕН 12062–2004 СТБ EN 12517-1–2008 СТБ EN 12517-2–2013 # СТБ ISO 10675-1–2023 # СТБ ISO 15614-1–2009 # СТБ ISO 15614-2–2009 # СТБ ISO 17660-1–2013 # СТБ ISO 17660-2–2013 # СТБ ISO 23277–2013 # СТБ ISO 23278–2013 # ГОСТ 2246–70 # ГОСТ 5264–80 # ГОСТ 8713–79 # ГОСТ 11533–75 # ГОСТ 11534–75 # ГОСТ 14771–76 # ГОСТ 14806–80 # ГОСТ 16037–80 # ГОСТ 17032–2022 # ГОСТ 23055–78 # ГОСТ 23118–2019 # ГОСТ 23518–79 # ГОСТ 31385–2023 # ГОСТ 34347–2017 # ГОСТ ISO 5817–2019 # ГОСТ ISO 6157-1–2015 # ГОСТ ISO 6157-2–2015 # ГОСТ ISO 11666–2024 # ГОСТ ISO 17635–2018 # ГОСТ ISO 23277–2023 # ГОСТ ISO 23278–2023 # ПНАЭ Г-7-003–87 # СТП 34.17.101 # (РД 34.17.101, РТМ-1С-89) # СТП 33240.17.400–25 # СТП 33240.17.401–25 # СТП 09110.17.432–15 # ПОПБОРИД # ПОПБООРИД # ПОПБК # ПОПБОК # ПОПБЭТТ # ПОПБОГ # ПОПБГК # ПОПБОГК # ПОПБЛ # ПАРБРМАСП Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск; пр-т Независимости, 179А-165, 220125, г. Минск |
| 17.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 24.44/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |  |
| 17.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |  |
| 17.4** |  | 24.10/ 32.044 24.42/ 32.044 | Вихретоковый метод: – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1711–2006 |  |
| 17.5** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1–2005 СТБ ЕН 583-2–2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825–2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |  |
| 17.6** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) измерения толщины): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |  |
| 17.7** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 24.44/ 32.030 | Акустический метод (акустико-эмиссионный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ Р 52727–2007 |  |
| 17.8** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиационный метод: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |  |
| 17.9** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |  |
| 17.10** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |  |
| 17.11** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения; – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |  |
| 17.12** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод (рентгенофлуоресцентный метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |  |
| 17.13* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств: – ударный изгиб |  | ГОСТ 6996–66 (глава 5) ГОСТ 9454–78 |  |
|  |  |  | – статическое растяжение |  | СТБ ЕН 895–2002 ГОСТ 1497–84 ГОСТ 6996–66 (глава 8) ГОСТ 9651–84 ГОСТ 10006–80 ГОСТ 11150–84 ГОСТ 28870–90 |  |
|  |  |  | – статический изгиб |  | СТБ ЕН 910–2002 ГОСТ 6996–66 (глава 9) ГОСТ 14019–2003 |  |
|  |  |  | – раздача |  | ГОСТ 8694–2022 ГОСТ 11706–78 |  |
|  |  |  | – сплющивание |  | ГОСТ 8695–2022 |  |
|  |  |  | – осадка |  | ГОСТ 8817–82 |  |
| 18.1** | Неметаллические (неферромагнитные) защитные покрытия | 20.30/ 32.115 23.99/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод) | СТБ ГОСТ Р 51164–2001 ГОСТ 9.602–2016 ГОСТ 25812–83 ГОСТ 34395–2018 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 9.916–2023 ГОСТ 23479–79 | ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |
| 18.2** |  | 20.30/ 32.089 23.99/ 32.089 | Магнитный метод (магнитный метод измерения толщины) |  | АМИ.КЛ 0040–2025 |  |
| 18.3** |  | 20.30/ 32.166 23.99/ 32.166 | Электрический метод (электроискровой) |  | СТБ ГОСТ Р 51164–2001 ГОСТ 9.916–2023 ГОСТ 34395–2018 |  |
| 18.4** |  | 20.30/ 29.137 23.99/ 29.137 | Определение адгезии защитных покрытий |  | СТБ ГОСТ Р 51164–2001 ГОСТ 9.602–2016 ГОСТ 31149–2014 |  |

Примечания:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории.

В таблице приняты следующие сокращения:

ДОПОГ – Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов;

МР – Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъёмных кранов с истекшим сроком службы, утверждённые Приказом Проматомнадзора от 30.12.2005 г. № 145;

ОМУ – Отраслевые методические указания по обследованию (диагностирование с определением остаточного ресурса) и ремонту резервуаров и ёмкостей, работающих под наливом легковоспламеняющихся веществ, утверждённые приказом президента концерна «Белнефтехим» от 06.03.2006 г. № 185;

ПАРБРМАСП – Правила аттестации Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утверждённые постановлением Госпроматомнадзора Республики Беларусь от 27.06.1994 г. № 6

ПОБПОГАТ – Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 г. № 35;

ПОБПОГОП – Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов в отношении объектов их перевозки, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, утверждённые постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 22.02.2022 г. № 15;

ПОПББС – Правила по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 г. № 34;

ПОПБГК – Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 г. № 66;

ПОПБДНиГ – Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 г. № 55;

ПОПБК – Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 г. № 5;

ПОПБЛ – Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30.12.2020 г. № 56;

ПОПБЛит – Правил по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов чёрных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.10.2024 г. № 67;

ПОПБОГ – Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. № 66;

ПОПБОГК – Правила по обеспечению промышленной безопасности в отношении грузоподъёмных кранов, имеющих специфику военного применения, утверждённые постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 24.12.2019 г. № 26;

ПОПБОК – Правила по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твёрдое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утверждённые постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13.05.2021 г. № 10;

ПОПБОРИД – Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 г. № 84;

ПОПБООРИД – Правила по обеспечению промышленной безопасности в отношении оборудования, работающего под избыточным давлением, имеющего специфику военного применения, утверждённые постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 19.06.2024 г. № 11;

Положение Белнефтехим – Положение о порядке установления сроков дальнейшей эксплуатации технологического оборудования пожаровзрывоопасных производств в организациях концерна «Белнефтехим», утверждённое приказом президента концерна «Белнефтехим» от 18.03.2003 г. № 149;

ПОПБЭТТ – Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 г. № 21;

Регламент Белоруснефть – Регламент технической эксплуатации резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утверждённый Приказом ПО «Белоруснефть» от 22 ноября 2022 г. № 270.