ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «28» ноября  2025г.

Открытое акционерное общество «Гомельский завод литья и нормалей»

наименование юридического лица

Центральная заводская лаборатории

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

№BY/112 2.0258

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Металлы основные черные: железо, чугун, сталь, ферросплавы и изделия из них | 24.10/08.169 24.20/08.169 24.31/08.169 24.32/08.169 24.33/08.169 24.34/08.169 | Массовая доля углерода (0,030-4,460)% | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 977-88 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 4832-95 ГОСТ 805-95 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 7293-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22536.1-88 п.3 ГОСТ 12344-2003 п.4 | 246035, г.Гомель, ул.Могилевская,16 |
| 1.2* | Металлы основные черные: железо, чугун, сталь, ферросплавы и изделия из них | 24.10/08.035 24.20/08.035 24.31/08.035 24.32/08.035 24.33/08.035 24.34/08.035 | Массовая доля: титана (0,01-0,90)% марганца (0,03-2,20)% никеля (0,01-12,0)% кремния (0,01-2,60)% молибдена (0,025-0,90)%) хрома (0,02-20,0)% меди (0,01-2,0)% фосфора (0,02-0,50)% магния (0,01-0,10)% серы (0,002-0,20)% | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 977-88 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 4832-95 ГОСТ 805-95 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 7293-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18895-97 ГОСТ 27611-88 | 246035, г.Гомель, ул.Могилевская,16 |
| 1.3* |  | 24.10/08.149 24.20/08.149 24.31/08.149 24.32/08.149 24.33/08.149 24.34/08.149 | Массовая доля серы (0,0032-0,250)% |  | ГОСТ 12345-2001 п.4 ГОСТ 22536.2-87 п.2 |  |
| 1.4* |  | 24.10/08.052 24.20/08.052 24.31/08.052 24.32/08.052 24.33/08.052 24.34/08.052 | Массовая доля кремния (0,247-2,884%) |  | ГОСТ 22536.4-88 п.2 |  |
| 1.5* |  | 24.10/29.143 24.20/29.143 24.31/29.143 24.32/29.143 24.33/29.143 24.34/29.143 | Твердость по Бринеллю (90-180)НВ |  | ГОСТ 9012-59 |  |
| 1.6* | Металлы основные черные: железо, чугун, сталь, ферросплавы и изделия из них | 24.10/29.143 24.20/29.143 24.31/29.143 24.32/29.143 24.33/29.143 24.34/29.143 | Твердость по Роквеллу (20-65)HRC (30-85)HRA (30-95)HRB | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 977-88 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 4832-95 ГОСТ 805-95 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 7293-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9013-59 | 246035, г.Гомель, ул.Могилевская,16 |
| 1.7* |  | 24.10/29.121 24.20/29.121 24.31/29.121 24.32/29.121 24.33/29.121 24.34/29.121 | Временное сопротивление разрыву, относительное удлинение |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 27208-87 п.1 |  |
| 1.8* |  | 24.10/18.115 24.20/18.115 24.31/18.115 24.32/18.115 24.33/18.115 24.34/18.115 | Глубина обезуглероженного слоя |  | ГОСТ 1763-68 п. 1.2 |  |
| 1.9* |  | 24.10/18.115 24.20/18.115 24.31/18.115 24.32/18.115 24.33/18.115 24.34/18.115 | Микроструктура |  | ГОСТ 8233-56 ГОСТ 3443-87 |  |
| 1.10* |  | 24.10/18.115 24.20/18.115 24.31/18.115 24.32/18.115 24.33/18.115 24.34/18.115 | Величина зерна |  | ГОСТ 5639-82 п. 3.3 |  |
| 1.11* | Металлы основные черные: железо, чугун, сталь, ферросплавы и изделия из них | 24.10/18.115 24.20/18.115 24.31/18.115 24.32/18.115 24.33/18.115 24.34/18.115 | Макроструктура | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 977-88 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 4832-95 ГОСТ 805-95 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 7293-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10243-75 | 246035, г.Гомель, ул.Могилевская,16 |
| 1.12* |  | 24.10/29.144 24.20/29.144 24.31/29.144 24.32/29.144 24.33/29.144 24.34/29.144 | Осадка в холодном состоянии |  | ГОСТ 8817-82 |  |
| 1.13* |  | 24.10/18.115 24.20/18.115 24.31/18.115 24.32/18.115 24.33/18.115 24.34/18.115 | Карбидная неоднородность |  | ГОСТ 5950-2000 п.6.10 ГОСТ 19265-73 п.5.9 |  |
| 2.1* | Сплавы алюминиевые литейные | 24.42/08.035 | Массовая доля: кремния (4,0-11,0)% магния (0,065-1,0)% марганца (0,10-0,80)% меди (0,30-2,40)% железа (0,30-2,00)% | ГОСТ 1583-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7727-81 п.3 |  |
| 2.2* |  | 24.42/29.143 | Твердость по Бринеллю (90-180) НВ |  | ГОСТ 9012-59 |  |
| 2.3* | Сплавы алюминиевые литейные | 24.42/29.121 | Временное сопротивление, относительное удлинение | ГОСТ 1583-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497-84 | 246035, г.Гомель, ул.Могилевская,16 |
| 3.1* | Болты с шестигранной головкой | 25.94/29.121 | Испытания пробной нагрузкой | ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7796-70 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.6 |  |
| 3.2* |  | 25.94/29.121 | Испытания на растяжение на косой шайбе |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.1 |  |
| 3.3* |  | 25.94/18.115 | Глубина обезуглероженного слоя |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.10/2 |  |
| 3.4* |  | 25.94/29.121 | Предел прочности на растяжение |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.2 |  |
| 3.5* |  | 25.94/29.143 | Твердость по Бринеллю (90-180) НВ |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.9 |  |
| 3.6* |  | 25.94/29.143 | Твердость по Виккерсу (45-800) HV |  | ГОСТ 2999-75 ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.9 |  |
| 3.7* |  | 25.94/29.143 | Твердость по Роквеллу (20-65) HRC |  | ГОСТ 9013-59 ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.9 |  |
| 4.1* | Гайки шестигранные нормальные | 25.94/29.121 | Испытания пробной нагрузкой | ГОСТ ISO 4032-2014 ГОСТ ISO 8673-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 898-2-2015 п.9.1 | 246035, г.Гомель, ул.Могилевская,16 |
| 4.2* |  | 25.94/29.143 | Твердость по Виккерсу (45-800) HV |  | ГОСТ 2999-75 ГОСТ ISO 898-2-2015 п.9.2 |  |
| 4.3* |  | 25.94/29.143 | Твердость по Роквеллу (20-65) HRC |  | ГОСТ 9013-59 ГОСТ ISO 898-2-2015 п.9.2 |  |