|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1588 |
|  | от 18.05.2009 |
|  | на бланке №___________ |
|  | на 6 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 августа 2024 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики Общества с дополнительной ответственностью «ИмпульсПрофи»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Транспортная, д.17а, ком.1, 231300, д.Шейбаки, Лидский р-н, Гродненская обл., |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Автономные пароперегреватели и экономайзеры, паровые (под давлением пара не более 0,07 МПа) и водогрейные (при температуре воды не более 115°С) котлы, трубопроводы в пределах таких котлов | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 052-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. Постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 | ГОСТ 23479-79 СТБ EН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 2.1** | Автономные пароперегреватели и экономайзеры, паровые (под давлением пара более 0,07 МПа) и водогрейные (при температуре воды более 115°С) котлы, трубопроводы в пределах таких котлов | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 | ГОСТ 23479-79 СТБ EН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 3.1** | Сосуды и баллоны, работающие под избыточным давлением (более 0,07 МПа) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ EN 13445-6-2009 СТБ EN 13445-8-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 | ГОСТ 23479-79 СТБ EН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 4.1** | Резервуары для нефти и нефтепродуктов | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17032-2010 ГОСТ 30242-97 СТБ 2634-2023 СТБ EN 1708-2-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 054-2007 | ГОСТ 23479-79 СТБ EН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 5.1** | Технологические трубопроводы стальные | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 | ГОСТ 23479-79 СТБ EН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 6.1** | Трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ 2116-2010 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 | ГОСТ 23479-79 СТБ EН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 6.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 7.1** | Цистерны, емкости, тара для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 21561-2017 ГОСТ 30242-97 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ EN 1708-2-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утв. Постановлением МЧС РБ от 17.05.2021 №35 | ГОСТ 23479-79 СТБ EН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 7.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 7.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 7.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 8.1** | Объекты газо-распределительной системы и газопотребления под избыточным давлением не более 1,2 МПа природного газа и 1,6 МПа сжиженного угле-водородного газа (газопроводы стальные городов и населенных пунктов, включая межпоселковые, организаций, районных тепловых станций и котельных; баллоны и емкости для хранения сжиженного углеводородного газа) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ 2039-2010 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ EN 13445-6-2009 СТБ EN 13445-8-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 | ГОСТ 23479-79 СТБ EН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 8.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 8.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 8.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 8.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 8.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 9.1** | Стальные конструкции зданий и сооружений, в том числе трубы дымовые металлические | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ 1547-2005 СТБ EN 1708-2-2013 СТБ ISO 6520-1 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 | ГОСТ 23479-79 СТБ EН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 9.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 9.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 9.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 9.5** | Стальные конструкции зданий и сооружений, в том числе трубы дымовые металлические | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ 1547-2005 СТБ EN 1708-2-2013 СТБ ISO 6520-1 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 | АМИ.МН 0096-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее –ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных