|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1793 |
|  | от 13.09.2002 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 мая 2025 года

лаборатории металлов и сварки

филиала “Молодечненские электрические сети”

Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики “Минскэнерго”

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| г. Молодечно, ул. Язепа Дроздовича 27 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, гибы трубопроводов; - сосуды, работающие под давлением Оборудование, работающее под избыточным давлением: - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, гибы трубопроводов; - сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 28269-89 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.02.01-2020 СТП 09110.17.309-10 СТП 33240.17.429-18 СТП 33240.17.418-21 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Пост. МЧС РБ от 01.02.2021 №5 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения, -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 1.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твёрдости: - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.МН 0005- 2021 |  |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127- 2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |  |
| 2.1** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2634-2023 СТП 09110.23.511-08 СТП 09110.17.309-10 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения, -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 2.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твёрдости: - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.МН 0005- 2021 |  |
| 2.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127- 2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |  |
| 3.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТП 09110.17.309-10 СТП 33240.17.418-21 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 3.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твёрдости: - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.МН 0005-2021 |  |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |  |
| 4.1** | Грузоподъёмные краны и механизмы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 СТП 09110.17.309-10 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, Утв. Пост. МЧС РБ от 22.12.2018г. № 66 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения, -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 4.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твёрдости: - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.МН 0005-2021 |  |
| 4.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева