ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов) | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - сосуды, работающие под давлением; - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 24297-2013 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ 2116-2010 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ИСО 10124-2001 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 13445-4-2009 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 1.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 1.3 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 1.4 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - сосуды, работающие под давлением; - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 ТНПА и другая документация | МВИ.ПЛ.384-2019 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 1.7 ** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 1.8 * |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 6996-66 ГОСТ 8695-2022 ГОСТ 9454-78 СТБ ISO 6892-1-2022 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |  |
| 1.9 * |  | 24.10/18.115 | Испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии (МКК): - метод АМУ; - метод АМУФ - сварные соединения |  | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) |  |
| 2.1 ** | Грузоподъемные краны и механизмы, съемные грузозахватные приспособления и тара | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 13556-2016 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-89 | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 2.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 ** | Грузоподъемные краны и механизмы, съемные грузозахватные приспособления и тара | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 24297-2013 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 34687-2020 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 ТКП 054-2007 ТКП 45-1.03-103-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.12.2018 № 66 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузо-подъемных кранов с истекшим сроком службы, утв. Приказом Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145 ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 2.4 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.5 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.ПЛ.384-2019 |  |
| 2.6 ** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 2.7 * |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 6996-66 р. 5, 8, 9 ГОСТ 8695-2022 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ISO 6892-1-2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы и газовое оборудование | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 24297-2013 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ 2039-2010 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 12732-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 05.12.2022 № 66 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 3.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 3.3 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 3.4 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.5 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.ПЛ.384-2019 |  |
| 3.6 ** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 * | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы и газовое оборудование | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 6996-66 р. 5, 8, 9 ГОСТ 8695-2022 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ISO 6892-1-2022 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 4.1 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-7 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 24297-2013 ГОСТ 24950-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2349-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |  |
| 4.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 4.3 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; ## - основной металл |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 4.4 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.5 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.ПЛ.384-2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-7 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 24297-2013 ГОСТ 24950-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2349-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28033-89 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 4.7 * |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 6996-66 р. 5, 8, 9 ГОСТ 8695-2022 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ISO 6892-1-2022 |  |
| 4.8 * |  | 24.10/18.115 | Испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии (МКК): - метод АМУ; - метод АМУФ - сварные соединения |  | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) |  |
| 5.1 ** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-7 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 24297-2013 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СП 1.03.02-2020 |  |  |
| 5.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  |  |  |
| 5.3 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.4 ** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 2072-2010 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ISO 15614-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 5.6 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.ПЛ.384-2019 |  |
| 5.7 ** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 5.8 * |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 6996-66 р. 5, 8, 9 ГОСТ 8695-2022 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ISO 6892-1-2022 |  |
| 5.9 * |  | 24.10/18.115 | Испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии (МКК): - метод АМУ; - метод АМУФ - сварные соединения |  | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 ** | Объекты для хранения горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе: - резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, химических реагентов | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-7 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17032-2010 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 24297-2013 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ISO 15614-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 6.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 6.3 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 6.4 ** |  | 24.10/32.103 24.10/32.106 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - течеискание (пузырьковый метод) - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |  |
| 6.5 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.ПЛ.384-2019 |  |
| 6.6 ** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 * | Объекты для хранения горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе: - резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, химических реагентов | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 6996-66 р. 5, 8, 9 ГОСТ 8695-2022 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ISO 6892-1-2022 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 7.1 ** | Металлические конструкции и их части | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 24297-2013 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 1317-2002 СТБ 1749-2007 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |  |
| 7.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |  |
| 7.3 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 7.4 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.5 ** | Металлические конструкции и их части | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | ТКП 45-5.04-121-2009 СП 1.03.08-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация | МВИ.ПЛ 384-2019 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 7.6 ** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 7.7 * |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 6996-66 р. 5, 8, 9 ГОСТ 8695-2022 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ISO 6892-1-2022 |  |
| 8.1 ** | Железобетонные конструкции и их части | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 24297-2013 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 2174-2011 | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |  |
| 8.2 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 8.3 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4 ** | Железобетонные конструкции и их части | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 СП 1.03.08-2023 СП 1.04.04-2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28033-89 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 8.5 * |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 6996-66 р. 5, 8, 9 ГОСТ 8695-2022 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ISO 6892-1-2022 |  |
| 9.1 * | Образцы сварных соединений при аттестации сварщиков | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия | ГОСТ 2246-70 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ГОСТ 10052-75 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 24297-2013 ГОСТ 30432-96 ГОСТ ISO 5817-2019 СП 1.03.02-2020 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 12062-2004 | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |  |
| 9.2 * |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 9.3 * |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости |  | МВИ.ПЛ.384-2019 |  |
| 9.4 * |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 9.5 * |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.6 * | Образцы сварных соединений при аттестации сварщиков | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание | СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ИСО 9692-1-2006 СТБ ISO 15607-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации техноло-гических трубопроводов, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматом-надзор Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6 (в редакции постановления МЧС от 16.11.2007 № 100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 6996-66 р. 5, 8, 9 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 | ул. Техническая, 2, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта);

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами