ПРОЕКТ ОПИСАНИЯ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п.2 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 3.1** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 23735-2014 п.6.1 ГОСТ 8735-88 п.3 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 4.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 СТБ 2318-2013 п.5.8 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская областьул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 2318-2013 п.6.2 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 5.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 10180-2012 п.4.2 СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 28570-2019 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 5.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 ГОСТ 28570-2019 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 5.3** |  | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона | ГОСТ 22904-93 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 6.1** | Бетоны конструкционные тяжелые и мелкозернистые. Бетоны легкие и ячеистые. | 23.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 СТБ 1545-2005 п. 4 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 6.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 ГОСТ 28570-2019 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 6.3** |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля: - метод ударного импульса | ГОСТ 22690-2015 п. 7.4 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 7.1** | Грунты | 08.99/26.095 08.99/29.061 | Коэффициент уплотнения грунта | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 8.1** | Устройство полов | 43.33/26.095 43.33/29.061 43.33/29.119 | Коэффициент уплотнения грунта | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 9.1** | Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит, установка бортового камня | 43.99/29.119 43.99/26.095 43.99/29.061 | Коэффициент уплотнения грунта | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 | ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |