ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | ISO 5579:1998; ГОСТ 7512-82; ГОСТ ISO 17636-1-2017; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля); ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база) |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения эхо-метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-78; ГОСТ 20415-82; ГОСТ 22727-88 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | СТБ 1172-99 | ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база); ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.106 | течеискание (пузырьковый метод) (сварные соединения, основной металл) | СТБ ЕН 1593-2006 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 1.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (сварные соединения, основной металл) | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 6184-2019 |  |  |
| 1.7** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 1.8** |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121 | Механические испытания - статическое растяжение; - статический изгиб (- сварные соединения; - основной металл) Механические испытания - ударный изгиб; - сплющивание (- сварные соединения; - основной металл) | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 1.9** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения эле-ментов в стали (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 1.10** |  | 24.10/32.166 | Электроискровой метод (контроль сплошности изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 раздел 4 |  |  |
| 1.11** |  | 24.10/32.089 | Электромагнитный метод (измерение толщины изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |  |
| 1.12** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий (определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016 приложение К; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение Б |  |  |
| 2.1* | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | ISO 5579:1998; ГОСТ 7512-82; ГОСТ ISO 17636-1-2017; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база); ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 2.2* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения эхо-метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-78; ГОСТ 20415-82; ГОСТ 22727-88 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 2.3* |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | СТБ 1172-99 | ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база); ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 2.4* |  | 24.10/32.106 | течеискание (пузырьковый метод) (сварные соединения, основной металл) | СТБ ЕН 1593-2006 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля); ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база) |  |
| 2.5* |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база); ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 2.6* |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (сварные соединения, основной металл) | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 6184-2019 |  |  |
| 2.7** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля); ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база) |  |
| 2.8** |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121 | Механические испытания - статическое растяжение; - статический изгиб (- сварные соединения; - основной металл) Механические испытания - ударный изгиб; - сплющивание (- сварные соединения; - основной металл) | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 | ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база); ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 2.9** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения эле-ментов в стали (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 28033-89 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля); ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база) |  |
| 2.10** |  | 24.10/32.166 | Электроискровой метод (контроль сплошности изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 раздел 4 | ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база); ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 2.11** |  | 24.10/32.089 | Электромагнитный метод (измерение толщины изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |  |
| 2.12** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий (определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016 приложение К; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение Б | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля); ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база) |  |
| 3.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | ISO 5579:1998; ГОСТ 7512-82; ГОСТ ISO 17636-1-2017; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база); ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения эхо-метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-78; ГОСТ 20415-82; ГОСТ 22727-88 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 3.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | СТБ 1172-99 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля); ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база) |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.106 | течеискание (пузырьковый метод) (сварные соединения, основной металл) | СТБ ЕН 1593-2006 |  |  |
| 3.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база); ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 3.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (сварные соединения, основной металл) | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 6184-2019 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля); ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база) |  |
| 3.7** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 3.8** |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121 | Механические испытания - статическое растяжение; - статический изгиб (- сварные соединения; - основной металл) Механические испытания - ударный изгиб; - сплющивание (- сварные соединения; - основной металл) | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 | ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база); ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 3.9** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения эле-ментов в стали (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 28033-89 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля); ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база) |  |
| 3.10** |  | 24.10/32.166 | Электроискровой метод (контроль сплошности изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 раздел 4 |  |  |
| 3.11** |  | 24.10/32.089 | Электромагнитный метод (измерение толщины изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |  |
| 3.12** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий (определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016 приложение К; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение Б |  |  |
| 4.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | ISO 5579:1998; ГОСТ 7512-82; ГОСТ ISO 17636-1-2017; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля); ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база) |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения эхо-метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-78; ГОСТ 20415-82; ГОСТ 22727-88 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 4.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | СТБ 1172-99 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля); ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база) |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.106 | течеискание (пузырьковый метод) (сварные соединения, основной металл) | СТБ ЕН 1593-2006 |  |  |
| 4.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 4.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (сварные соединения, основной металл) | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 6184-2019 |  |  |
| 4.7** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 4.8** |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121 | Механические испытания - статическое растяжение; - статический изгиб (- сварные соединения; - основной металл) Механические испытания - ударный изгиб; - сплющивание (- сварные соединения; - основной металл) | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 4.9** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения эле-ментов в стали (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 4.10** |  | 24.10/32.166 | Электроискровой метод (контроль сплошности изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 раздел 4 |  |  |
| 4.11** |  | 24.10/32.089 | Электромагнитный метод (измерение толщины изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |  |
| 4.12** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий (определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016 приложение К; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение Б |  |  |
| 5.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/32.123, 24.42/32.123 | Радиографическая дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | ISO 5579:1998; ГОСТ 7512-82; ГОСТ ISO 17636-1-2017; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база); ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 5.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения эхо-метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-78; ГОСТ 20415-82; ГОСТ 22727-88 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 5.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | СТБ 1172-99 | ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база); ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 5.4** |  | 24.10/32.106 | течеискание (пузырьковый метод) (сварные соединения, основной металл) | СТБ ЕН 1593-2006 |  |  |
| 5.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 5.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (сварные соединения, основной металл) | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 6184-2019 |  |  |
| 5.7** |  | 24.10/32.106 | течеискание (пузырьковый метод) (сварные соединения, основной металл) | СТБ ЕН 1593-2006 |  |  |
| 5.8** |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121 | Механические испытания - статическое растяжение; - статический изгиб (- сварные соединения; - основной металл) Механические испытания - ударный изгиб; - сплющивание (- сварные соединения; - основной металл) | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 5.9** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения эле-ментов в стали (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 5.10** |  | 24.10/32.166 | Электроискровой метод (контроль сплошности изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 раздел 4 |  |  |
| 5.11** |  | 24.10/32.089 | Электромагнитный метод (измерение толщины изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |  |
| 5.12** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий (определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016 приложение К; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение Б |  |  |
| 6.1** | Металлические конструкции | 24.10/32.123, 24.42/32.123 | Радиографическая дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | ISO 5579:1998; ГОСТ 7512-82; ГОСТ ISO 17636-1-2017; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля); ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база) |  |
| 6.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения эхо-метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-78; ГОСТ 20415-82; ГОСТ 22727-88 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 6.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | СТБ 1172-99 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля); ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база) |  |
| 6.4** |  | 24.10/32.106 | течеискание (пузырьковый метод) (сварные соединения, основной металл) | СТБ ЕН 1593-2006 |  |  |
| 6.5** |  | 24.10/32.115, 24.42/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 6.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (сварные соединения, основной металл) | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 6184-2019 |  |  |
| 6.7** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 6.8** |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121 | Механические испытания - статическое растяжение; - статический изгиб (- сварные соединения; - основной металл) Механические испытания - ударный изгиб; - сплющивание (- сварные соединения; - основной металл) | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 6.9** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения эле-ментов в стали (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 6.10** |  | 24.10/32.166 | Электроискровой метод (контроль сплошности изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 раздел 4 |  |  |
| 6.11** |  | 24.10/32.089 | Электромагнитный метод (измерение толщины изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |  |
| 6.12** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий (определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий) | ГОСТ 9.602-2016 приложение К; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение Б |  |  |
| 7.1** | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | ISO 5579:1998; ГОСТ 7512-82; ГОСТ ISO 17636-1-2017; ГОСТ Р 50.05.07-2018; ПНАЭ Г-7-017-89; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля); ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база) |  |
| 7.2** |  | 24.10/32.103, 24.42/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ Р 50.05.09-2018; СТБ 1172-99 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 7.3** |  | 24.10/32.115, 24.42/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ Р 50.05.08-2018 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля); ул. Строителей, 3, 222720, г. Дзержинск (техническая база) |  |
| 7.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения эхо-метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ Р 50.05.02-2018; ГОСТ Р 50.05.02-2022; ГОСТ Р 50.05.04-2022; ГОСТ Р 50.05.05-2018 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля) |  |