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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Арматура и закладные детали железобетонных конструкций
	24.10/29.121
	Механические испытания: -статическое растяжение, статический изгиб; сварные соединения; - образцы сварных соединений
	ГОСТ 10922-2012;
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область
	

	1.2**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - сварные соединения; - основной металл; - образцы сварных соединений
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	1.3**
	
	24.10/32.123
	Радиографический метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	2.1*
	Грузоподъемные краны и механизмы
	24.10/29.121
	Механические испытания: -статическое растяжение, статический изгиб; сварные соединения; - образцы сварных соединений
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область
	

	2.2**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - сварные соединения; - образцы сварных соединений
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	2.3**
	
	24.10/32.123
	Радиографический метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	3.1*
	Несущие и ограждающие металлоконструкции, конвейеры пассажирские
	24.10/29.121
	Механические испытания: -статическое растяжение, статический изгиб; сварные соединения; - образцы сварных соединений
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область
	

	3.2**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - сварные соединения; - основной металл; - образцы сварных соединений
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	3.3**
	
	24.10/32.123
	Радиографический метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	4.1*
	Оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы
	24.10/29.121
	Механические испытания: -статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание; сварные соединения; - образцы сварных соединений
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
ГОСТ 8695-75;
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область
	

	4.2**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - сварные соединения; - образцы сварных соединений
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	4.3**
	
	24.10/32.123
	Радиографический метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	5.1*
	Оборудование, работающее под избыточным давлением: трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети
	24.10/29.121
	Механические испытания: -статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание; сварные соединения; - образцы сварных соединений
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
ГОСТ 8695-75;
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область
	

	5.2**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - сварные соединения; - основной металл; - образцы сварных соединений
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	5.3**
	
	24.10/32.123
	Радиографический метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003
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