ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Блоки стеновые из ячеистых бетонов | 23.61/42.000 | Отбор образцов | EN 771-4:2011+A1:2015 An. A,B ¹; ГОСТ 31360-2024 п.6.9; СТБ 1117-98 п.п. 5.8–5.12; СТБ EN 771-4-2014 Прил.А,В | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2** |  | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | EN 772-16:2011 ¹; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ EN 772-16-2014 |  |  |
| 1.3* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | EN 772-1:2011+A1:2015 ¹; ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; СТБ EN 772-1-2020 |  |  |
| 1.4* |  |  | Класс бетона по прочности на сжатие |  |  |  |
| 1.5* |  | 23.61/29.040 | Плотность | EN 772-13:2000 ¹; ГОСТ 12730.1-2020; СТБ EN 772-13-2008 |  |  |
| 1.6* |  |  | Влажность | EN 772-10:1999 ¹; ГОСТ 12730.2-2020; СТБ EN 772-10-2008 |  |  |
| 1.7* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | EN 15304:2010 ¹; СТБ 1570-2005 Прил.Б; СТБ EN 15304-2011 |  |  |
| 1.8* |  | 23.61/29.145 | Теплопроводность | СТБ 1117-98 п. 6.8; СТБ 1618-2006 |  |  |
| 1.9* |  | 23.61/29.061 | Усадка при высыхании | EN 680:2005 ¹; СТБ 1570-2005 Прил.А; СТБ EN 680-2008 |  |  |
| 2.1** | Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов | 23.61/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1034-96 п.п. 5.7, 5.8, 5.12 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.2** |  | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 17177-94 п.6 |  |  |
| 2.3* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие и изгиб | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 17177-94 п. 15 |  |  |
| 2.4* |  | 23.61/29.040 | Плотность | ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 2.5* |  |  | Влажность | ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 2.6* |  | 23.61/29.145 | Теплопроводность | СТБ 1034-96 п. 4.2.1; СТБ 1618-2006 |  |  |
| 3.1** | Армированные изделия из ячеистых бетонов (перемычки брусковые, панели стеновые наружные) | 23.61/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.20; СТБ 1332-2002 п.6.2 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 3.2** |  | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 3.3** |  |  | Качество лицевых поверхностей |  |  |  |
| 3.4* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 |  |  |
| 3.5* |  |  | Класс бетона по прочности на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018 |  |  |
| 3.6* |  | 23.61/29.040 | Плотность | ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 3.7* |  |  | Влажность | ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 3.8* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1570-2005 Прил.Б; СТБ EN 15304-2011 |  |  |
| 3.9** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя | ГОСТ 22904-93 |  |  |
| 3.10* |  | 23.61/29.145 | Теплопроводность | СТБ 1332-2002 п. 6.6; СТБ 1618-2006 |  |  |
| 3.11* |  | 23.61/29.061 | Усадка при высыхании | EN 680:2005 ¹; СТБ 1570-2005 Прил.А; СТБ EN 680-2008 |  |  |
| 4.1** | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | 20.16/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 15588-2014 п.п. 6.6-6.8; СТБ 1437-2004 п.п. 6.7, 6.8, 7.6, 7.8 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.2** |  | 20.16/29.061 | Геометрические размеры и стабильность размеров напольных плит | ГОСТ 15588-2014 п.7.2; ГОСТ 17177-94 п. 4-6; СТБ 1437-2004 п. 7.2; СТБ EN 1604-2016 |  |  |
| 4.3* |  | 20.16/29.040 | Плотность | ГОСТ 15588-2014 п.7.3; ГОСТ 17177-94 п. 7; СТБ 1437-2004 п.7.3 |  |  |
| 4.4* |  | 20.16/29.121 | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | ГОСТ 15588-2014 п.7.5; ГОСТ 17177-94 п. 13; СТБ 1437-2004 п. 7.4 |  |  |
| 4.5* |  |  | Прочность при изгибе | ГОСТ 15588-2014 п.7.7; ГОСТ 17177-94 п. 15; СТБ 1437-2004 п.7.4 |  |  |
| 4.6* |  | 20.16/25.047 | Время самостоятельного горения | ГОСТ 15588-2014 п. 7.10; СТБ 1437-2004 п.7.8 |  |  |
| 4.7* |  | 20.16/29.040 | Влажность | ГОСТ 15588-2014 п.7.4; ГОСТ 17177-94 п.8; СТБ 1437-2004 п.п.7.4.1, 7.4.2 |  |  |
| 4.8* |  | 20.16/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 15588-2014 п. 7.8; ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); СТБ 1437-2004 п.7.6 |  |  |
| 4.9* |  | 20.16/29.145 | Теплопроводность | ГОСТ 15588-2014 п.7.9; СТБ 1437-2004 п.7.7; СТБ 1618-2006 |  |  |
| 4.10* |  | 20.16/29.040 | Сорбционная влажность | ГОСТ 17177-94 п.9 |  |  |
| 5.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-2024 п.п. 4.2, 4.3; СТБ 1307-2012 п.7.1 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 5.2** |  | 23.64/29.144 | Подвижность или консистенция | ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 5802-2024 п.5; СТБ 1307-2012 п.7.5 |  |  |
| 5.3** |  |  | Жизнеспособность | ГОСТ 5802-2024 п.5 |  |  |
| 5.4* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 5802-2024 п.10 |  |  |
| 5.5* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 5802-2024 п.9 |  |  |
| 5.6* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 310.4-81 |  |  |
| 5.7* |  | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |  |
| 5.8* |  | 23.64/29.128 | Расслаиваемость | ГОСТ 5802-2024 п. 7 |  |  |
| 5.9* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 5802-2024 п.13; СТБ 1307-2012 п.7.15 |  |  |
| 5.10* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием, прочность клеевого соединения при равномерном отрыве | ГОСТ 28574-2014 п.5; СТБ 1307-2012 п. 7.12, п. 7.16 |  |  |
| 5.11* |  | 23.64/29.040 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.п. 1.3, 10; СТБ 1307-2012 п.7.7 |  |  |
| 5.12* |  | 23.64/11.116 | Усадка | СТБ 1307-2012 п.7.13 |  |  |
| 5.13* |  | 23.64/29.144 | Растекаемость | ГОСТ 23789-2018 п.6 |  |  |
| 5.14* |  | 23.64/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |  |
| 6.1** | Составы клеевые полимерминеральные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1621-2006 п.6.3 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 6.2* |  | 23.64/29.040 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10; СТБ 1621-2006 п.7.1 |  |  |
| 6.3* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |  |
| 6.4* |  |  | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |  |
| 6.5* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 п.5; СТБ 1263-2001 п.8.9 |  |  |
| 6.6* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1263-2001 п.8.10 |  |  |
| 6.7* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 п.8.13 |  |  |
| 7.1** | Композиции защитно-отделочные | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-2024 п.п. 4.2, 4.3; СТБ 1263-2001 п.8.1 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 7.2* |  | 20.30/29.040 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10; СТБ 1263-2001 п.8.6 |  |  |
| 7.3* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |  |
| 7.4* |  |  | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |  |
| 7.5* |  | 20.30/29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 п.5; СТБ 1263-2001 п.8.9 |  |  |
| 7.6* |  | 20.30/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1263-2001 п.8.10 |  |  |
| 7.7* |  | 20.30/29.040 | Остаток на сите 0,2мм | ГОСТ 23789-2018 п.5 |  |  |
| 7.8* |  | 20.30/11.116 | Начало схватывания | ГОСТ 23789-2018 п.6 |  |  |
| 7.9* |  |  | Удобонаносимость | СТБ 1263-2001 п.8.22 |  |  |
| 7.10* |  |  | Внешний вид покрытия (цвет) | ГОСТ 10277-90 п.3.4 |  |  |
| 7.11* |  |  | Усадка | СТБ 1263-2001 п. 8.12 |  |  |
| 7.12* |  |  | Способность шлифоваться | ГОСТ 10277-90 п.3.9 |  |  |
| 7.13* |  | 20.30/29.121 | Время высыхания до степени 3 | ГОСТ 19007-73; СТБ 1263-2001 п.8.14 |  |  |
| 7.14* |  | 20.30/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ 28196-89; СТБ 1263-2001 п.8.19 |  |  |
| 7.15* |  | 20.30/08.052 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022; СТБ 1263-2001 п.8.20 |  |  |
| 8.1** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 п.6.1; СТБ 1545-2005 п.4 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 8.2** |  | 23.63/29.061 | Удобоукладываемость бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п.5 |  |  |
| 8.3* |  | 23.63/29.128 | Расслаиваемость | СТБ 1545-2005 п. 8 |  |  |
| 8.4* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020; СТБ 1545-2005 п.6 |  |  |
| 8.5** |  | 23.63/29.061 | Сохраняемость удобоукладываемости во времени | СТБ 1545-2005 п.10 |  |  |
| 9.1* | Бетон | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 п.4 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 9.2** |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие, прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; СТБ 2264-2012 |  |  |
| 9.3** |  |  | Класс бетона по прочности на сжатие | ГОСТ 10180-2012; СТБ 2264-2012 |  |  |
| 9.4* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д |  |  |
| 9.5* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 9.6* |  | 23.63/29.151 | Водопоглощение (в сухом состоянии) | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 10.1** | Кирпич и камни силикатные | 23.99/42.000 | Отбор проб | EN 771-2:2011+A1:2015 TableA1 ¹; ГОСТ 379-2015 п.п.6.5-6.7; СТБ EN 771-2-2014 Таблица А.1 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 10.2** |  | 23.99/29.061 | Геометрические параметры, размеры и дефекты внешнего вида | EN 772-16:2011 ¹; ГОСТ 379-2015 п.п. 7.1-7.7; СТБ EN 772-16-2014 |  |  |
| 10.3* |  | 23.99/29.121 | Прочность при сжатии и изгибе | EN 772-1:2011+A1:2015 ¹; ГОСТ 8462-85; СТБ EN 772-1-2020 |  |  |
| 10.4* |  | 23.99/29.040 | Масса | ГОСТ 7025-91 п.1.3 |  |  |
| 10.5* |  |  | Плотность | EN 772-13:2000 ¹; ГОСТ 7025-91 п.5; СТБ EN 772-13-2008 |  |  |
| 10.6* |  | 23.99/29.151 | Водопоглощение | EN 772-21:2011 ¹; ГОСТ 7025-91 п.2; СТБ EN 772-21-2014 |  |  |
| 10.7* |  | 23.99/26.080 | Морозостойкость | EN 772-18:2011 ¹; ГОСТ 7025-91 п.7; СТБ EN 772-18-2014 |  |  |
| 11.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.20; СТБ 1076-97; СТБ 1077-97; СТБ 1319-2002 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 11.2** |  | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 11.3** |  |  | Толщина защитного слоя | ГОСТ 22904-93 |  |  |
| 11.4** |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие, класс бетона по прочности на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; СТБ 2264-2012 |  |  |
| 11.5* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д |  |  |
| 11.6* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 11.7** |  | 23.61/29.061 | Качество поверхности и внешний вид | ГОСТ 13015.0-83; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 11.8** |  |  | Прочность, жесткость, трещиностойкость | ГОСТ 8829-94; СТБ 1163-2012 п.7.1; СТБ 2061-2010 п. 6.1 |  |  |
| 11.9** |  | 23.61/29.121 | Прочность строповочных устройств | СТБ 1726-2007 |  |  |
| 12.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 12.2** |  | 25.11/41.000 | Осмотр сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |  |  |
| 12.3** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.7,5.9 |  |  |
| 12.4** |  |  | Прочность балки крепления вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10 |  |  |
| 12.5** |  | 25.11/41.000 | Внешний вид конструкций и их креплений, качество защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |  |  |
| 12.6** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждений и площадок лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.12, 5.13 |  |  |
| 13.1** | Известь строительная | 23.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22688-2018 п.п. 3.2, 3.3; ГОСТ 9179-2018 п.6.5.1 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 13.2* |  | 23.52/08.149 | Активные оксиды кальция и магния | ГОСТ 22688-2018 п.4.1 |  |  |
| 14.1** | Песок для строительных работ и для производства силикатных изделий | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п.2; СТБ 1727-2007 п. 5.7 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 14.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3; СТБ EN 933-1-2015 |  |  |
| 14.3* |  | 08.12/08.052 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 8735-88 п.5; СТБ EN 933-1-2015 |  |  |
| 14.4* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |  |
| 14.5* |  | 08.12/08.052 | Содержание органических примесей | ГОСТ 8735-88 п.6 |  |  |
| 14.6* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 15.1** | Арматурная сталь и закладные изделия. Изделия арматурные и закладные сварные для железобетонных конструкций | 24.10/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10922-2012 п.6.14; ГОСТ 12004-81 п.1.3; ГОСТ 5781-82 п.3.5; СТБ 2174-2011 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 15.2** |  | 24.10/29.061 | Геометрические параметры сварных арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.1-7.7; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2174-2011 |  |  |
| 15.4* |  | 24.10/29.137 | Временное сопротивление разрыву. Среднее значение временного сопротивления рабочей арматуры в крестообразных соединениях. Диапазон значений временного сопротивления сварных соединений | ГОСТ 12004-81 п.3.5; СТБ 2174-2011 п. 7.10 |  |  |
| 15.5** |  | 24.10/29.061 | Наличие грата в соединениях контактной сваркой | ГОСТ 10922-2012 п.7.8; СТБ 2174-2011 п. 7.9 |  |  |
| 15.6** |  |  | Относительная осадка в крестообразных соединениях | ГОСТ 10922-2012 п.7.9; СТБ 2174-2011 п. 7.8 |  |  |
| 16.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль): -древесная; цементная; -неорганическая (с содержанием SiO2 в %: менее 70) ПО 0,1 мг/м3 Отбор проб | МВИ.БР 333-2017 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 16.2** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца; ДИ 0,05 мг/м3 -1,25 мг/м3 Отбор проб | МВИ.БР 319-2017 |  |  |
| 16.3** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Оксид углерода ДИ 0,75 мг/м3 -50 мг/м3 Отбор проб | МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 16.4** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение в пыли концентрации кремния диоксида кристаллического; ДИ 0,1 мг/м3 - 3,0 мг/м3 Отбор проб | МВИ.БР 323-2017 |  |  |
| 17.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Определение серы диоксид (ангидрид сернистый, сера(IV) оксид, сернистый газ)ДИ 0,08 мг/м3 - 1,5 мг/м3 Отбор проб | МВИ.МН 4160-2011 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 17.2** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Определение углерод оксид (окись углерода, угарный газ) ДИ 0 мг/м3 - 50 мг/м3 Отбор проб | МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 18.1** | Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников | 100.01/08.052 | Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ 15 мкг/м3 - 20000 мкг/м3 | МВИ.МН 4514-2012 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 18.2** |  | 100.01/23.000, 100.01/29.061 | Расход газопылевых потоков, геометрические размеры | МВИ.МН 1003-2017; СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 18.3** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков |  |  |  |
| 18.4** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода, углерода оксида (окись углерода, угарный газ), азота (IV) оксида (азота диоксид), массовый выброс ДИ.: О2 0,1 % об - 21 % об.; СО 0 мг/м3 - 5000 мг/м3; NO2 0 мг/м3 - 6000 мг/м3 | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 19.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 19.2* |  | 100.05/08.156 | Аммоний-ион ДИ 0,1 мг/дм3 - 100 мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 19.3* |  | 100.05/08.149 | Хлориды ДИ 10 мг/дм3 - 250 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 19.4* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток ДИ 50 мг/дм3 - 50000 мг/дм3 | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 19.5* |  |  | Взвешенные вещества ДИ 3,0-50 мг/дм3 ДИ св. 50 мг/дм3 | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 19.6* |  | 100.05/08.156 | Железо ДИ 0,1 мг/м3 - 9,0 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 19.7* |  |  | Сульфаты ДИ 2,0 мг/м3 -40,0 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 19.8* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (pH) ДИ 0 рН-14 рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 20.1** | Рабочие места. Производственная территория | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука в дБА (I) | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п 15, 20-22 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 20.2** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьокатавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений,дБ; -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений,дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20, 23, 24 |  |  |
| 20.3** |  |  | Локальная вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15,20,23,25 |  |  |
| 20.4** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 20.5** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.063, 100.12/35.065, 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: температура воздуха, оС; относительная влажность воздуха, %; скорость движения воздуха, м/с интенсивность теплового облучения, Вт/м2; | МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 20.6** |  | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах "А", "В" и "С": -интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | СанПиН от 14.12.2012 № 198 гл.2 |  |  |
| 21.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | АМИ.ГР 0013-2021 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 21.2** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 21.3** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021 |  |  |
| 22.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.90/22.000, 27.12/22.000, 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 22.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |

¹ - применение НПА и ТНПА других стран, применяются только при испытаниях в рамках контрактов с этими странами